Утверждаю

Первый заместитель Директора

Департамента автомобильного

транспорта Минтранса России

Г.П.НИКОЛАЕВ

2 декабря 1994 года

Срок действия -

с 1 января 1995 года

до 1 января 2005 года

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

ИР 3012165-0302-94

Разработано:

Научно-техническим    отделом    Департамента    автомобильного

транспорта РФ. Начальник отдела Э.М. Клейман;

Отделом  сертификации и развития сервисных  услуг  Департамента

автомобильного транспорта РФ. Начальник отдела В.В. Цейтлин;

Центральным  проектно-технологическим бюро по  внедрению  новой

техники   и   научно-исследовательских   работ   на   автомобильном

транспорте ("Центравтотех"). Начальник В.В. Коноплин. Зав.  отделом

В.А. Якушев.

Взамен РТМ-200-РСФСР-15-0005-84.

1. ВВЕДЕНИЕ

В   современных   автомобилях  применяется  свыше   80   единиц

электрических    приборов,   от   исправности    которых    зависит

работоспособность автомобиля.

В    зависимости   от   функционального   назначения    системы

электрооборудования   подразделяются  на  ряд   систем   и   групп:

зажигания,  электропуска,  энергоснабжения,  освещения  и  световой

сигнализации,  контрольно-измерительных  приборов,   коммутации   и

дополнительного оборудования.

Увеличение   количества   и   мощности   потребителей   системы

электрооборудования предъявляет повышенные требования к  источникам

электрической  энергии на автомобиле, в частности к  аккумуляторной

батарее.  Рост единичной мощности автомобильных двигателей  требует

роста  мощности  стартерного разряда аккумуляторной батареи.  Кроме

того,   аккумуляторная   батарея  должна   обеспечивать   снабжение

потребителей  при  неработающем двигателе или  при  его  работе  на

малой  частоте  вращения, когда напряжение  генераторной  установки

меньше  напряжения батареи, а также для совместного  с  генератором

питания   потребителей,  когда  их  мощность   превышает   мощность

генераторной установки.

Исправность системы электрооборудования в значительной  степени

влияет  на  надежность и эффективность работы  автомобиля.  Поэтому

очень  важным  является поддержание в исправном  состоянии  системы

электрооборудования,     ее    отдельных     приборов,     особенно

аккумуляторных  батарей, исправность которых зависит  от  характера

эксплуатации и качества их технического обслуживания и ремонта.

Техническое   обслуживание  аккумуляторных   батарей   является

профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в  плановом

порядке  через  определенный  пробег подвижного  состава  в  объеме

принятого перечня операций.

Текущий ремонт аккумуляторных батарей проводится по потребности

и   выполняется  в  аккумуляторных  отделениях  (цехах,   участках)

предприятий  автомобильного транспорта.  Объем  работ  по  текущему

ремонту  батарей  зависит  от конкретных неисправностей  батареи  и

определяется в каждом случае конкретно.

Качественное    и   своевременное   техническое    обслуживание

аккумуляторных  батарей на протяжении их срока службы  обеспечивает

их  безотказную работу между обслуживаниями и способствует снижению

потребности в их ремонте.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

На    автомобилях   применяют   стартерные   свинцово-кислотные

аккумуляторные  батареи, отвечающие требованиям  ГОСТ  959.0-84  Е,

ГОСТ  959.23-79, ТУ 16-563.047-86, ТУ 16-729.169-79, ТУ 16-563.049-

86,  ТУ  16-563.009-84, ТУ 16-563.038-86, ТУ 16-729.118-81, ТУ  16-

563.016-86,  ТУ  16-563.039-86, ТУ 16-563.040-86, ТУ 16-563.041-86,

ТУ  16-563.042-86,  ТУ  16-563.043-86,  ТУ  16-563.045-86,  ТУ  16-

563.048-86,  ТУ  16-529.951-78, ТУ 16-729.384-83, ТУ 16-563.032-86,

ТУ    16-89.ИЛАЕ.563.412,   ТУ   16-88.ИЛАЕ.563.412.014,   ТУ   16-

88.ИЛАЕ.563.413.007.

2.1. Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

Техническое   обслуживание  аккумуляторных  батарей   выполняет

персонал   аккумуляторного  отделения  или   слесарь   по   ремонту

автомобилей   (автоэлектрик)  в  зонах  технического   обслуживания

автомобилей.

Периодичность и объем работ (перечень операций) по обслуживанию

батарей  устанавливается в соответствии с Положением о  техническом

обслуживании    и   ремонте   подвижного   состава   автомобильного

транспорта и Инструкцией по эксплуатации аккумуляторных батарей ЖУ-

ИК.563410.001 ИЭ.

2.2. Ремонт аккумуляторных батарей

В зависимости от характера и объема работ ремонт аккумуляторных

батарей подразделяют на текущий и капитальный.

Текущий  ремонт  аккумуляторных батарей  заключается  в  замене

заливочной  мастики,  проверке и замене  межэлементных  соединений,

наварке полюсных выводов, замене крышек, моноблока сепараторов.

Текущий  ремонт выполняется в аккумуляторных отделениях (цехах,

участках) автотранспортных предприятий.

Капитальный    ремонт   определяется   необходимостью    замены

полублоков пластин, моноблока и сепараторов.

Капитальный  ремонт выполняется в специализированных  ремонтных

подразделениях (мастерских).

Ремонт  аккумуляторных батарей, связанный  с  заменой  пластин,

допускается  выполнять  в автотранспортных предприятиях  с  хорошей

оснащенностью     аккумуляторного     отделения     технологическим

оборудованием и наличием высококвалифицированного персонала.

2.3. Показатели, используемые при проведении

сертификации услуг по техническому обслуживанию

и ремонту аккумуляторных батарей

При  проведении сертификации услуг по техническому обслуживанию

и  текущему ремонту автомобильных стартерных аккумуляторных батарей

используют следующие показатели:

1. Комплектность батареи.

2. Габаритные размеры батареи.

3. Соединения аккумуляторов в батарее.

4. Расположение выводов "+" и "-", их маркировка и размер.

5. Состояние наружной поверхности батареи.

6. Состояние батареи (заряжена, не заряжена).

7. Наличие предохранительного щитка над сепараторами.

8. Герметичность батареи в местах выводов.

9. Герметизация батареи.

10. Обозначение батареи.

11. Уровень электролита.

12. Емкость батареи.

13. Характеристики стартерного режима разряда.

14. Плотность электролита.

15. Напряжение батареи.

16. Выполнение режима заряда.

Для   оценки   показателей  качества  услуг   по   техническому

обслуживанию    и   текущему   ремонту   стартерных   автомобильных

аккумуляторных    батарей    используется    нормативно-техническая

документация, приведенная в таблице 2.1.

Таблица 2.1

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ

ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И РЕМОНТУ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

---------------T-----T------------------T--------------------------------------¬

¦ Наименование ¦ Код ¦   Показатели,    ¦      Обозначение (наименование)      ¦

¦услуги (работ)¦     ¦   используемые   ¦        нормативно-технической        ¦

¦              ¦     ¦ при сертификации ¦       документации, техусловия       ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦      1       ¦  2  ¦        3         ¦                  4                   ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦Техническое   ¦17607¦1. Комплектность  ¦Батарея должна быть комплектна        ¦

¦обслуживание  ¦     ¦батареи           ¦по ГОСТ 18505-73                      ¦

¦и ремонт      ¦     ¦                  ¦                                      ¦

¦стартерных    ¦     ¦                  ¦                                      ¦

¦кислотных     ¦     ¦                  ¦                                      ¦

¦аккумуляторных¦     ¦                  ¦                                      ¦

¦автомобильных ¦     ¦                  ¦                                      ¦

¦батарей       ¦     ¦                  ¦                                      ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦2. Габаритные     ¦Батареи по габаритным размерам,       ¦

¦              ¦     ¦размеры батареи   ¦соединению аккумуляторов между        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦собой и расположению выводов должны   ¦

¦              ¦     ¦                  ¦соответствовать ГОСТ 959.1-79,        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦ГОСТ 959.25-79                        ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦3. Соединение     ¦-                                     ¦

¦              ¦     ¦аккумуляторов в   ¦                                      ¦

¦              ¦     ¦батарее           ¦                                      ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦4. Расположение   ¦-                                     ¦

¦              ¦     ¦выводов батареи   ¦                                      ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦5. Обозначение    ¦Выводы батареи должны быть обозначены ¦

¦              ¦     ¦выводов "+" и "-" ¦в зависимости от полярности знаками   ¦

¦              ¦     ¦и их размеры      ¦"+" и "-", и их размеры должны        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦соответствовать ГОСТ 959.0-79         ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦6. Состояние      ¦Руководство по техническому           ¦

¦              ¦     ¦наружной          ¦обслуживанию и текущему ремонту       ¦

¦              ¦     ¦поверхности       ¦стартерных аккумуляторных батарей     ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦(РД-200-РФ...). Наружная поверхность  ¦

¦              ¦     ¦                  ¦батареи должна быть чистой, не должно ¦

¦              ¦     ¦                  ¦быть пузырей, трещин, неровностей     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦мастики и подтеков свинца в местах    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦сварки. Заливочная мастика должна     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦создавать герметичное уплотнение между¦

¦              ¦     ¦                  ¦крышкой и моноблоком, не должна       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦отставать от стенок моноблока и крышек¦

¦              ¦     ¦                  ¦и не должна иметь разрыва и трещин. На¦

¦              ¦     ¦                  ¦наружной поверхности моноблока        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦допускаются отсутствие глянца и       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦изменение цвета (серые пятна), задиры ¦

¦              ¦     ¦                  ¦и сколы, не нарушающие герметичность  ¦

¦              ¦     ¦                  ¦батареи                               ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦7. Наличие        ¦Каждый аккумулятор батареи должен     ¦

¦              ¦     ¦предохранительного¦иметь предохранительный щиток над     ¦

¦              ¦     ¦щитка             ¦блоком пластин (РД-200-РФ...)         ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦8. Состояние      ¦Батарея должна быть залита            ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦электролитом и полностью заряжена     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦(РД-200-РФ...)                        ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦8.1. Герметизация ¦Заливочные и вентиляционные           ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦отверстия батарей, выпускаемых        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦в сухом исполнении, должны быть       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦загерметизированы. Герметизирующая    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦деталь должна легко удаляться перед   ¦

¦              ¦     ¦                  ¦приведением батареи в действие        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦(РД-200-РФ...)                        ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦9. Уровень        ¦Уровень электролита в аккумуляторах   ¦

¦              ¦     ¦электролита       ¦батареи должен быть на 10 - 15 (мм)   ¦

¦              ¦     ¦                  ¦выше предохранительного щитка         ¦

¦              ¦     ¦                  ¦(РК-200-РСФСР-2/1-2059-85)            ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦10. Герметизация  ¦Батареи должны быть герметизированы   ¦

¦              ¦     ¦батареи в местах  ¦в выводах и зазорах между крышками и  ¦

¦              ¦     ¦выводов           ¦стенками моноблока и должны           ¦

¦              ¦     ¦                  ¦выдерживать испытания на герметичность¦

¦              ¦     ¦                  ¦(РК-200-РСФСР-2/1-2059-85)            ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦11. Обозначение   ¦На каждой батарее должны быть         ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦нанесены: товарный знак ремонтного    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦предприятия (подразделения); дата     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦приемки ОТК (месяц, год); тип и       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦исполнение батареи (надписи должны    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦быть нанесены в зависимости от        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦конструкции батареи либо на перемычках¦

¦              ¦     ¦                  ¦между аккумуляторами, или на блоке,   ¦

¦              ¦     ¦                  ¦если он выполнен из пластмассы)       ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦12. Емкость       ¦Емкость батареи, определяемая при     ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦20-часовом режиме разряда, должна     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦быть не менее 80% от номинального     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦значения (РК-200-РСФСР-2/1-2059-85)   ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦13. Характеристики¦При начальной температуре электролита ¦

¦              ¦     ¦стартерного режима¦25 +/- 2 -C характеристики стартерного¦

¦              ¦     ¦разряда           ¦режима разряда должны быть не ниже    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦указанных ниже:                       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Разрядный ток - 3С   (А);           ¦

¦              ¦     ¦                  ¦                    20                ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Минимальная продолжительность       ¦

¦              ¦     ¦                  ¦разряда - 3 (мин.);                   ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Начальное напряжение на выводах     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦(через 5 - 7 (с) после начала         ¦

¦              ¦     ¦                  ¦разряда):                             ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Для 6-вольтовой батареи - 5,1 (В),  ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Для 12-вольтовой батареи - 10,2 (В);¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Конечное напряжение на выводах:     ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Для 6-вольтовой батареи - 4,5 (В),  ¦

¦              ¦     ¦                  ¦- Для 12-вольтовой батареи - 9,0 (В). ¦

¦              ¦     ¦                  ¦(Испытанию по п. 13 подвергают        ¦

¦              ¦     ¦                  ¦стартерные аккумуляторные батареи,    ¦

¦              ¦     ¦                  ¦достигшие емкости, указанной в п. 12, ¦

¦              ¦     ¦                  ¦но не позже чем на пятом цикле)       ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦14. Плотность     ¦ГОСТ 25475-81; РТМ-200-РФ...;         ¦

¦              ¦     ¦электролита       ¦РК-200-РСФСР-2/1-2059-85              ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦15. Напряжение    ¦То же                                 ¦

¦              ¦     ¦батареи           ¦                                      ¦

+--------------+-----+------------------+--------------------------------------+

¦-             ¦-    ¦16. Выполнение    ¦То же. Проверяется по записям в       ¦

¦              ¦     ¦режима заряда     ¦журнале регистрации режима зарядки    ¦

L--------------+-----+------------------+---------------------------------------

В  Приложении  1 приведена Методика проведения сертификационных

испытаний  ремонта,  зарядки и приемки непригодных  к  эксплуатации

аккумуляторных батарей.

Методика включает следующие разделы:

- общие положения;

- цели и задачи;

- область применения;

- нормативное обеспечение;

- организация проведения проверок;

- методы проведения проверок (испытаний);

- оформление результатов проверок.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАРТЕРНЫМ

АККУМУЛЯТОРНЫМ БАТАРЕЯМ

Стартерные    аккумуляторные   батареи   должны   удовлетворять

следующим основным требованиям:

-  обладать  малым  внутренним сопротивлением  для  обеспечения

минимальных  потерь  напряжения внутри  батареи  и,  следовательно,

высокого  разрядного  напряжения, особенно  при  стартерном  режиме

разряда,  когда  разрядный  ток в 3 - 5 раз  превышает  номинальную

емкость батареи;

-   иметь   высокие   удельные   электрические   характеристики

(достаточно  высокую  емкость при минимально возможных  размерах  и

массе батареи);

-   сохранять  достаточно  высокие  характеристики  при  низких

температурах окружающего воздуха;

-  обладать  по  возможности минимальным  объемом  технического

обслуживания, не требующего от персонала специальной подготовки,  а

также использования сложного и дорогостоящего оборудования;

-   иметь   высокую   механическую  прочность,  соответствующую

условиям эксплуатации машин, на которых батареи установлены;

-  иметь  достаточно  длительный срок  службы,  по  возможности

близкий или кратный срокам службы или межремонтного периода машин;

- обладать незначительным саморазрядом;

- иметь невысокую стоимость.

Комплексу  вышеперечисленных требований  в  наибольшей  степени

удовлетворяют  аккумуляторные батареи  свинцово-кислотной  системы.

Свинцовые  стартерные  аккумуляторные батареи выпускаются  согласно

ГОСТ  959.0-84  Е и техническим условиям на каждый  конкретный  вид

батареи (таблица 6.1).

4. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА

На  автомобилях  применяют стартерные свинцовые  аккумуляторные

батареи.  Свинцовый  аккумулятор относится к  химическим  элементам

(источникам) тока.

В свинцовом аккумуляторе процессы протекают обратимо. Процесс,

при  котором  происходит   преобразование  химической   энергии  в

электрическую,  называется  разрядом,  обратный процесс - зарядом.

Активными  веществами  заряженного аккумулятора являются: двуокись

свинца    (PbO )   темно-коричневого   цвета    (на  положительном

2

электроде),    губчатый    свинец    (Pb)    темно-серого    цвета

(на  отрицательном  электроде) и  водный  раствор  серной  кислоты

(H SO  + H O)  -  электролит,  в  котором   помещаются  электроды.

2  4    2

В процессе  разряда  (рис. 4.1а - не приводится)  активная   масса

отрицательного  и  положительного   электродов   преобразуется   в

сульфат свинца   (PbSO). При этом темно-серый цвет  отрицательного

меняется на светло-серый, а темно-коричневый положительного  -  на

светло-коричневый. Так  как   в  процессе  разряда  на  протекание

реакции  расходуется  серная кислота и образуется  вода, плотность

электролита постепенно уменьшается. В процессе заряда (рис. 4.1б -

не   приводится)  ток  по   цепи   протекает   в   противоположном

направлении.  При  этом происходит    восстановление    материалов

электродов. Процесс сопровождается увеличением  количества  серной

кислоты в электролите - плотность  электролита  повышается.  После

полного   восстановления   активных    веществ   положительных   и

отрицательных  электродов плотность  электролита  стабилизируется.

Это служит  признаком конца зарядки аккумулятора. В  конце  заряда

начинается процесс разложения воды на кислород и водород,  который

сопровождается  появлением  на поверхности  электролита  пузырьков

газа.  Этот  процесс называется "кипением" электролита. Химические

изменения,    происходящие    при   разряде-заряде   в   свинцовом

аккумуляторе, описываются уравнением:

PbO  + Pb + 2H SO  <=> 2PbSO  + 2H O,

2          2  4          4     2

где  при  чтении  слева  направо  -  процесс разряда, а справа

налево - заряд.

5. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВИНЦОВЫХ СТАРТЕРНЫХ

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Свинцовые  стартерные аккумуляторные батареи в  зависимости  от

типа  имеют свои конструктивные особенности, однако в их устройстве

много  общего.  В  соответствии  с  определением  аккумулятора  как

гальванического   элемента,  предназначенного   для   многократного

использования, все аккумуляторы состоят из разноименных  электродов

и  электролита,  помещенных в один сосуд. Однако в  зависимости  от

применяемых  материалов  для корпусных  деталей,  конструктивных  и

технологических,  а  также эксплуатационных особенностей  различают

традиционные   аккумуляторные  батареи  и  батареи,  не   требующие

обслуживания в условиях эксплуатации (необслуживаемые) <*>.

--------------------------------

<*>  Термин "необслуживаемые" батареи носит условный  характер,

так  как эти батареи все же обслуживаются, но в меньшем объеме, чем

традиционные.

В  свою очередь, традиционные батареи собираются в корпусах  из

эбонита  с  отдельными крышками и герметизирующей  мастикой  или  в

пластмассовых моноблоках с общей крышкой.

5.1. Батареи с отдельными крышками

Батареи  выпускаются  в  едином  моноблоке  (рис.  5.1   -   не

приводится)  из  эбонита  или  пластмассы.  Моноблок   2   разделен

перегородками  на  отсеки. На дне каждого отсека  имеются  опоры  в

виде  призм  12 для опоры электродов и сепараторов. Призмы  создают

пространство для накопления шлама, который образуется в  результате

осыпания  активной массы электродов, что предохраняет  разноименные

электроды от замыкания шламов и разряда батареи.

В  отсеке моноблока размещены отрицательные 1 и положительные 3

электроды.  Электроды разделены сепараторами 2  и  собраны  в  блок

электродов  13. Электроды одной полярности сварены  между  собой  с

определенным  зазором  свинцовым мостиком 6,  к  которому  приварен

борн 4.

Для уменьшения коробления крайней положительной пластины, ввиду

значительного  изменения  объема  ее  активной  массы  при  разряде

аккумулятора, у большинства батарей положительных пластин  в  блоке

устанавливается на одну меньше, чем отрицательных. Благодаря  этому

обе   стороны   положительной  пластины  подвергаются   одинаковому

изменению  массы,  и  она меньше коробится. Над  блоком  электродов

установлен  эбонитовый или пластмассовый щиток 5 для  предохранения

верхних   кромок   сепараторов  от  механических  повреждений   при

измерении  плотности  или  при проверке уровня  электролита.  Щиток

выполнен  из  хлорвинила  или  другого  кислотостойкого  материала.

Каждый аккумулятор закрывается отдельной крышкой 7 из эбонита.

Крышка   имеет  отверстие  для  заливки  электролита,  закрытое

резьбовой   пробкой   9.   Аккумуляторы   соединены   между   собой

последовательно  перемычками  8 следующим  образом:  выводной  борн

отрицательных электродов первого аккумулятора соединяется с  борном

положительных   электродов   второго   аккумулятора.    На    борны

положительных   электродов  первого  аккумулятора  и  отрицательных

последнего  аккумулятора  наварены  конусные  полюсные  выводы  10,

служащие  для присоединения аккумуляторной батареи к внешней  цепи.

Места   сопряжения  крышек  7  с  моноблоком  уплотнены  резиновыми

прокладками  или  асбестовым  шнуром и  герметизированы  заливочной

битумной  мастикой.  Уплотнения предохраняют от  попадания  мастики

внутрь   аккумулятора.  Большинство  моноблоков  имеют  специальные

посадочные  места  для крышек. В этом случае уплотнения  не  нужны.

Аккумуляторные  батареи,  имеющие большую массу,  снабжены  ручками

для  переноски. Размеры полюсных выводов (рис. 5.2 - не приводится)

стандартизированы. Для надежного крепления наконечников  стартерных

проводов  выводы выполнены конусными. В зависимости  от  полярности

выводы  обозначены  знаками  "+"  или  "-".  Плюсовой  вывод  имеет

больший  диаметр.  У  некоторых аккумуляторных батарей  конструкция

полюсных выводов предусматривает крепление болтовым соединением.

Электрод стартерной аккумуляторной батареи состоит (рис. 5.3  -

не  приводится)  из  решетки,  ячейки  которой  заполнены  пористой

активной  массой.  Решетка  состоит  из  рамки  1,  вертикальных  и

горизонтальных жилок, токопроводящего ушка 2, за которое  электроды

приварены  к  мостику, и двух ножек 3, которыми электрод  опирается

на призмы моноблока.

Сепараторы   представляют   собой   тонкие   листы    пористого

кислотостойкого    материала   (рис.   5.4   -   не    приводится),

предназначенные    для   предотвращения   замыкания    разноименных

электродов.   Материалом   сепаратора   служит   мипор,    мипласт,

поровинил,  порвинг,  винипор.  Обычно  сепараторы  имеют  с  одной

стороны   гладкую  поверхность,  с  другой  -  ребристую,   которая

обращена  к  положительному  электроду,  что  обеспечивает   лучшее

поступление к нему электролита.

На  рисунке  5.5 (не приводится) показана конструкция  наиболее

широко применяемых крышек аккумулятора.

Два  отверстия  1  служат для вывода борнов  блока  электродов,

третье  -  резьбовое  отверстие  2 -  для  заливки  электролита.  В

отверстия  1  крышки запрессованы свинцовые втулки  3.  При  сварке

борна  с  крышкой  или полюсными выводами одновременно  сваривается

верхняя  часть втулок для обеспечения герметизации крышки  в  месте

выхода  борна.  Пробки  (рис. 5.6 - не приводится)  изготовляют  из

эбонита  или  пластмассы. Пробки имеют вентиляционные отверстия  1,

обеспечивающие   выход  газов.  Для  предотвращения   выплескивания

электролита   во  время  движения  автомобиля  между   пробками   и

отверстиями   устанавливают  резиновые  шайбы  2,  а  сами   пробки

снабжают  отражателями  3.  Некоторые  пластмассовые  пробки  имеют

конусные  бортики 4, плотно прилегающие к горловинам  отверстий.  В

этом случае резиновая шайба не ставится.

При хранении аккумуляторных батарей, не залитых электролитом, в

каждое    отверстие   устанавливают   уплотнительный    диск    или

вентиляционное  отверстие заклеивают липкой лентой  для  исключения

доступа   воздуха   в   аккумуляторы  и  предотвращения   окисления

электродов.   В  большинстве  пластмассовых  пробок  вентиляционные

отверстия  заканчиваются глухим приливом 5, который  перед  началом

эксплуатации необходимо срезать.

Для   уменьшения  электрического  сопротивления   межэлементных

перемычек  в некоторых конструкциях батарей борны имеют  залитые  в

свинцовый  корпус  медные  стержни,  а  межэлементные  перемычки  -

медные  планки. Последние конструкции аккумуляторных батарей  имеют

общую    крышку.    В   этом   случае   соединение    аккумуляторов

осуществляется   укороченными  межэлементными  соединениями   через

перегородки  между  аккумуляторами, что  значительно  уменьшает  их

сопротивление  и сокращает расход свинца. Общая крышка  соединяется

с  моноблоком  при помощи состава на основе оксидных  смол.  Ремонт

батарей  с  общей  крышкой,  неразъемно соединенных  с  моноблоком,

практически  невозможен. В них невозможно  также  проверять  каждый

аккумулятор  нагрузочной вилкой. Наружная поверхность крышки  таких

аккумуляторных батарей меньше загрязняется, что снижает  саморазряд

батареи.

На   автомобилях  КамАЗ  применяют  батареи  6СТ-190   ТР   без

электроподогрева и 6СТ-190 ТР-Н с электроподогревом (рис. 5.7 -  не

приводится), обеспечивающим нормальную работоспособность батареи  в

зимнее время при температуре воздуха до минус 40 -C.

В   специальные   карманы,   выполненные   в   стенке   каждого

аккумулятора,  устанавливается по одному нагревательному  элементу,

состоящему  из  графитизированного вискозного шнура, помещенного  в

перфорированный футляр из кислотостойкого материала  (фторопласта).

Нагревательные  элементы соединены параллельно и  подключены  через

термовыключатель к двум зажимам колодки, закрепленной  на  наружной

стенке  бака. При необходимости подогрева электролита подогреватель

подключают   к   постороннему   источнику   электрической   энергии

напряжением   24   (В)   и   мощностью   600   (Вт).   Термоэлемент

автоматически  включает  нагревательные  элементы  при  температуре

электролита  ниже  10  -C  и  отключает  их  из  цепи  при  15  -C.

Электронагреватель  используют только в зимнее время  при  хранении

автомобилей  на  открытых  площадках. Для уменьшения  сопротивления

аккумуляторных   батарей   6СТ-190   ТР-Н   и    6СТ-190    ТР    в

межаккумуляторные  перемычки и выводы  полублоков  пластин  при  их

изготовлении заливают медные пластины. На межэлементном  соединении

между  третьим  и четвертым аккумуляторами имеется маркировка,  где

указаны:  тип  батареи,  номер  технических  условий,  которым  она

соответствует,  год  и  месяц  выпуска  и  товарный  знак   завода-

изготовителя.

Для   удобства   заливки  и  контроля  уровня   электролита   в

эксплуатации отверстия в крышке аккумулятора выполнены  с  глубокой

горловиной (трубусом).

Полюсные  выводы  батареи выполнены под болтовое  соединение  с

резьбой  М10  и  крепятся  к  моноблоку  двумя  винтами,  с   целью

исключения  случайных  замыканий полюсные выводы  закрыты  клеммной

крышкой.  Сверху  батарея защищена крышкой,  снижающей  загрязнение

поверхности.   Марка   нагревательного   элемента   -   НГТФ-100-1.

Количество  элементов - 6. Термовыключатель установлен в  одном  из

аккумуляторов  батареи. Пластины имеют размеры 135,5  x  143  (мм).

Толщина  отрицательных  пластин - 1,9  (мм),  положительных  -  2,3

(мм).  Число отрицательных пластин в блоке - 15, а положительных  -

14.  Сепараторы батарей 6СТ-190 ТР изготовлены из мипора, а 6СТ-190

ТМ  -  мипласта. Моноблок выполнен из термопластовой полиэтиленовой

композиции.

5.2. Батареи в пластмассовых моноблоках с общей крышкой

Устройство    необслуживаемой    аккумуляторной    батареи    в

полипропиленовом моноблоке с общей крышкой приведено  на  рис.  5.8

(не   приводится).  Такая  батарея  имеет  следующие  преимущества:

сокращение   массы   корпусных  деталей  при  обеспечении   высокой

механической  прочности  при  отрицательных  температурах.  Толщина

стенок  у полипропиленового моноблока составляет 1,5 - 3,5 (мм)  (у

эбонитового - 9 - 10 (мм)), а масса снизилась более чем в 5 раз  (у

эбонитовых  -  6 - 12 (кг)) и составляет всего 4 - 5% от  суммарной

массы   аккумуляторной   батареи   с   электролитом.   Эластичность

полипропилена позволяет по-новому соединять аккумуляторы в  батарею

-   через  отверстия  в  перегородках  моноблока  (рис.  5.9  -  не

приводится).  Для  батарей,  например, 6СТ-190  А,  работающих  при

повышенных  механических  нагрузках  (удары  и  вибрация),  созданы

конструкция  и  способ  соединения (рис.  5.10  -  не  приводится),

обеспечивающие   повышенную  устойчивость  к  таким   воздействиям.

Использование    новых    конструкций   межэлементных    соединений

аккумуляторов позволяет снизить потери на соединительных деталях  и

на  0,1  -  0,3  (В)  повысить напряжение  при  стартерном  разряде

батареи,  уменьшить расход свинца на батареях емкостью до 100  (Ач)

на  0,5 - 0,9 (кг), а на батареях емкостью свыше 100 (Ач) - на  1,5

-  3,0 (кг). Герметизация батареи осуществляется методом контактно-

тепловой  сварки  моноблока  и  общей  крышки  (рис.  5.11   -   не

приводится),  которая обеспечивает герметичность как  по  периметру

батареи,  так и между отдельными аккумуляторами при температуре  от

-50  -C  до +70 -C. Перечисленные усовершенствования имеют батареи:

6СТ-50  А,  3СТ-215 А, 6СТ-190 А. В необслуживаемых  аккумуляторных

батареях  содержание сурьмы сплавов токоотводов снижено  в  2  -  3

раза  по  сравнению с обычными батареями и составляет 2 -  3%.  Это

обеспечивает   подзаряд  аккумуляторной  батареи  практически   без

газовыделения.  Кроме  того,  скорость саморазряда  уменьшается  до

0,08  -  0,1%  в  сутки,  т.е.  в  5  -  6  раз.  По  сравнению   с

традиционными  батареями у необслуживаемых  для  увеличения  запаса

электролита над электродами без увеличения высоты батареи  один  из

электродов   помещен   в  сепаратор-конверт   (рис.   5.12   -   не

приводится),   образуемый   двумя   сваренными   с   трех    сторон

сепараторами,  что  практически  исключает  замыкание  разноименных

электродов.

Электродный  блок установлен непосредственно на  дно  моноблока

(рис.  5.13б  -  не  приводится), в результате электролит,  который

раньше  находился  под электродом и не принимал участия  в  работе,

теперь  находится над электродами и более чем в два раза  пополняет

ту  его  часть,  которая может быть израсходована  в  период  между

доливками  дистиллированной воды. В итоге доливка  воды  в  батарею

при  исправном электрооборудовании будет необходима не чаще  чем  1

раз в 1,5 - 2 года или еще реже.

Общий   вид   некоторых  стартерных  батарей  в   пластмассовых

(полипропиленовых) тонкостенных моноблоках с общей крышкой,  в  том

числе   необслуживаемой  (б  и  д),  показан  на  рис.   5.14   (не

приводится). На рис. 5.15 (не приводится) показана батарея  6СТ-190

ТМ,  которая  выпускается в пластмассовом (полиэтилен,  наполненный

каолином)   моноблоке   с   отдельными  аккумуляторными   крышками,

загерметизированными мастикой.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Основные характеристики аккумуляторных батарей, предназначенных

для  автомобилей и других машин, приведены в табл. 6.1,  6.2,  6.3,

6.4.  Основные  параметры и размеры аккумуляторных  батарей  должны

соответствовать стандарту на конкретный тип и исполнение батарей.

Таблица 6.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

------------T---------------------------------T------------------T----------------¬

¦Обозначение¦     Габаритные размеры, мм      ¦Масса материи, кг ¦     Номер      ¦

¦  (тип) и  +-------------T---------T---------+---------T--------+  технических   ¦

¦исполнение ¦    Длина    ¦ Ширина  ¦ Высота  ¦Без элек-¦С элек- ¦   условий и    ¦

¦  батареи  ¦             ¦         ¦         ¦тролита  ¦тролитом¦   требований   ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦     1     ¦      2      ¦    3    ¦    4    ¦    5    ¦   6    ¦       7        ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦                         Традиционные 6-вольтовые батареи                        ¦

+-----------T-------------T---------T---------T---------T--------T----------------+

¦           ¦             ¦         ¦   +4    ¦         ¦        ¦                ¦

¦3СТ-150 ЭМ ¦324 +/- 2    ¦175 +/- 1¦236      ¦21,1     ¦27,2    ¦ТУ 16-563.047-86¦

¦           ¦             ¦         ¦   -2    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦         ¦   +4    ¦         ¦        ¦                ¦

¦3СТ-155 ЭМ ¦324 +/- 2    ¦175 +/- 1¦236      ¦22,7     ¦26,6    ¦ТУ 16-729.169.79¦

¦           ¦             ¦         ¦   -2    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦   +2        ¦   +1    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

¦3СТ-215 ЭМ ¦426          ¦194      ¦240 +/- 2¦32,5     ¦41,5    ¦ТУ 16-563.049-86¦

¦           ¦   -3        ¦   -6    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦3СТ-215 А  ¦425 +/- 1,5  ¦174 +/- 1¦238 +/- 2¦24,8     ¦33,9    ¦ТУ 16-563.009-84¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦                        Традиционные 12-вольтовые батареи                        ¦

+-----------T-------------T---------T---------T---------T--------T----------------+

¦           ¦             ¦         ¦   +4    ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-50 ЭМ  ¦258 +/- 2    ¦174 +/- 1¦234      ¦15,9     ¦20,8    ¦ТУ 16-563.038-86¦

¦           ¦             ¦         ¦   -3    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-50 А   ¦230 +/- 1    ¦174 +/- 1¦222 +/- 2¦11,9     ¦16,3    ¦ТУ 16-563.018-86¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦   +2    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-55 ЭМ  ¦260 +/- 2    ¦172      ¦223 +/- 3¦17,4     ¦21,0    ¦ТУ 16-563.039-86¦

¦           ¦             ¦   -1    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦   +2    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-60 ЭМ  ¦280 +/- 3    ¦180      ¦237      ¦19,2     ¦24,7    ¦ТУ 16-563.040-86¦

¦           ¦             ¦   -0,5  ¦   -2    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦   +2        ¦         ¦   +4    ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-75 ЭМ  ¦356          ¦176 +/- 1¦236      ¦23,3     ¦30,3    ¦ТУ 16-563.041-86¦

¦           ¦   -1,5      ¦         ¦   -1,5  ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦         ¦   +5    ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-75 ТМ  ¦356 +/- 2    ¦176 +/- 2¦233      ¦21,7     ¦28,1    ¦ТУ 16-563.042-86¦

¦           ¦             ¦         ¦   -1,5  ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-75 А   ¦340 +/- 2    ¦168 +/- 2¦232 +/- 2¦19,5     ¦25,4    ¦ТУ 16-729.118-81¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦         ¦   +4    ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-90 ЭМ  ¦419 +/- 1,5  ¦185 +/- 1¦236      ¦27,6     ¦35,0    ¦ТУ 16-563.043-86¦

¦           ¦             ¦         ¦   -2    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-132 ЭМ ¦510 +/- 4    ¦209 +/- 2¦241 +/- 3¦39,2     ¦49,8    ¦ТУ 16-563.045-86¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-182 ЭМ ¦520 +/- 2    ¦230 +/- 2¦240 +/- 3¦54,9     ¦69,6    ¦ТУ 16-563.048-86¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦           ¦             ¦   +1    ¦   +2    ¦         ¦        ¦                ¦

¦6СТ-190 ТМ ¦582 +/- 5    ¦236      ¦236      ¦56,1     ¦70,6    ¦ТУ 16-529.951-78¦

¦           ¦             ¦   -2    ¦         ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-190 А  ¦524 +/- 1    ¦239 +/- 1¦241 +/- 2¦43,5     ¦58,5    ¦ТУ 16-729.384-83¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-55 А   ¦241,5 +/- 0,5¦175      ¦210      ¦11,2     ¦16,5    ¦ТУ 16-563.032-86¦

¦           ¦             ¦   -0,7  ¦   -4    ¦         ¦        ¦                ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-66 А   ¦301 +/- 0,5  ¦175      ¦210      ¦13,3     ¦19,0    ¦ТУ 16-89.ИЛАЕ.  ¦

¦           ¦             ¦   -0,5  ¦   -3    ¦         ¦        ¦563.412         ¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-77 А   ¦339,1 +/- 1  ¦175      ¦210      ¦15,2     ¦22,1    ¦ТУ 16-88.       ¦

¦           ¦             ¦   -0,5  ¦   -3    ¦         ¦        ¦ИЛАЕ.563.412.014¦

+-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+----------------+

¦6СТ-110 А  ¦330 +/- 1    ¦239      ¦230      ¦23,3     ¦32,5    ¦ТУ 16-88.ИЛАЕ.  ¦

¦           ¦             ¦   -0,5  ¦   -3    ¦         ¦        ¦563.413.007     ¦

L-----------+-------------+---------+---------+---------+--------+-----------------

Таблица 6.2

ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

-------------T-----------------T------------T--------------------¬

¦Обозначение,¦   Номинальная   ¦    Ток     ¦      Основная      ¦

¦    тип и   ¦ емкость батареи ¦контрольного¦   применяемость    ¦

¦ исполнение ¦   при режиме    ¦разряда при ¦      батареи       ¦

¦   батареи  ¦   разряда, Ач   ¦  18 -C, А  ¦                    ¦

¦            +--------T--------+            ¦                    ¦

¦            ¦20 часов¦10 часов¦            ¦                    ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦      1     ¦   2    ¦   3    ¦     4      ¦         5          ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦                Традиционные 6-вольтовые батареи                ¦

+------------T--------T--------T------------T--------------------+

¦3СТ-150 ЭМ  ¦150     ¦135     ¦450         ¦Автобусы ЛАЗ,       ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦тракторы МТЗ-5М,    ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦МТЗ-7М, Т-25, Т-16М ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦3СТ-155 ЭМ  ¦155     ¦135     ¦465         ¦-                   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦3СТ-215 ЭМ  ¦215     ¦195     ¦245         ¦Тракторы МТЗ и КМЗ  ¦

¦<1>, <2>    ¦        ¦        ¦            ¦с прямым пуском     ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦3СТ-215 А   ¦-       ¦-       ¦-           ¦-                   ¦

¦<2>         ¦        ¦        ¦            ¦                    ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦                Традиционные 12-вольтовые батареи               ¦

+------------T--------T--------T------------T--------------------+

¦6СТ-50 ЭМ   ¦50      ¦45      ¦150         ¦Тракторы Т-40,      ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦Т-74, МТЗ, ДТ-75,   ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦автомобили ВАЗ      ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦(все модели выпуска ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦до 1985 г.)         ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-50 А    ¦50      ¦45      ¦175         ¦-                   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-55 МЭМ  ¦55      ¦50      ¦255         ¦-                   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-60 ЭМ   ¦60      ¦54      ¦180         ¦Легковые автомобили ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦ГАЗ, УАЗ (все       ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦модели), РАФ        ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-75 ЭМ   ¦75      ¦68      ¦270         ¦ГАЗ (все грузовые   ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦модели с бензиновыми¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦двигателями)        ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-75 ТМ   ¦-       ¦-       ¦-           ¦-                   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-75 А    ¦-       ¦-       ¦-           ¦-                   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-90 ЭМ   ¦90      ¦81      ¦270         ¦ЗИЛ (все грузовые   ¦

¦<2>         ¦        ¦        ¦            ¦модели с бензиновыми¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦двигателями)        ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-132 ЭМ  ¦132     ¦120     ¦396         ¦БелАЗ               ¦

¦<2>         ¦        ¦        ¦            ¦                    ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-182 ЭМ  ¦182     ¦165     ¦546         ¦МАЗ-5335 и модифика-¦

¦<2>         ¦        ¦        ¦            ¦ции, КрАЗ-256 и мо- ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦дификации, тракторы ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦К-700, Т-220, Т-330 ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-190 ТМ  ¦190     ¦170     ¦570         ¦КамАЗ               ¦

¦<2>, <3>    ¦        ¦        ¦            ¦                    ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-190 А   ¦190     ¦170     ¦570         ¦-                   ¦

¦<2>, <3>    ¦        ¦        ¦            ¦                    ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦              Необслуживаемые 12-вольтовые батареи              ¦

+------------T--------T--------T------------T--------------------+

¦6СТ-55 А    ¦53      ¦50      ¦255         ¦АЗЛК-2141, ВАЗ      ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦выпуска с 1985 г.   ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-66 А    ¦66      ¦60      ¦300         ¦ГАЗ-24-10, 3102, УАЗ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-77 А <2>¦77      ¦70      ¦350         ¦ГАЗ (грузовые с     ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦бензиновыми         ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦двигателями)        ¦

+------------+--------+--------+------------+--------------------+

¦6СТ-110 А   ¦110     ¦100     ¦470         ¦ГАЗ (грузовые с     ¦

¦<2>, <3>    ¦        ¦        ¦            ¦дизельным           ¦

¦            ¦        ¦        ¦            ¦двигателем)         ¦

L------------+--------+--------+------------+---------------------

--------------------------------

<1>  Батарея  снята  с  производства и выпускается  только  для

поставок  на  технику,  находящуюся в эксплуатации  (для  ремонтных

целей).

<2> Батарея имеет ручки для переноски.

<3> Батарея имеет выводы под болты.

Таблица 6.3

НЕКОТОРЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТОВ

МАССОВЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БАТАРЕЙ

----------T-----T------T----------T------T--------T-------T-------T------T------T-----¬

¦ Батареи ¦Ем-  ¦Число ¦Число по- ¦Высота¦Односто-¦Толщина¦Толщина¦Толщи-¦Толщи-¦Шаг  ¦

¦         ¦кость¦акку- ¦ложитель- ¦элект-¦ронняя  ¦положи-¦отрица-¦на се-¦на се-¦сбор-¦

¦         ¦С  , ¦муля- ¦ных/отри- ¦родов,¦площадь ¦тельно-¦тельно-¦пара- ¦пара- ¦ки,  ¦

¦         ¦ 20  ¦торов ¦цательных ¦мм    ¦электро-¦го эле-¦го эле-¦торов ¦торов ¦мм   ¦

¦         ¦Ач   ¦в ба- ¦электро-  ¦      ¦дов,    ¦ктрода,¦ктрода,¦по ре-¦по те-¦     ¦

¦         ¦     ¦тарее,¦дов в ба- ¦      ¦кв. м   ¦мм     ¦мм     ¦бру,  ¦лу, мм¦     ¦

¦         ¦     ¦шт.   ¦тарее, шт.¦      ¦        ¦       ¦       ¦мм    ¦      ¦     ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-50   ¦  50 ¦  6   ¦   4/4    ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-55   ¦  55 ¦  6   ¦   6/7    ¦0,1190¦ 0,0170 ¦  1,7  ¦  1,4  ¦ 1,1  ¦ 0,65 ¦0,55 ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-55 АЗ¦  55 ¦  6   ¦   7/6    ¦0,1230¦ 0,0171 ¦  1,7  ¦  1,4  ¦ 1,1  ¦ 0,65 ¦0,55 ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-75   ¦  75 ¦  6   ¦   5/6    ¦0,1355¦ 0,0191 ¦  2,3  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,74 ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-90   ¦  90 ¦  6   ¦   7/7    ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-132  ¦ 132 ¦  6   ¦   9/10   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  2,3  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-132 А¦ 132 ¦  6   ¦  10/10   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-190  ¦ 190 ¦  6   ¦  14/15   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  2,3  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,75 ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦6СТ-190 А¦ 190 ¦  6   ¦  15/15   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,35 ¦0,7  ¦

¦6СТ-190 А¦ 190 ¦  6   ¦  15/15   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,35 ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦3СТ-155  ¦ 155 ¦  3   ¦  13/13   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,3  ¦ 0,65 ¦0,66 ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦3СТ-155 А¦ 155 ¦  3   ¦  13/14   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,7  ¦ 1,3  ¦ 0,65 ¦0,64 ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦3СТ-215  ¦ 215 ¦  3   ¦  15/16   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  2,3  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,7  ¦0,7  ¦

+---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦3СТ-215 А¦ 215 ¦  3   ¦  17/17   ¦0,1335¦ 0,0191 ¦  1,9  ¦  1,9  ¦ 1,5  ¦ 0,35 ¦0,7  ¦

L---------+-----+------+----------+------+--------+-------+-------+------+------+------

Таблица 6.4

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И УДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СВИНЦОВЫХ СТАРТЕРНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

-----------T------T------------------------T-----T----T------T----T------¬

¦ Батареи  ¦Сила  ¦ Показатели стартерного ¦Объем¦ Вт ¦  Вт  ¦ Вт ¦  Вт  ¦

¦          ¦тока  ¦   разряда при 18 -C    ¦бата-¦ч/кг¦ч/куб.¦ч/кг¦ч/куб.¦

¦          ¦20 (ч)+-----T-------T----------+реи, ¦    ¦  дм  ¦    ¦  дм  ¦

¦          ¦режима¦Сила ¦Напря- ¦Время раз-¦куб. ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦          ¦раз-  ¦тока,¦жение в¦ряда до   ¦дм   ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦          ¦рядки,¦  А  ¦начале ¦конечного ¦     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦          ¦А     ¦     ¦разря- ¦напряже-  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

¦          ¦      ¦     ¦да, В  ¦ния, мин. ¦     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+----+------+----+------+

¦    1     ¦  2   ¦  3  ¦   4   ¦    5     ¦  6  ¦ 7  ¦  8   ¦ 9  ¦  10  ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+----+------+----+------+

¦                  Традиционные батареи напряжением 6 В                  ¦

+----------T------T-----T-------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦3СТ-150 ЭМ¦  7,5 ¦ 450 ¦  4,2  ¦   3,0    ¦13,4 ¦33,0 ¦67,2 ¦ 3,3 ¦ 6,7 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3СТ-155 ЭМ¦  7,8 ¦ 465 ¦  4,5  ¦   4,5    ¦13,4 ¦32,3 ¦69,4 ¦ 5,2 ¦11,1 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3СТ-215 ЭМ¦ 10,8 ¦ 645 ¦  4,2  ¦   3,0    ¦19,8 ¦31,1 ¦65,2 ¦ 3,1 ¦ 6,5 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦3СТ-215 А ¦ 10,8 ¦ 675 ¦  4,4  ¦   3,5    ¦17,6 ¦38,0 ¦73,3 ¦ 4,9 ¦ 9,4 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦                  Традиционные батареи напряжением 12 В                 ¦

+----------T------T-----T-------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦6СТ-45 ЭМ ¦  2,3 ¦ 135 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦ 9,4 ¦28,7 ¦57,4 ¦ 2,9 ¦ 5,7 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-50 ЭМ ¦  2,5 ¦ 150 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦10,5 ¦28,8 ¦57,1 ¦ 2,9 ¦ 5,7 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-50 А  ¦  2,5 ¦ 200 ¦  9,0  ¦   2,7    ¦8,9  ¦36,8 ¦67,4 ¦ 4,7 ¦ 8,6 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-55 ЭМ ¦  2,8 ¦ 255 ¦  8,0  ¦   2,5    ¦10,0 ¦31,4 ¦66,0 ¦ 3,8 ¦ 8,0 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-60 ЭМ ¦  3,0 ¦ 180 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦11,9 ¦29,1 ¦60,5 ¦ 2,9 ¦ 6,0 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-75 ЭМ ¦  3,8 ¦ 255 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦14,8 ¦30,0 ¦60,8 ¦ 3,0 ¦ 6,1 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-75 ТМ ¦  3,8 ¦ 255 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦14,6 ¦32,0 ¦61,6 ¦ 3,2 ¦ 6,1 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-75 А  ¦  3,8 ¦ 255 ¦  8,6  ¦   3,5    ¦13,3 ¦35,4 ¦67,7 ¦ 4,2 ¦ 8,1 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-90 ЭМ ¦  4,5 ¦ 270 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦18,3 ¦30,9 ¦59,0 ¦ 3,1 ¦ 5,9 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-132 ЭМ¦  6,6 ¦ 396 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦25,7 ¦31,8 ¦61,6 ¦ 3,2 ¦ 6,1 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-182 ЭМ¦  9,1 ¦ 570 ¦  8,4  ¦   3,0    ¦34,9 ¦31,4 ¦62,6 ¦ 3,1 ¦ 6,2 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-190 ЭМ¦  9,5 ¦ 570 ¦  8,7  ¦   3,3    ¦32,4 ¦32,3 ¦70,4 ¦ 3,7 ¦ 8,0 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-190 А ¦  9,5 ¦ 570 ¦  9,0  ¦   3,5    ¦30,2 ¦39,0 ¦75,5 ¦ 4,9 ¦ 9,4 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦                Необслуживаемые батареи напряжением 12 В                ¦

+----------T------T-----T-------T----------T-----T-----T-----T-----T-----+

¦6СТ-55 А  ¦  2,8 ¦ 255 ¦  9,0  ¦   2,5    ¦ 8,9 ¦41,0 ¦74,1 ¦ 5,6 ¦10,2 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-66 А  ¦  3,3 ¦ 300 ¦  9,0  ¦   2,5    ¦11,1 ¦41,7 ¦71,4 ¦ 5,6 ¦ 9,6 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-77 А  ¦  3,9 ¦ 350 ¦  9,0  ¦   2,5    ¦12,5 ¦41,8 ¦73,9 ¦ 5,6 ¦10,0 ¦

+----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+

¦6СТ-110 А ¦  5,5 ¦ 470 ¦  9,0  ¦   2,5    ¦18,1 ¦40,6 ¦72,9 ¦ 5,2 ¦ 9,3 ¦

L----------+------+-----+-------+----------+-----+-----+-----+-----+------

6.1. Обозначение аккумуляторных батарей

На    каждой    аккумуляторной   батарее   нанесены   следующие

обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя (табл. 6.5);

- тип и исполнение батареи;

- обозначение стандарта на тип батареи и ее исполнение;

- знаки "+" (плюс) и "-" (минус).

Таблица 6.5

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ ЗАВОДОВ

-------------------T-----------T---------------T------------------¬

¦   Предприятие    ¦    Вид    ¦ Батарея 6 (В) ¦  Батарея 12 (В)  ¦

¦                  ¦ товарного ¦               ¦                  ¦

¦                  ¦ знака (не ¦               ¦                  ¦

¦                  ¦приводится)¦               ¦                  ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦        1         ¦     2     ¦       3       ¦        4         ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Подольский        ¦           ¦3МТ-8, 3СТ-150,¦6СТ-50, 6СТ-50 А, ¦

¦аккумуляторный    ¦           ¦3СТ-155,       ¦6СТ-55, 6СТ-75,   ¦

¦завод             ¦           ¦3СТ-215,       ¦6СТ-190 ТМ,       ¦

¦                  ¦           ¦3СТ-215 А      ¦6СТ-190 ТРН       ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Завод             ¦           ¦-              ¦6МТС-9, 6СТ-60,   ¦

¦"Аккумулятор"     ¦           ¦               ¦6СТ-75, 6СТ-90,   ¦

¦(г. Курск)        ¦           ¦               ¦6СТ-182, 6СТ-190  ¦

¦                  ¦           ¦               ¦ТМ, 6СТ-190 А     ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Тюменский         ¦           ¦3СТ-155        ¦6СТ-55, 6СТ-56 АЗ,¦

¦аккумуляторный    ¦           ¦               ¦6СТ-90, 6СТ-132   ¦

¦завод             ¦           ¦               ¦                  ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Саратовский       ¦           ¦3МТ-6, 3МТР-10,¦6МТС-9, 6СТ-55    ¦

¦завод свинцовых   ¦           ¦3МТ-12         ¦                  ¦

¦аккумуляторов     ¦           ¦               ¦                  ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Электротехнический¦           ¦3МТ-14 А,      ¦6СТ-75, 6СТ-132,  ¦

¦завод             ¦           ¦3СТ-215 А      ¦6СТ-110 А         ¦

¦(г. Комсомольск-  ¦           ¦               ¦                  ¦

¦на-Амуре)         ¦           ¦               ¦                  ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Завод             ¦           ¦-              ¦6СТ-40, 6СТ-75,   ¦

¦"Востокдалемент"  ¦           ¦               ¦6СТ-132, 6СТ-182  ¦

¦(г. Свирск) <**>  ¦           ¦               ¦                  ¦

+------------------+-----------+---------------+------------------+

¦Талды-Курганский  ¦           ¦3МТ-8,         ¦6СТ-50 А, 6СТ-75, ¦

¦аккумуляторный    ¦           ¦3СТ-215 А      ¦6СТ-90, 6СТ-132,  ¦

¦завод             ¦           ¦               ¦6СТ-190 А         ¦

L------------------+-----------+---------------+-------------------

--------------------------------

<*> Батареи МТ, МТР, МТС - для мотоциклов.

<**> Два верхних знака завода сейчас аннулированы.

Тип батареи определяется:

-   количеством  последовательно  соединенных  аккумуляторов  в

батарее  (3  или 6), характеризующим ее номинальное  напряжение  (6

или 12 (В) соответственно);

- номинальной емкостью при 20-часовом режиме разряда в (Ач);

- назначением: стартерная - СТ или стартерная для машин тяжелой

службы - ТСТ.

Буквы в конце обозначения типа батареи характеризуют:

-  материал моноблока (Э - эбонит, Т - термопласт (полиэтилен),

П - асфальтопековая пластмасса);

-   материал  сепараторов  (Р  -  мипор,  М  -  мипласт,  С   -

стекловолокно);

-  добавка  в  активную  массу электродов  (В  -  синтетическое

волокно);

-  буквы,  характеризующие:  Н  -  несухозаряженное  исполнение

батареи, З - заряженное исполнение батареи;

- соответствующий ГОСТ или технические условия.

Пример условного обозначения аккумуляторной батареи типа 6СТ-60

в  моноблоке из эбонита и сепараторами из мипласта: 6СТ-60  ЭМ,  то

же  несухозаряженной: 6СТ-60 ЭМН, то же с сепараторами  из  мипора:

6СТ-60 ЭР.

6.2. Технические требования к аккумуляторным батареям

Батареи  должны соответствовать требованиям ГОСТ 759.0-84  Е  и

стандарта  на  конкретный тип и исполнение батареи  по  нормативно-

технической  документации. Батареи должны собираться  в  моноблоках

из  эбонита  по ГОСТ 6980-76 Е или пластических масс по ГОСТ  7883-

82,  в  моноблоках из других материалов, которые по своим качествам

не  уступают  указанным  материалам,  -  по  нормативно-технической

документации.  Сепараторы  для батарей  должны  изготавливаться  из

кислотостойких  микропористых материалов по  нормативно-технической

документации.  Соединение аккумуляторов в  батарею  и  расположение

выводов   должно   соответствовать  указанному   в   стандарте   на

конкретный  тип  и  исполнение  батареи.  Размеры  выводов   должны

соответствовать указанным на рис. 5.2 (не приводится).

Примечание:

1.  Допускаются диаметры полюсных выводов с допуском минус  0,4

(мм).

2.  Допускаются  выводы с крепежом под болт  (рис.  5.2б  -  не

приводится).

Батареи  должны быть герметизированы в выводах и зазорах  между

крышками  и  стенками  моноблока,  должны  выдержать  испытание  на

герметичность при давлении, пониженном или повышенном по  сравнению

с атмосферным на 20 +/- 1,3 кПа (0,20 +/- 0,133 кгс/кв. см).

При наклоне батареи от нормального (рабочего) положения на угол

45 градусов электролит не должен выливаться.

Перед  испытанием  батарея должна быть залита  электролитом  до

уровня,   рекомендованного  инструкцией  по  эксплуатации,  закрыта

пробками   без   герметизирующих   деталей,   протерта   насухо   и

установлена под углом 45 градусов (в любую сторону). Через 5  минут

на поверхности батареи не должно быть следов электролита.

Заливочная  мастика должна обеспечивать герметичное  уплотнение

между  крышкой и моноблоком в пределах температур минус  40  -C  до

плюс 60 -C, не должна отставать от стенок моноблока, разрываться  и

трескаться.   Испытанию   на   температурную   стойкость    мастики

подвергаются не залитые электролитом батареи.

Перед  испытанием герметизирующие детали должны  быть  удалены.

При  испытании  батареи выдерживают в течение 6 ч в термостате  при

температуре  60  -C  под углом 45 градусов и в течение  6  часов  в

холодной  камере  при  температуре минус  40  -C  в  горизонтальном

положении.  Перед  установкой в холодильную камеру  батарея  должна

быть  охлаждена  до  комнатной  температуры.  После  испытания  при

температуре  60  -C  мастика  не  должна  иметь  подтеков,  а   при

температуре  минус  40  -C  не должна иметь  разрывов  и  трещин  и

отставать  от  крышки  и моноблока. Состояние  поверхности  мастики

определяется внешним осмотром.

Каждый    аккумулятор    должен    иметь    над    сепараторами

предохранительный   щиток  из  кислотостойкого   материала   и   до

приведения   в  рабочее  состояние  должен  быть  загерметизирован.

Поверхность  батареи  должна быть чистой. Не должно  быть  подтеков

свинца  в  местах пайки, пузырей и трещин мастики.  Батареи  должны

выпускаться   в  сухозаряженном  состоянии.  Допускается   поставка

несухозаряженных    батарей,   кроме    комплектации    выпускаемых

автомобилей.

Электролит   для  заливки  аккумуляторных   батарей  -  водный

раствор аккумуляторной  серной  кислоты.  Химический состав серной

кислоты должен  соответствовать  ГОСТ 667-73, воды - ГОСТ 6709-72.

Батареи должны выдерживать  заряд постоянного  тока  J = 0,1 x С

20

(А) в течение четырех циклов по 100 (ч) непрерывно в каждом цикле.

После каждого 100-часового цикла батареи должны  быть  подвергнуты

контрольному  испытанию   на  разряд  током   J  =  3С   (А)   при

20

температуре  воды  в  ванне 40 +/- 3 -C. Продолжительность разряда

должна  быть  не менее  4  мин. до конечного напряжения  4  (В)  у

6-вольтовой батареи и не менее 8 (В) у 12-вольтовой батареи.

Режим  испытания  на  разряд   током   J  =  3С   (А)   должен

10

соответствовать данным таблицы 6.6.

Таблица 6.6

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАРТЕРНЫХ

(РАЗРЯДНАЯ СИЛА ТОКА J = 3С  ) РАЗРЯДОВ

10

-----------T-----T---------T----------------T--------T-----------¬

¦   Тип    ¦Номер¦Начальная¦Начальное раз-  ¦Конечное¦Минимальная¦

¦ батарей  ¦цикла¦темпера- ¦рядное напряже- ¦напряже-¦продолжи-  ¦

¦          ¦     ¦тура эле-¦ние на батарее  ¦ние ба- ¦тельность  ¦

¦          ¦     ¦ктролита,¦на пятой секунде¦тареи, В¦разряда,   ¦

¦          ¦     ¦-C       ¦разрядки, В     ¦        ¦мин.       ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦    1     ¦  2  ¦    3    ¦       4        ¦   5    ¦     6     ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦3СТ-60    ¦  1  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  4,5   ¦    4,4    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦3СТ-135   ¦  6  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  4,5   ¦    5,5    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦-         ¦  8  ¦-18 +/- 2¦      4,1       ¦  3,0   ¦    3,0    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦3СТ-150   ¦  1  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  4,5   ¦    3,5    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦-         ¦  8  ¦-18 +/- 2¦      4,1       ¦  3,0   ¦    3,0    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-50    ¦  1  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  9,0   ¦    4,4    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-55    ¦  6  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  9,0   ¦    5,5    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦-         ¦  8  ¦-18 +/- 2¦      8,2       ¦  6,0   ¦    3,0    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-45 ЭМС¦  1  ¦+30 +/- 2¦       -        ¦  9,0   ¦    3,5    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-75 ЭМС¦  8  ¦-18 +/- 2¦      8,0       ¦  6,0   ¦    3,0    ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-90 ЭМС¦  -  ¦-        ¦       -        ¦   -    ¦     -     ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-132   ¦  -  ¦-        ¦       -        ¦   -    ¦     -     ¦

+----------+-----+---------+----------------+--------+-----------+

¦6СТ-190   ¦  -  ¦-        ¦       -        ¦   -    ¦     -     ¦

L----------+-----+---------+----------------+--------+------------

Срок службы и наработка батарей при эксплуатации на автомобилях

должны   соответствовать  указанным  в  таблице  6.7  при   условии

согласования  в  установленном порядке применяемости  данного  типа

батарей и соблюдения инструкции по их эксплуатации.

Таблица 6.7

-------------T--------------T------------------------------------¬

¦  Батареи   ¦ Минимальный  ¦             Наработка              ¦

¦            ¦ срок службы, +-----------------T------------------+

¦            ¦     мес.     ¦Тыс. км, не более¦Моточасы, не более¦

+------------+--------------+-----------------+------------------+

¦С одинарными¦      12      ¦       150       ¦         -        ¦

¦сепараторами+--------------+-----------------+------------------+

¦            ¦      18      ¦        75       ¦         -        ¦

¦            +--------------+-----------------+------------------+

¦            ¦      24      ¦        -        ¦       2500       ¦

+------------+--------------+-----------------+------------------+

¦С двойными  ¦      12      ¦       150       ¦         -        ¦

¦сепараторами+--------------+-----------------+------------------+

¦            ¦      24      ¦        90       ¦       3000       ¦

L------------+--------------+-----------------+-------------------

Срок  службы или наработка батареи в эксплуатации считается  до

момента  снижения  емкости  до  40%  от  номинальной  или  снижения

продолжительности стартерного разряда при температуре 25 +/-  2  -C

до  1,5  (мин.). Срок сохраняемости не залитой электролитом батареи

должен  быть не менее 3 лет, а батареи 6СТ-190, 6СТ-190 А,  3СТ-215

А  и  батарей  основного заказчика - 5 лет с момента  изготовления.

Сухозаряженность  батарей гарантируется в  течение  одного  года  с

момента  изготовления. Гарантийный срок службы и наработка  батарей

должны   соответствовать  указанным  в  таблице  6.8  при   условии

соблюдения   правил   ухода   и   исправности   электрооборудования

автомобиля.

Таблица 6.8

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

-------------T--------------T------------------------------------¬

¦  Батареи   ¦ Минимальный  ¦             Наработка              ¦

¦            ¦ срок службы, +-----------------T------------------+

¦            ¦     мес.     ¦Тыс. км, не более¦Моточасы, не более¦

+------------+--------------+-----------------+------------------+

¦С одинарными¦      18      ¦        60       ¦         -        ¦

¦сепараторами+--------------+-----------------+------------------+

¦            ¦      24      ¦        -        ¦       2500       ¦

+------------+--------------+-----------------+------------------+

¦С двойными  ¦      24      ¦        75       ¦       3000       ¦

¦сепараторами¦              ¦                 ¦                  ¦

L------------+--------------+-----------------+-------------------

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

ПРИБОРОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ РАБОЧИХ

МЕСТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Таблица 7.1

---------------T-------------T-------------------T-----------T------------¬

¦ Наименование ¦Модель, тип, ¦Краткая техническая¦Разработчик¦Изготовитель¦

¦ оборудования ¦ ГОСТ или ТУ ¦  характеристика   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦      1       ¦     2       ¦         3         ¦     4     ¦     5      ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦                  1. Подъемно-транспортное оборудование                  ¦

+--------------T-------------T-------------------T-----------T------------+

¦1.1. Тележка  ¦П-620        ¦Масса 100 (кг)     ¦Гипроавто- ¦Собственного¦

¦для подъема и ¦             ¦                   ¦транс      ¦изготовления¦

¦транспортиров-¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦ки аккумуля-  ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦торных батарей¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦-             ¦Б-6          ¦Грузоподъемность 50¦Днепропет- ¦То же       ¦

¦              ¦             ¦(кг), габаритные   ¦ровское КТБ¦            ¦

¦              ¦             ¦размеры 870 x 350 x¦"Оргавто-  ¦            ¦

¦              ¦             ¦880 (мм), масса    ¦промтранс" ¦            ¦

¦              ¦             ¦27,5 (кг)          ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦-             ¦ТП-19        ¦Грузоподъемность   ¦-          ¦То же       ¦

¦              ¦             ¦100 (кг), габарит- ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦ные размеры 1000 x ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦600 x 1500 (мм),   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦масса 86 (кг)      ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦-             ¦П-256        ¦Грузоподъемность   ¦ЦПКТБ "АСО"¦Читинский   ¦

¦              ¦             ¦150 (кг), высота   ¦           ¦завод "АСО" ¦

¦              ¦             ¦подъема 200 - 1200 ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦(мм), габаритные   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦размеры 954 x 825 x¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦1445 (мм), масса   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦82 (кг)            ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦ 2. Оборудование для разборочно-сборочных и слесарно-механических работ  ¦

+--------------T-------------T-------------------T------------------------+

¦2.1. Комплект ¦ПТ 7300      ¦В комплект входит  ¦Челябинский опытно-     ¦

¦приспособлений¦             ¦33 наименования    ¦экспериментальный завод ¦

¦и инструментов¦             ¦приборов,          ¦                        ¦

¦для ремонта   ¦             ¦приспособлений и   ¦                        ¦

¦аккумуляторных¦             ¦инструмента        ¦                        ¦

¦батарей       ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦2.2. Пресс    ¦Р 338        ¦Настольный, гидрав-¦Казанский опытно-       ¦

¦              ¦             ¦лический; макси-   ¦экспериментальный завод ¦

¦              ¦             ¦мальное усилие на  ¦"АСО"                   ¦

¦              ¦             ¦штоке 115 (кН);    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦габаритные размеры ¦                        ¦

¦              ¦             ¦470 x 200 x 860    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(мм); масса 48 (кг)¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦-             ¦Р 340        ¦Стационарный,      ¦Грозненский опытно-     ¦

¦              ¦             ¦электро- и гидрав- ¦экспериментальный завод ¦

¦              ¦             ¦лический; макси-   ¦"АСО"                   ¦

¦              ¦             ¦мальное усилие 630 ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(кН); габаритные   ¦                        ¦

¦              ¦             ¦размеры 2050 x     ¦                        ¦

¦              ¦             ¦1630 x 640 (мм);   ¦                        ¦

¦              ¦             ¦масса 720 (кг)     ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦2.3. Аппарат  ¦-            ¦Сварка бензовоз-   ¦Завод "Ренок", г. Киев  ¦

¦для сварки де-¦             ¦душным или водоро- ¦                        ¦

¦талей аккуму- ¦             ¦довоздушным пламе- ¦                        ¦

¦ляторных бата-¦             ¦нем; давление в    ¦                        ¦

¦рей           ¦             ¦баллоне 3 кПа      ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(0,3 кгс/кв. см)   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦2.4. Станок   ¦2М-112       ¦Настольный, макси- ¦-          ¦Вильнюсский ¦

¦сверлильный   ¦             ¦мальный диаметр    ¦           ¦станкозавод ¦

¦              ¦             ¦сверления 12 (мм); ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦мощность 0,6 (кВт);¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦габаритные размеры ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦730 x 355 x 820    ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦-             ¦Р 175        ¦Установка для свер-¦ЦПКТБ "АСО"¦Читинский   ¦

¦              ¦             ¦ления; максимальный¦           ¦завод "АСО" ¦

¦              ¦             ¦диаметр сверления  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦13 (мм); габаритные¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦размеры 710 x 390 x¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦980 (мм)           ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦-             ¦2Н-118       ¦Вертикально-свер-  ¦-          ¦Вильнюсский ¦

¦              ¦             ¦лильный; максималь-¦           ¦станкозавод ¦

¦              ¦             ¦ный диаметр сверле-¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦ния 18 (мм)        ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦2.5. Печь     ¦Р83.03.00.00.¦-                  ¦КТБ        ¦Собственного¦

¦отражательная ¦СБ           ¦                   ¦"Челябавто-¦изготовления¦

¦для разогрева ¦             ¦                   ¦транса"    ¦            ¦

¦мастики       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦2.6. Дрель    ¦ИЭ-1033      ¦Частота вращения   ¦Выборгский завод        ¦

¦ручная элек-  ¦             ¦510 (об./мин.);    ¦"Электроинструмент"     ¦

¦трическая     ¦             ¦наибольший диаметр ¦                        ¦

¦              ¦             ¦сверления 14 (мм)  ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦-             ¦ИЭ-1017А     ¦Частота вращения   ¦То же                   ¦

¦              ¦             ¦460 (об./мин.);    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦наибольший диаметр ¦                        ¦

¦              ¦             ¦сверления 23 (мм)  ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦2.7. Шкаф     ¦По типу      ¦Температура 60 -   ¦-          ¦-           ¦

¦сушильный     ¦С-07-00-00-00¦80 -C; мощность 3  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦(кВт); габаритные  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦размеры 900 x 600 x¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦1500 (мм)          ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦         3. Инструмент и приспособления для разборочно-сборочных         ¦

¦                      и слесарно-механических работ                      ¦

+--------------T-------------T-------------------T-----------T------------+

¦3.1. Ключ     ¦Ключ 7811-   ¦12 x 14 (мм)       ¦-          ¦-           ¦

¦гаечный с     ¦0021 НС1х9   ¦                   ¦           ¦            ¦

¦открытым зевом¦ГОСТ 2839-80Е¦                   ¦           ¦            ¦

¦двусторонний  ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.2. То же    ¦Ключ 7811-   ¦14 x 17 (мм)       ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦0021 НС1х9   ¦                   ¦           ¦            ¦

¦              ¦ГОСТ 2839-80Е¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.3. Отвертка ¦Отвертка     ¦L = 160 (мм);      ¦-          ¦-           ¦

¦слесарно-     ¦7810-3392    ¦b = 0,8 (мм);      ¦           ¦            ¦

¦монтажная     ¦КД21хр       ¦В = 5,5 (мм)       ¦           ¦            ¦

¦              ¦ГОСТ 17199-71¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.4. Стамеска ¦Стамеска     ¦В = 3 (мм); В = 10 ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦плоская 10   ¦(мм); L = 240 (мм) ¦           ¦            ¦

¦              ¦ГОСТ 1184-80 ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.5. Молоток  ¦-            ¦Масса 200 (г)      ¦-          ¦Собственного¦

¦деревянный    ¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.6. Молоток  ¦Молоток 7850-¦Масса 500 (г)      ¦-          ¦-           ¦

¦слесарный     ¦0103 Ц12хр   ¦                   ¦           ¦            ¦

¦стальной      ¦ГОСТ 2310-77 ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.7. Кернер   ¦Кернер 7843- ¦Диам. 6,3 (мм);    ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦0044 Н12Х1   ¦L = 160 (мм)       ¦           ¦            ¦

¦              ¦ГОСТ 7213-72 ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.8. Напильник¦Напильник    ¦L = 300 (мм)       ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦2820-0029    ¦                   ¦           ¦            ¦

¦              ¦ГОСТ 15165-80¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.9. Крючья   ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦плоские       ¦             ¦приспособлений     ¦экспериментальный завод ¦

¦              ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦3.10. Пинцет  ¦ГОСТ 21241-77¦-                  ¦-          ¦-           ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.11. Плоско- ¦Плоскогубцы  ¦L = 160 (мм)       ¦-          ¦-           ¦

¦губцы комбини-¦7814-0091    ¦                   ¦           ¦            ¦

¦рованные      ¦ГОСТ 5547-75 ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.12. Сверло: ¦Сверло 16    ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦диам. 16 (мм) ¦ГОСТ 886-77  ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦диам. 5 (мм)  ¦Сверло 5     ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦ГОСТ 886-77  ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.13. Фреза   ¦-            ¦См. рис. 11.20     ¦-          ¦Собственного¦

¦трубчатая     ¦             ¦(не приводится)    ¦           ¦изготовления¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.14. Стамеска¦-            ¦Нагревательным     ¦-          ¦Собственного¦

¦с электрона-  ¦             ¦элементом служит   ¦           ¦изготовления¦

¦гревом        ¦             ¦электрический      ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦паяльник 90 (Вт), у¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦которого вместо    ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦жала вставлена     ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦стамеска           ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.15. Шпатель ¦ГОСТ 10778-83¦-                  ¦-          ¦-           ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.16. Шкурка  ¦ГОСТ 6465-75 ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦шлифовальная  ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.17. Шабер   ¦-            ¦L  = 200 (мм);     ¦-          ¦Собственного¦

¦              ¦             ¦ 1                 ¦           ¦изготовления¦

¦              ¦             ¦L  = 10 (мм)       ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦ 2                 ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.18. Палочка ¦-            ¦L = 200 (мм);      ¦-          ¦То же       ¦

¦деревянная    ¦             ¦диам. = 1,5 (мм)   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.19. Приспо- ¦-            ¦Из комплекта       ¦Новгородское            ¦

¦собление для  ¦             ¦аккумуляторщика    ¦производственное        ¦

¦очистки нако- ¦             ¦Э 412              ¦объединение "АСО"       ¦

¦нечников про- ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦водов и выво- ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦дов           ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.20. Ключ для¦-            ¦Из  комплекта      ¦Челябинский опытно-     ¦

¦пробок аккуму-¦             ¦приспособлений     ¦экспериментальный       ¦

¦ляторов       ¦             ¦ПТ 7300            ¦завод                   ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦3.21. Держа-  ¦-            ¦То же              ¦То же      ¦То же       ¦

¦тель с уголь- ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦ным электродом¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.22. Набор   ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦клейм "+" и   ¦             ¦приспособлений     ¦механический завод      ¦

¦"-" для нане- ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

¦сения на выво-¦             ¦                   ¦                        ¦

¦ды            ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦3.23. Колово- ¦-            ¦Хвостовик квадрат- ¦-          ¦Собственного¦

¦рот           ¦             ¦ный 12,5 x 12,5    ¦           ¦изготовления¦

¦              ¦             ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.24. Шаблон  ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦для сварки    ¦             ¦приспособлений     ¦механический завод      ¦

¦межэлементных ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

¦соединений    ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦3.25. Горелка ¦ГЗ-3         ¦-                  ¦-          ¦Завод       ¦

¦газовая       ¦             ¦                   ¦           ¦"Ренок",    ¦

¦              ¦             ¦                   ¦           ¦г. Киев     ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.26. Тиски   ¦П-140        ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦слесарные     ¦ГОСТ 4045-75Е¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.27. Губки   ¦-            ¦-                  ¦-          ¦Собственного¦

¦предохрани-   ¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

¦тельные       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.28. Щетка   ¦ГОСТ 9024-70 ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦металлическая ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦3.29. Шаблон  ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦для наварки   ¦             ¦приспособлений     ¦механический завод      ¦

¦полюсных      ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

¦выводов       ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.30. Кожа    ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦для счистки   ¦             ¦приспособлений     ¦механический завод      ¦

¦мастики       ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.31. Съемник ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦крышки аккуму-¦             ¦                   ¦                        ¦

¦лятора        ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.32. Экстрак-¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦тор для извле-¦             ¦                   ¦                        ¦

¦чения блока   ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦пластин       ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.33. Свинце- ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦рез           ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.34. Шаблон  ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦для наварки   ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦ушков пластин ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦3.35. Кондук- ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦тор для сборки¦             ¦                   ¦                        ¦

¦и сварки плас-¦             ¦                   ¦                        ¦

¦тин в полубло-¦             ¦                   ¦                        ¦

¦ке            ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦        4. Контрольно-измерительное и испытательное оборудование         ¦

+--------------T-------------T-------------------T------------------------+

¦4.1. Комплект ¦Э 412        ¦Переносной; погреш-¦Новгородское производст-¦

¦аккумулятор-  ¦             ¦ность измерений:   ¦венное объединение "АСО"¦

¦щика          ¦             ¦нагрузочной вилки  ¦                        ¦

¦              ¦             ¦+/- 2,5%, денсимет-¦                        ¦

¦              ¦             ¦ра +/- 0,01 (г/кв. ¦                        ¦

¦              ¦             ¦см), термометра    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦+/- 1 -C           ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦4.2. Прибор   ¦Э 203        ¦Потребляемая мощ-  ¦То же                   ¦

¦для проверки  ¦             ¦ность 0,15 (кВт);  ¦                        ¦

¦свечей        ¦             ¦габаритные размеры ¦                        ¦

¦зажигания     ¦             ¦350 x 300 x 105    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(мм); масса 7 (кг) ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦4.3. Стенд для¦-            ¦-                  ¦-          ¦Собственного¦

¦испытания ба- ¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

¦тарей при     ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦20(10)-часовом¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦и стартерном  ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦режимах разря-¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦да            ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.4. Пробник  ¦Э 107        ¦Номинальное напря- ¦Новгородское            ¦

¦аккумуляторный¦             ¦жение проверяемой  ¦производственное        ¦

¦              ¦             ¦батареи 12 (В);    ¦объединение "АСО"       ¦

¦              ¦             ¦емкость 45 +...190 ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(Ач) со скрытыми   ¦                        ¦

¦              ¦             ¦межэлементными     ¦                        ¦

¦              ¦             ¦соединениями       ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦-             ¦Э 108        ¦Номинальное напря- ¦Новгородское            ¦

¦              ¦             ¦жение проверяемой  ¦производственное        ¦

¦              ¦             ¦батареи 12 (В);    ¦объединение "АСО"       ¦

¦              ¦             ¦емкость 45 +...190 ¦                        ¦

¦              ¦             ¦(Ач) с внешними    ¦                        ¦

¦              ¦             ¦межэлементными     ¦                        ¦

¦              ¦             ¦соединениями       ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦4.5. Секундо- ¦СМ 60        ¦Цена деления 0,1   ¦-          ¦2-й Москов- ¦

¦мер           ¦ГОСТ 5072-79Е¦(сек.)             ¦           ¦ский часовой¦

¦              ¦             ¦                   ¦           ¦завод       ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.6. Выпрями- ¦ВСА-5,       ¦Стационарные: вып- ¦-          ¦-           ¦

¦тели различных¦ВСА-5А       ¦рямленное напря-   ¦           ¦            ¦

¦типов для за- ¦             ¦жение 80 - 120 (В),¦           ¦            ¦

¦ряда аккумуля-¦             ¦ток до 60 (А)      ¦           ¦            ¦

¦торных батарей¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.7. Часы     ¦ГОСТ 5072-79Е¦-                  ¦-          ¦-           ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.8. Рукоятка ¦131М         ¦Цена деления       ¦-          ¦Казанский   ¦

¦динамометриче-¦             ¦1 кгс/м (10 Нм)    ¦           ¦ОЭЗ "АСО"   ¦

¦ская          ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.9. Денсиметр¦-            ¦Из комплекта акку- ¦Новгородское производст-¦

¦(ареометр)    ¦             ¦муляторщика Э 412  ¦венное объединение "АСО"¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦4.10. Термо-  ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦метр          ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦4.11. Уровне- ¦-            ¦То же              ¦То же                   ¦

¦мерная трубка ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦4.12. Установ-¦Э 411        ¦Зарядный ток 0 -   ¦Псковский опытно-       ¦

¦ка для уско-  ¦             ¦150 (А); время за- ¦экспериментальный завод ¦

¦ренного заряда¦             ¦ряда 5 - 50 (мин.);¦"АСО"                   ¦

¦аккумуляторных¦             ¦напряжение питания ¦                        ¦

¦батарей       ¦             ¦220 (В)            ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦4.13. Приспо- ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦собление для  ¦             ¦приспособлений     ¦экспериментальный завод ¦

¦проверки сте- ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

¦пени износа   ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦выводных клемм¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦4.14. Вольт-  ¦-            ¦Класс точности не  ¦-          ¦-           ¦

¦метр          ¦             ¦ниже 0,5; внутрен- ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦нее сопротивление  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦не менее 300 (Ом/В)¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.15. Щит для ¦-            ¦-                  ¦-          ¦Собственного¦

¦снятия емкости¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

¦аккумуляторных¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦батарей       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.16. Вольт-  ¦-            ¦Из комплекта       ¦Челябинский опытно-     ¦

¦метр          ¦             ¦приспособлений     ¦экспериментальный завод ¦

¦              ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦4.17. Ампер-  ¦-            ¦Класс точности не  ¦-          ¦-           ¦

¦метр          ¦             ¦ниже 1,0           ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.18. Манометр¦-            ¦Класс точности 1,5 ¦-          ¦-           ¦

¦              ¦             ¦по ГОСТ 8625-77    ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.19. Вакуум- ¦-            ¦То же              ¦-          ¦-           ¦

¦метр          ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦4.20. Динамо- ¦ДПУ-0,01     ¦Пружинный; предел  ¦Завод "Фиаприбор",      ¦

¦метр          ¦ГОСТ 13837-68¦измерения 0 - 10   ¦г. Киров                ¦

¦              ¦             ¦(кгс)              ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦     5. Оборудование для смазочно-очистительных и заправочных работ      ¦

+--------------T-------------T-------------------T------------------------+

¦5.1. Бачок для¦-            ¦Из комплекта Э 412 ¦Новгородское производст-¦

¦разлива дис-  ¦             ¦                   ¦венное объединение "АСО"¦

¦тиллированной ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦воды          ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦5.2. Ванна для¦М 301        ¦Емкость 0,167      ¦Гипроавто- ¦Собственного¦

¦промывки дета-¦             ¦(куб. м); 1295 x   ¦транс      ¦изготовления¦

¦лей батареи   ¦             ¦550 x 1000 (мм)    ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.3. Пистолет ¦С 417        ¦Максимальное давле-¦Бежецкий завод          ¦

¦воздушный     ¦             ¦ние в магистрали до¦"Автоспецоборудование"  ¦

¦              ¦             ¦1,0 МПа (10 кгс/кв.¦                        ¦

¦              ¦             ¦см)                ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦5.4. Емкость  ¦-            ¦Емкость 1 (л)      ¦-          ¦Собственного¦

¦              ¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.5. Ванна    ¦ПА03.000     ¦670 x 930 x 1070   ¦Центравто- ¦То же       ¦

¦для слива     ¦             ¦(мм); емкость      ¦тех        ¦            ¦

¦электролита   ¦             ¦25 (л)             ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.6. Емкость  ¦-            ¦Емкость 1 (л)      ¦-          ¦То же       ¦

¦для клея      ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.7. Моечная  ¦-            ¦Емкость 80 (л)     ¦Центравто- ¦То же       ¦

¦машина        ¦             ¦                   ¦тех        ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.8. Емкость  ¦-            ¦Для 10% раствора   ¦-          ¦Собственного¦

¦              ¦             ¦кальцинированной   ¦           ¦изготовления¦

¦              ¦             ¦соды - 1 (л); для  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦10% раствора наша- ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦тырного спирта -   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦1 (л)              ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦5.9. Емкость  ¦-            ¦Для пресс-солидола ¦-          ¦То же       ¦

¦              ¦             ¦или технического   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦вазелина - 1 (л)   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦               6. Вспомогательное оборудование и инвентарь               ¦

+--------------T-------------T-------------------T-----------T------------+

¦6.1. Верстак  ¦ОГ-05-000    ¦1600 x 800 x 1160  ¦Центравто- ¦То же       ¦

¦аккумулятор-  ¦             ¦(мм)               ¦тех        ¦            ¦

¦щика          ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.2. Стеллаж  ¦ОГ-04-000    ¦Ступенчатый с мест-¦То же      ¦То же       ¦

¦для зарядки   ¦             ¦ным щелевым отсо-  ¦           ¦            ¦

¦аккумуляторных¦             ¦сом; длина по      ¦           ¦            ¦

¦батарей       ¦             ¦потребности; ширина¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦980 (мм), высота   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦1030 (мм)          ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.3. Стеллаж  ¦Э 405        ¦2100 x 600 x 1610  ¦Гипроавто- ¦То же       ¦

¦для хранения  ¦             ¦(мм)               ¦транс      ¦            ¦

¦аккумуляторных¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦батарей       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.4. Шкаф     ¦Р 405        ¦1200 x 800 x 800   ¦То же      ¦То же       ¦

¦вытяжной для  ¦             ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

¦электротиглей ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.5. Электро- ¦8020         ¦Диам. 410 (мм),    ¦То же      ¦То же       ¦

¦тигель для    ¦             ¦высота 600 (мм),   ¦           ¦            ¦

¦плавки свинца ¦             ¦N = 3,5 (кВт)      ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.6. Электро- ¦8022         ¦470 x 380 x 625    ¦Гипроавто- ¦Собственного¦

¦тигель для    ¦             ¦(мм); N = 2 (кВт)  ¦транс      ¦изготовления¦

¦плавки мастики¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.7. Установка¦-            ¦Производительность ¦Центравто- ¦Центравтотех¦

¦для механизи- ¦             ¦15 - 18 (л/ч)      ¦тех        ¦            ¦

¦рованного     ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦приготовления ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦электролита   ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.8. Установка¦ПА 15        ¦Стационарная       ¦То же      ¦Собственного¦

¦для механизи- ¦             ¦1500 x 600 x 1750  ¦           ¦изготовления¦

¦рованного     ¦             ¦(мм); емкость баков¦           ¦            ¦

¦приготовления ¦             ¦для воды 100 (л);  ¦           ¦            ¦

¦электролита   ¦             ¦для электролита    ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦100 (л)            ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.9. Бак для  ¦Э 404        ¦Емкость 35 (л);    ¦Гипроавто- ¦То же       ¦

¦приготовления ¦             ¦585 x 315 x 925    ¦транс      ¦            ¦

¦электролита   ¦             ¦(мм); масса 34,5   ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦(кг)               ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.10. Стеллаж ¦ОРГ-1469-05- ¦1400 x 500 x 2000  ¦ГОСНИТИ    ¦То же       ¦

¦для деталей   ¦230А         ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.11. Секцион-¦РД 50        ¦1520 x 590 x 700   ¦НИИНФОРМ-  ¦То же       ¦

¦ная роликовая ¦             ¦(мм)               ¦ТЯЖМАШ     ¦            ¦

¦дорожка       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.12. Подстав-¦Р 971        ¦600 x 500 x 1100   ¦Челябинский опытно-     ¦

¦ка под выпря- ¦             ¦(мм)               ¦механический завод      ¦

¦митель        ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+------------------------+

¦6.13. Устрой- ¦АТУ 13506    ¦Из комплекта       ¦То же                   ¦

¦ство для по-  ¦             ¦ПТ 7300            ¦                        ¦

¦лучения дис-  ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦тиллированной ¦             ¦                   ¦                        ¦

¦воды          ¦             ¦                   ¦                        ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------T------------+

¦6.14. Ветошь  ¦ГОСТ 5354-79 ¦-                  ¦-          ¦     -      ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.15. Перемыч-¦-            ¦-                  ¦-          ¦Собственного¦

¦ки            ¦             ¦                   ¦           ¦изготовления¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.16. Кисть   ¦ГОСТ 10579-80¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦волосяная     ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.17. Ларь для¦-            ¦500 x 400 x 400    ¦-          ¦Собственного¦

¦свинцовых     ¦             ¦(мм)               ¦           ¦изготовления¦

¦отходов       ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.18. Совок   ¦-            ¦-                  ¦-          ¦То же       ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.19. Щетка   ¦ГОСТ 9024-78 ¦-                  ¦-          ¦-           ¦

¦металлическая ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.20. Подклад-¦-            ¦Толщина 8 +...10   ¦-          ¦Собственного¦

¦ка деревянная ¦             ¦(мм)               ¦           ¦изготовления¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.21. Подстав-¦-            ¦600 x 500 x 500    ¦-          ¦То же       ¦

¦ка для сборки ¦             ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

¦блоков пластин¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.22. Шкаф для¦2268         ¦Количество отсасы- ¦Гипроавто- ¦То же       ¦

¦зарядки акку- ¦             ¦ваемого воздуха    ¦транс      ¦            ¦

¦муляторных ба-¦             ¦3880 (куб. м/ч);   ¦           ¦            ¦

¦тарей         ¦             ¦2020 x 800 x 2100  ¦           ¦            ¦

¦              ¦             ¦(мм)               ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.23. Подстав-¦895 СБ       ¦800 x 55 x 917 (мм)¦Днепропет- ¦То же       ¦

¦ка под комп-  ¦             ¦                   ¦ровское КТБ¦            ¦

¦лект инстру-  ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦мента аккуму- ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦ляторщика     ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

+--------------+-------------+-------------------+-----------+------------+

¦6.24. Аккуму- ¦6СТ-190      ¦Напряжение 12 (В)  ¦-          ¦-           ¦

¦ляторная бата-¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

¦рея           ¦             ¦                   ¦           ¦            ¦

L--------------+-------------+-------------------+-----------+-------------

8. АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ (УЧАСТКИ, ЦЕХА, МАСТЕРСКИЕ)

ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

8.1. Назначение отделения (участка, цеха, мастерской)

Техническое  обслуживание  и ремонт аккумуляторных  батарей  на

предприятиях     автомобильного    транспорта     выполняется     в

аккумуляторных отделениях (участках, цехах и мастерских), далее  по

тексту   -   отделения.  Техническое  обслуживание   аккумуляторных

батарей   выполняют   работники   отделения   непосредственно    на

автомобиле   в   зонах  технического  обслуживания.  Аккумуляторные

отделения  предназначены для технического обслуживания  и  текущего

ремонта  аккумуляторных батарей, связанных с углубленной  проверкой

технического     состояния,    зарядкой,    заменой    сепараторов,

перезаливкой  мастики,  ремонтом  соединительных  клемм,   выводных

штырей   и   т.п.   В   отделении   также   производится   хранение

аккумуляторных  батарей, снятых с автомобиля и  оборотных.  Ведется

учет  работ,  выполняемых при техническом  обслуживании  и  ремонте

батарей.

Таким образом, в аккумуляторном отделении выполняются следующие

работы:

- техническое обслуживание аккумуляторных батарей;

- текущий ремонт аккумуляторных батарей;

- учет работы аккумуляторных батарей и их хранение.

8.2. Состав отделения

В  соответствии  с  назначением и объемом выполняемых  работ  в

состав  аккумуляторного отделения должны входить следующие участки:

ремонтный,   электролитный  (кислотный),   зарядный,   машинный   и

подсобные помещения.

Ремонтный участок предназначен для технического обслуживания  и

ремонта аккумуляторных батарей.

Электролитный  (кислотный)  -  для  приготовления  и   хранения

электролита и дистиллированной воды.

Зарядный - для зарядки аккумуляторных батарей.

Машинный  -  для  размещения зарядных  агрегатов  и  пультов  с

электроизмерительными приборами.

Подсобные помещения - для хранения материалов, новых батарей  и

батарей, требующих ремонта.

Расположение  участков,  а  также  расстановка  оборудования  в

отделении  должны  обеспечивать технологическую  последовательность

работ,  при которых аккумуляторная батарея перемещалась бы с  одной

операции на другую кратчайшим путем с минимальной затратой  средств

и   времени.   Отделение   должно  быть   оснащено   технологически

необходимым    оборудованием,   приспособлениями,    приборами    и

инструментами.   Участки  обслуживания  и   ремонта   целесообразно

размещать   в   непосредственной  близости  от  зоны   технического

обслуживания  и  ремонта, откуда поступают аккумуляторные  батареи,

требующие  углубленной  проверки,  заряда  или  ремонта.  Рядом   с

участком  обслуживания  и ремонта должен быть  расположен  зарядный

участок  и  подсобное помещение. Электролитный (кислотный)  участок

может   быть  размещен  в  одном  помещении  с  зарядным  участком.

Машинный  участок в целях уменьшения длины токопроводящих  проводов

и  шин должен располагаться как можно ближе к зарядному участку.  В

зависимости     от    производственной    программы    технического

обслуживания   и   ремонта,   наличия   производственных   площадей

аккумуляторное  отделение  может быть размещено  в  пяти,  четырех,

трех  помещениях, не менее чем в двух помещениях и, как исключение,

в   одном  помещении.  Технологическая  планировка  аккумуляторного

отделения, расположенного в пяти помещениях, приведена на рис.  8.1

(не  приводится).  При  расположении  аккумуляторного  отделения  в

четырех  помещениях  в  одном помещении  рекомендуется  располагать

зарядный  и электролитный участки. При расположении аккумуляторного

отделения  в  трех  помещениях рекомендуется  располагать  в  одном

помещении зарядный и электролитный участки, в другом - ремонтный  и

машинный  участки, в третьем хранить материалы, кислоту и  батареи.

Аккумуляторное  отделение, расположенное  в  двух  помещениях  (без

подсобного  помещения),  - участки совмещаются  так  же,  как  и  в

предыдущем    варианте   планировки.   При   этом   технологическое

оборудование может быть размещено так, как это указано на рис.  8.2

(не приводится).

При  расположении отделения в одном помещении (рис.  8.3  -  не

приводится),    что    допускается    как    исключение,    зарядка

аккумуляторных батарей должна производиться в специальном  шкафу  с

индивидуальной   вытяжкой,  включение   которого   сблокировано   с

включением   зарядного  устройства.  Технологическое  оборудование,

указанное  на  рис. 8.1 - 8.3, для всех вариантов  аналогично,  так

как  независимо от планировочных решений отделение должно выполнять

весь   комплекс  работ  по  техническому  обслуживанию  и   ремонту

батарей.  Различие  в  степени  оснащенности  оборудованием   будет

зависеть  от  производственной мощности  отделения.  Ниже  приведен

перечень    технологического   оборудования    к    технологическим

планировочным решениям аккумуляторных отделений, представленных  на

рис. 8.1 - 8.3.

Специализированная мастерская выполняет:

- все виды ремонта аккумуляторных батарей;

- приготавливает электролит и дистиллированную воду;

-  приводит  в  рабочее  состояние  новые  и  отремонтированные

аккумуляторные батареи;

- проводит контрольно-тренировочные циклы для отремонтированных

аккумуляторных батарей при их проверке;

- собирает и сдает аккумуляторный лом, содержащий свинец.

В  соответствии  с  назначением и объемом выполняемых  работ  в

состав  мастерской  могут  входить  следующие  производственные   и

вспомогательные отделения:

- приемное - для приемки аккумуляторных батарей, поступающих на

ремонт или зарядку;

- зарядное - для зарядки аккумуляторных батарей;

-  электролитное (кислотное) - для приготовления электролита  и

дистиллированной воды;

-  машинное  -  для  размещения зарядных агрегатов  и  щитов  с

электроизмерительными приборами, реостатами и рубильниками;

-   разборочно-дефектовочное  -  для  разборки   аккумуляторов,

поступивших на ремонт, и дефектовки деталей;

-  ремонтно-сборочное  - для всех видов ремонта  аккумуляторных

батарей и комплектования годных деталей;

-   литейное   -   для  приготовления  (отливки)  межэлементных

соединений, бареток и присадочных свинцовых прутков;

- хранения и выдачи готовой продукции.

Литейное отделение располагается в непосредственной близости от

ремонтно-сборочного отделения.

На    рис.    8.4   (не   приводится)   показано   расположение

производственных  и  вспомогательных отделений  специализированного

производственного  подразделения по ремонту  4000  аккумуляторов  в

год.

Кроме  перечисленных отделений, мастерская должна  иметь  склад

ремонтного  фонда,  склад запасных частей и  материалов,  помещение

для   размещения  администрации,  службы  снабжения,   механическое

отделение.

Для  производственных  работ необходимо предусмотреть:  комнату

отдыха  и  приема пищи, гардероб для спецодежды, душевую и гардероб

для чистой одежды.

Все отделения мастерской рекомендуется размещать в соответствии

с   технологическим  процессом  ремонта  и  зарядки  аккумуляторных

батарей.

8.3. Технологический процесс технического обслуживания

и ремонта аккумуляторных батарей

Поступившие  в  мастерскую  аккумуляторные  батареи,  требующие

только  заряда, направляют в зарядное отделение, где  устанавливают

на стеллаж. В новые аккумуляторы заливают электролит, а в бывшие  в

эксплуатации  - дистиллированную воду. Затем батареи в  зависимости

от   электрической   емкости  подбирают  в   группы   для   заряда.

Подобранные  в группы аккумуляторные батареи заряжают  от  зарядных

агрегатов,  расположенных  в машинном  отделении.  В  конце  заряда

аккумуляторов    при    необходимости    корректируют     плотность

электролита.   Заряженные  аккумуляторные   батареи,   имеющие   на

поверхности   следы   электролита,   нейтрализуют   10%   раствором

кальцинированной  соды  или нашатырного  спирта,  протирают  насухо

ветошью   и  направляют  в  отделение  хранения  и  выдачи  готовой

продукции.  Аккумуляторные батареи, требующие ремонта, поступают  в

приемное  отделение,  где  проверяют  их  техническое  состояние  и

устанавливают  вид  ремонта. Если батареи не требуют  разборки  для

установления вида ремонта (облом выводных штырей, трещины в  крышке

аккумулятора,   трещины   моноблока,   необходимость    перезаливки

мастики),   их   направляют  в  ремонтно-сборочное  отделение   для

устранения  этих  неисправностей. Из ремонтного  отделения  батареи

направляют  в  зарядное  отделение  для  заряда  или  в   отделение

хранения  и  выдачи готовой продукции. Годные пластины,  моноблоки,

крышки,  межэлементные  соединения и  другие  детали  направляют  в

ремонтно-сборочное отделение непосредственно на сборку,  а  детали,

имеющие  устранимые  дефекты,  - в ремонт.  Негодные  межэлементные

соединения  направляют  в  литейное  отделение  на  переплавку.   В

ремонтно-сборочном отделении собирают и комплектуют  все  детали  и

материалы,   необходимые   для  ремонта   аккумуляторных   батарей,

поступивших   из  разборочно-сборочного  отделения  и   со   склада

запасных  частей  и  материалов.  Отремонтированные  аккумуляторные

батареи поступают на склад хранения и выдачи готовой продукции  или

в   зарядное   отделение.  На  рис.  8.6  и  8.7  приведены   схемы

технологических  процессов  технического  обслуживания  и   ремонта

аккумуляторных батарей.

---------------¬   -------------------------¬      -----------------¬            ------------------¬

-->¦  Ремонтный   +-->¦    Ремонтный участок   +-T--->¦Зарядный участок+----------->¦Ремонтный участок+----¬

¦  ¦   участок    ¦   ¦                        ¦ ¦    ¦                ¦            ¦                 ¦    ¦

¦  ¦ (дефектовка) ¦   ¦                        ¦ ¦    ¦                ¦            ¦                 ¦    ¦

¦  +--------------+   +------------------------+ ¦    +----------------+            +-----------------+    ¦

¦  ¦1. Очистка    ¦   ¦1. При наличии трещин в ¦ ¦    ¦ Заряд батарей  ¦            ¦ Удаление следов ¦    ¦

¦  ¦батарей       ¦   ¦заливочной мастике      ¦ ¦    ¦                ¦            ¦   электролита   ¦    ¦

¦  ¦2. Проверка   ¦   ¦залить новой мастикой   ¦ ¦    L-----------------            L------------------    ¦

¦  ¦технического  ¦   ¦2. При обломе или       ¦ L-------------------------------------------------------->¦

¦  ¦состояния     ¦   ¦износе полюсных выводов ¦                                                           \/

¦  ¦батарей       ¦   ¦наварить полюсные выводы¦    ----------------¬  ---------------¬  ------------¬  -------------¬

¦  ¦3. Проверка   ¦   ¦3. При нарушении        ¦ -->¦   Ремонтный   +->¦   Зарядный   +->¦ Ремонтный +->¦Эксплуатация¦

¦  ¦электрического¦   ¦контакта между штырем   ¦ ¦  ¦    участок    ¦  ¦   участок    ¦  ¦  участок  ¦  ¦            ¦

¦  ¦состояния     ¦   ¦баретки и межэлементным ¦ ¦  +---------------+  +--------------+  +-----------+  ¦            ¦

¦  ¦батарей       ¦   ¦соединением восстановить¦ ¦  ¦При наличии    ¦  ¦Залить        ¦  ¦Удалить    ¦  ¦            ¦

¦  ¦              ¦   ¦контакт                 ¦ ¦  ¦трещин в       ¦  ¦электролит,   ¦  ¦следы      ¦  ¦            ¦

¦  L---------------   L------------------------- ¦  ¦моноблоке слить¦  ¦зарядить      ¦  ¦электролита¦  ¦            ¦

¦                                                ¦  ¦электролит,    ¦  ¦аккумуляторную¦  ¦           ¦  ¦            ¦

¦                                                ¦  ¦заменить или   ¦  ¦батарею       ¦  ¦           ¦  ¦            ¦

¦                   ---------¬  ---------------¬ ¦  ¦отремонтировать¦  ¦              ¦  ¦           ¦  ¦            ¦

¦                   ¦Зарядный+->¦Заряд батарей +--  ¦моноблок       ¦  ¦              ¦  ¦           ¦  ¦            ¦

¦                   ¦участок ¦  L---------------    L----------------  L---------------  L------------  L-------------

¦                   ¦        ¦                                                                           /\

¦                   ¦        ¦  ---------------¬                 ------------------¬                      ¦

¦                   ¦        ¦  ¦Контрольно-   +---------------->¦Ремонтный участок+--------------------->¦

¦                   ¦        +->¦тренировочный ¦                 +-----------------+                      ¦

¦                   ¦        ¦  ¦цикл          ¦                 ¦ Удаление следов ¦                      ¦

¦                   ¦        ¦  L---------------                 ¦   электролита   ¦                      ¦

¦                   ¦        ¦                                   L------------------                      ¦

¦                   ¦        ¦  ---------------¬                 ------------------¬                      ¦

¦                   ¦        ¦  ¦   Подзаряд   +---------------->¦Ремонтный участок+--------------------->¦

¦                   ¦        +->¦аккумуляторных¦                 +-----------------+                      ¦

¦                   ¦        ¦  ¦   батарей    ¦                 ¦ Удаление следов ¦                      ¦

¦                   L---------  L---------------                 ¦   электролита   ¦                      ¦

¦                                                                L------------------                      ¦

L----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Рисунок 8.6. Технологическая схема технического

обслуживания и ремонта батарей в аккумуляторном отделении

автотранспортного предприятия

------¬    -----------¬    ----------------¬    ----------------¬    -------------¬

¦Склад+--->¦Агрегатный+--->¦   Зарядный    +--->¦   Ремонтный   +--->¦Эксплуатация¦

L------    ¦ участок  ¦    ¦    участок    ¦ -->¦    участок    ¦    ¦            ¦

+----------+    +---------------+ ¦  +---------------+    ¦            ¦

¦Внешний   ¦    ¦1. Заливка     ¦ ¦  ¦Удаление следов+--->¦            ¦

¦осмотр    ¦    ¦электролитом   ¦ ¦  ¦  электролита  ¦    L-------------

L-----------    ¦2. Отстой (2 ч)¦ ¦  L----------------

¦3. Проверка    ¦ ¦

¦плотности      ¦ ¦

¦электролита    ¦ ¦

L-------T-------- L-------------¬

------------+-------------¬         ¦

¦                         ¦         ¦

\/                        \/        \/

----------------------------------¬   ----------------------------¬

¦ Снижение плотности электролита  ¦   ¦  При снижении плотности   ¦

¦0,003 г/куб. см, сдать на зарядку¦   ¦электролита 0,003 г/куб. см¦

L----------------------------------   L----------------------------

Рисунок 8.7. Технологическая схема подготовки к эксплуатации

батарей в аккумуляторном отделении

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Помещения    для    технического   обслуживания    и    ремонта

аккумуляторных   батарей   должны   обеспечивать   безопасность   и

рациональное   выполнение   всех   технологических   операций   при

соблюдении    санитарно-гигиенических   норм   и    соответствовать

санитарным  нормам  и  правилам по охране  труда  на  автомобильном

транспорте.  Аккумуляторные  отделения  предприятий  автомобильного

транспорта  рекомендуется располагать рядом с  зонами  технического

обслуживания     и    ремонта.    Специализированную     мастерскую

целесообразно  размещать в отдельном здании. При этом  должны  быть

предусмотрены   помещения  для  хранения  аккумуляторных   батарей,

подлежащих ремонту; готовой продукции; запасных частей и т.д.

9.1. Строительные требования

Для     производства     аккумуляторных    работ     необходимо

предусматривать  не менее двух помещений, изолированных  от  других

производств  и  оборудованных стеллажами или верстаками  с  местной

вытяжной  вентиляцией. Одно помещение - для ремонта, другое  -  для

зарядки  батарей. При одновременной зарядке не более 10 батарей,  в

порядке  исключения, но обязательно по согласованию  с  технической

инспекцией,  допускается  производить их зарядку  в  помещении  для

ремонта  батарей. Зарядка в этом случае производится в  специальном

шкафу  с  индивидуальной  вытяжной вентиляцией,  включение  которой

сблокировано с включением зарядного устройства. На предприятиях  по

обслуживанию    автомобилей,    где    не    предусмотрен    ремонт

аккумуляторов,  допускается  производить  зарядку  одновременно  10

батарей   в   зарядном   шкафу,  расположенном   в   помещениях   с

производством  категории  "Д"  или в  помещениях  для  технического

обслуживания и ремонта автомобилей площадью не менее 200 (кв. м).

Помещение  для  аккумуляторных работ должно  иметь  вход  через

тамбур  с  дверьми,  открывающимися наружу.  У  входа  в  помещение

должен  быть вывешен плакат с надписью "Аккумуляторная - огнеопасно

-  курить  воспрещено", а также знак безопасности в соответствии  с

ГОСТ 12.4.026.76.

По взрывоопасной и пожарной опасности помещения аккумуляторного

отделения относятся:

- зарядное помещение - к категории производства А;

- электролитное (кислотное) - к категории В;

- ремонта аккумуляторов - к категории Г;

- помещение для хранения кислоты и электролита - к категории В;

- машинное отделение - к категории Г.

Электрооборудование   аккумуляторных  отделений   должно   быть

выполнено во взрывобезопасном исполнении.

По     правилам    устройства    электроустановок     помещения

аккумуляторного отделения относятся:

-  зарядное помещение - к классу В-1б (только верхняя  зона  на

1/3  высоты помещения, остальная относится к классу нормальной  (не

взрывоопасной));

- ремонта аккумуляторов, электролитное - к классу нормальной.

По влаговыделениям помещения для ремонта аккумуляторных батарей

относятся   к  категории  работ  средней  тяжести  11б.  Внутренние

перегородки,  отделяющие  зарядное  и  электролитное  помещения  от

машинного,  ремонтного и других помещений, должны быть  глухими  от

пола  до  потолка.  Потолок, стены и перегородки помещений  ремонта

аккумуляторов    и    зарядной    и    приготовления    электролита

облицовываются    керамической    кислотоупорной     плиткой     на

кислотоупорном   растворе  на  высоту  1,8  (м).  Пол   ремонтного,

зарядного   и   электролитного  помещений   должен   быть   выложен

керамической  кислотоупорной  плиткой на  кислотоупорном  растворе.

Пол  выполнять  с  уклонами  к трапам.  Уклон  пола  к  трапам  или

приемным   кольцам   принимать  не  менее  1%.   Высота   помещений

аккумуляторных отделений должна быть не менее 3 (м).

9.2. Освещение

Ремонтное,   зарядное   и  машинное  помещения   должны   иметь

естественное  освещение, обеспечиваемое световыми  проемами  (окна,

световые  фонари).  Отношение площади световых  проемов  к  площади

пола  ремонтного и машинных помещений должно быть равно 0,2 -  0,3,

а  зарядного - 0,15 - 0,20. Во всех помещениях должно быть общее  и

местное   искусственное  освещение.  В  вечернее  и  ночное   время

освещение    аккумуляторных   отделений    должно    осуществляться

электрическими  светильниками  с лампами  накаливания  или  лампами

дневного  света.  Уровень  общей освещенности  во  всех  помещениях

аккумуляторного  отделения должен быть  не  менее  45  -  50  (лк).

Рабочие   места  должны  быть,  кроме  того,  оборудованы  местными

светильниками  на  шарнирных  кронштейнах.  Электропроводка  должна

быть  выполнена во всех помещениях проводом ПР-500 соответствующего

сечения  в  газовых или стеклянных трубах с разделкой  концов  труб

под заливку гудроном. Осветительная и коммутационная аппаратура  во

всех   помещениях   должна  быть  герметична   и   взрывобезопасна.

Допускается применять бытовые выключатели при условии их  установки

вне помещения или перед дверью в зарядное отделение.

9.3. Вентиляция

Концентрация  паров серной кислоты, свинца и его окислов  на  1

(л)  воздуха не должна превышать: для паров свинца и его окислов  -

0,00001  (мг),  для паров серной кислоты - 0,002 (мг).  На  рабочее

место,   где  производится  плавка  и  сварка  свинца,  для  отвода

выделяющихся  газов  и  паров  должны  быть  установлены   вытяжные

колпаки.   При   их   установке  необходимо   обеспечить   скорость

всасывания  в  поемные отверстия колпаков от  2  до  4  (м/с).  Над

ваннами  слива и приготовления электролита на высоте 1,8 - 2,0  (м)

от  уровня  пола должны быть установлены вытяжные зонты.  Приточно-

вытяжная   вентиляция   в  ремонтном,  электролитном   и   машинном

помещениях  (постах)  должна обеспечивать  2  -  2,5-кратный  обмен

воздуха  в  час.  Зарядное  помещение  (пост)  оборудуют  приточно-

вытяжной  вентиляцией, рассчитанной на 6 - 8-кратный обмен  воздуха

в  час.  В  зарядном  помещении над стеллажами,  не  оборудованными

местными  отсосами, на высоте 1,8 - 2,0 (м) от уровня  пола  должны

быть  установлены  вытяжные  зонты. При размещении  аккумуляторного

отделения  в  одном  помещении,  что  допускается  как  исключение,

специальный  шкаф  для зарядки аккумуляторных батарей  должен  быть

оборудован  индивидуальной вытяжной вентиляцией, включение  которой

должно  быть  сблокировано  с включением  зарядного  устройства.  В

помещениях  аккумуляторного отделения, кроме местной,  должна  быть

предусмотрена  естественная  вытяжная вентиляция  из  верхней  зоны

помещения.  Приточная  вентиляция  должна  обеспечивать  вентиляцию

всего  помещения.  Подача приточного воздуха должна  обеспечиваться

непосредственно  в  нижнюю зону. Скорость  поступающего  воздуха  в

зону  должна быть не более 0,1 (м/с). Подогрев воздуха  в  холодное

время   должен   осуществляться  калориферами,  установленными   на

магистрали   приточной   вентиляции  и   обеспечивающими   подогрев

поступающего  воздуха  в  помещение до  температуры  17  -  19  -C.

Систему  вытяжной вентиляции не допускается объединять  с  системой

вытяжной вентиляции других помещений.

9.4. Отопление, водопровод, канализация

и другие коммуникации

Система    отопления   выполняется   из   условий   обеспечения

температуры  воздуха в помещениях в холодный и  переходный  периоды

+18  -C. Отопление рекомендуется воздушное, совмещенное с приточно-

вытяжной  вентиляцией,  или центральное с местными  нагревательными

приборами.  В  качестве теплоносителя используется горячая  вода  с

параметрами 150 - 70 -C или насыщенный пар давлением до 2  (кгс/кв.

см). Источником теплоснабжения может быть автономная котельная  или

внешние  тепловые  сети. Нагревательные приборы центральных  систем

отопления  устанавливаются у наружных ограждающих  конструкций  под

световыми    проемами.   Для   снабжения   водой   технологического

оборудования  и  на  хозяйственные нужды аккумуляторного  отделения

выполняется   водопроводная   сеть.  Количество   подаваемой   воды

определяется   характеристиками  оборудования.   Подача   воды   на

питьевые нужды выполняется непосредственно к водопроводному  крану,

установленному    у    умывальника.   При    наличии    внутреннего

пожаротушения  в смежно расположенных помещениях пожарные  краны  в

аккумуляторных отделениях не устанавливают. В остальных  случаях  в

помещениях  аккумуляторного отделения предусматривают два  пожарных

крана  с  расходом  воды 2,5 (л/с) на одну  струю.  К  смесителю  у

умывальника  подается горячая вода на бытовые нужды с расходом  0,2

(л/с).  В  связи  с  тем,  что отводимая из  отделения  вода  может

содержать  значительные  концентрации  серной  кислоты   и   других

вредных  веществ, помещения оборудуют изолированной канализационной

сетью  для  отвода использованного электролита и промывочной  воды.

Канализацию  выполняют  из  керамических  кислотоупорных   труб   с

выходом  в  наружный отстойник, позволяющий нейтрализовать  сточную

воду  щелочным  раствором (доломитовый нейтрализатор).  Доломитовый

нейтрализатор   представляет   собой   герметическую   заглубленную

железобетонную емкость, располагаемую не ближе 5 (м) от  здания,  в

которую   загружается   доломит  кусками   различных   фракций.   В

ремонтном, зарядном и электролитном помещениях устанавливают трапы-

сборники,  позволяющие мыть полы струей воды из шланга. Для  обдува

деталей  воздухом и для обслуживания технологического  оборудования

в  отделении выполняется система воздухоснабжения. Давление воздуха

должно быть 3 - 5 (кгс/кв. см).

10. ПОДГОТОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Приготовление электролита

Электролит  приготавливают  из  аккумуляторной  серной  кислоты

(ГОСТ  667-73) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72). Для надежной

работы    аккумулятора   необходима   высокая    степень    чистоты

электролита.   Нельзя  применять  техническую  серную   кислоту   и

недистиллированную  воду, так как при этом  ускоряется  саморазряд,

разрушение  пластин и уменьшается их емкость. Согласно ГОСТ  667-73

для  аккумуляторов применяется кислота сортов А и Б  с  содержанием

серной кислоты 92 - 94% (плотность 1830 (кг/куб. м) при +15 -C).  В

таблице  10.1 приведены максимальные количества примесей в кислоте,

допускаемые по ГОСТ.

Таблица 10.1

МАКСИМАЛЬНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСЕЙ В КИСЛОТЕ, %

-------------------T--------------T---------------T--------------¬

¦     Примеси      ¦   Кислота    ¦    Примеси    ¦   Кислота    ¦

¦                  +-------T------+               +-------T------+

¦                  ¦   А   ¦  Б   ¦               ¦   А   ¦  Б   ¦

+------------------+-------+------+---------------+-------+------+

¦Нелетучий осадок  ¦0,03   ¦0,05  ¦Мышьяк         ¦0,00005¦0,0001¦

+------------------+-------+------+---------------+-------+------+

¦Марганец          ¦0,00005¦0,0005¦Хлор           ¦0,0005 ¦0,0005¦

+------------------+-------+------+---------------+-------+------+

¦Железо            ¦0,006  ¦0,012 ¦Окислы азота   ¦0,00005¦0,0001¦

L------------------+-------+------+---------------+-------+-------

При  растворении  кислоты в воде выделяется большое  количество

тепла,  поэтому  запрещается лить воду в кислоту.  Необходимо  лить

кислоту  тонкой  струей  в  воду  при  одновременном  перемешивании

раствора   стеклянной   или  эбонитовой  палочкой.   Во   избежание

излишнего  повышения температуры раствора концентрированную  серную

кислоту  рекомендуется предварительно разбавлять до  плотности  1,4

(г/куб.  см),  а  затем  из этого раствора приготовлять  электролит

необходимой    плотности.   Составлять   электролит    следует    в

кислотостойкой  эбонитовой  или  пластмассовой  посуде.  Стеклянная

посуда  для  приготовления электролита не пригодна, так  как  из-за

сильного  разогрева  она может лопнуть. Нормы расходов  компонентов

для   приготовления  электролита  приведены  в  табл.  10.2,  10.3.

Плотность  электролита определяют при помощи денсиметра (ареометра)

или  плотномера (рис. 10.1, 10.2 - не приводятся). Денсиметр  имеет

цену  деления шкалы 0,01 (г/куб. см). Плотность электролита зависит

от  температуры, поэтому в показания денсиметра необходимо  вводить

температурную  поправку. На каждый градус к  показаниям  денсиметра

вводится  поправка,  равная 0,0007 (г/куб.  см).  Если  температура

выше  15 -C, поправку прибавляют к показаниям денсиметра, если ниже

- вычитают.

Таблица 10.2

РАСХОД КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 (Л) ЭЛЕКТРОЛИТА

РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25 -C

----------T----------------------T---------T---------------------¬

¦Плотность¦    Компоненты, л     ¦Плотность¦    Компоненты, л    ¦

¦электро- +----------T-----------+электро- +---------T-----------+

¦лита,    ¦Дистилли- ¦Серная кис-¦лита,    ¦Дистилли-¦Серная кис-¦

¦г/куб. см¦рованная  ¦лота плот- ¦г/куб. см¦рованная ¦лота плот- ¦

¦         ¦вода      ¦ностью 1,83¦         ¦вода     ¦ностью 1,83¦

¦         ¦          ¦г/куб. см  ¦         ¦         ¦г/куб. см  ¦

+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+

¦  1,20   ¦  0,859   ¦   0,200   ¦  1,26   ¦  0,800  ¦   0,263   ¦

+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+

¦  1,22   ¦  0,839   ¦   0,221   ¦  1,28   ¦  0,781  ¦   0,285   ¦

+---------+----------+-----------+---------+---------+-----------+

¦  1,24   ¦  0,819   ¦   0,242   ¦  1,40   ¦  0,650  ¦   0,423   ¦

L---------+----------+-----------+---------+---------+------------

Таблица 10.3

РАСХОД ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРОЛИТА

ПЛОТНОСТЬЮ 1,40 (Г/КУБ. СМ) И СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ПЛОТНОСТЬЮ

1,83 (Г/КУБ. СМ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 1 (Л)

ЭЛЕКТРОЛИТА РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ

-----------------T-----------------------------------------------¬

¦    Плотность   ¦      Количество компонентов, необходимых      ¦

¦приготовляемого ¦    для приготовления 1 литра электролита, л   ¦

¦электролита при +---------T-------------T---------T-------------+

¦15 -C, г/куб. см¦Дистилли-¦ Электролит  ¦Дистилли-¦ Электролит  ¦

¦                ¦рованная ¦ плотностью  ¦рованная ¦ плотностью  ¦

¦                ¦вода     ¦1,4 г/куб. см¦вода     ¦1,4 г/куб. см¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,070      ¦  0,846  ¦    0,154    ¦  0,936  ¦    0,064    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,080      ¦  0,823  ¦    0,177    ¦  0,926  ¦    0,074    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,090      ¦  0,799  ¦    0,201    ¦  0,916  ¦    0,084    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,100      ¦  0,755  ¦    0,225    ¦  0,907  ¦    0,093    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,110      ¦  0,751  ¦    0,249    ¦  0,896  ¦    0,104    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,120      ¦  0,728  ¦    0,272    ¦  0,887  ¦    0,113    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,140      ¦  0,691  ¦    0,319    ¦  0,867  ¦    0,133    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,150      ¦  0,657  ¦    0,343    ¦  0,857  ¦    0,143    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,160      ¦  0,634  ¦    0,366    ¦  0,848  ¦    0,152    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,200      ¦  0,534  ¦    0,466    ¦  0,806  ¦    0,194    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,210      ¦  0,509  ¦    0,491    ¦  0,796  ¦    0,204    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,220      ¦  0,484  ¦    0,516    ¦  0,786  ¦    0,214    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,230      ¦  0,459  ¦    0,541    ¦  0,775  ¦    0,225    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,250      ¦  0,407  ¦    0,593    ¦  0,754  ¦    0,246    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,270      ¦  0,354  ¦    0,646    ¦  0,732  ¦    0,268    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,280      ¦  0,327  ¦    0,673    ¦  0,720  ¦    0,280    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,290      ¦  0,300  ¦    0,700    ¦  0,710  ¦    0,290    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,300      ¦  0,274  ¦    0,726    ¦  0,700  ¦    0,300    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,310      ¦  0,246  ¦    0,754    ¦  0,690  ¦    0,310    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,340      ¦  0,165  ¦    0,835    ¦  0,650  ¦    0,350    ¦

+----------------+---------+-------------+---------+-------------+

¦     1,400      ¦  0,000  ¦    1,000    ¦  0,854  ¦    0,416    ¦

L----------------+---------+-------------+---------+--------------

Плотномер  (рис.  10.2  - не приводится) состоит  из  резиновой

груши  1, крышки 2, пластмассового прозрачного корпуса 3 с  трубкой

5   и  семи  пластмассовых  поплавков  4  с  различными  массами  и

коэффициентами расширения. Поплавок, регистрирующий плотность  1,27

(г/куб.  см),  окрашен в красный цвет. На корпусе каждого  поплавка

выполнена  надпись  наименьшей  плотности,  при  которой  всплывает

поплавок.   Величина  плотности  определяется  по  тому  всплывшему

поплавку,  против  которого  выполнена надпись  с  большей  цифрой.

Одновременно   с  замером  плотности  электролита  измеряется   его

температура. Плотность электролита приводится к температуре 25  -C.

В  зависимости  от температуры электролита к показаниям  денсиметра

делается следующая поправка (таблица 10.4).

Таблица 10.4

---------------------------T-------T---------T---------T---------¬

¦Температура электролита,  ¦46 - 60¦31 - 45  ¦20 - 30  ¦5 - 19   ¦

¦-C                        ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

+--------------------------+-------+---------+---------+---------+

¦Поправка к показаниям     ¦+0,02  ¦+0,01    ¦0,00     ¦-0,01    ¦

¦денсиметра, г/куб. см     ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

+--------------------------+-------+---------+---------+---------+

¦Температура электролита,  ¦-4...+4¦-25...+11¦-40...-26¦-56...-41¦

¦-C                        ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

+--------------------------+-------+---------+---------+---------+

¦Поправка к показаниям     ¦-0,02  ¦-0,03    ¦-0,04    ¦-0,05    ¦

¦денсиметра, г/куб. см     ¦       ¦         ¦         ¦         ¦

L--------------------------+-------+---------+---------+----------

Температура электролита, заливаемого в аккумуляторные  батареи,

должна  быть не выше 25 -C в холодном и умеренном районах, не  выше

30  -C в жарком, сухом и теплом влажном районах и не ниже 15 -C  во

всех перечисленных районах.

10.2. Заливка батарей электролитом

В  зависимости  от  климатических районов, в  которых  работают

аккумуляторные  батареи,  в  них заливают  различные  по  плотности

растворы серной кислоты, указанные в таблице 10.5.

Таблица 10.5

---------------------------T-----------T-------------------------¬

¦Макроклиматические районы ¦Время года ¦ Плотность электролита,  ¦

¦ (ГОСТ 16350-80), средняя ¦           ¦  приведенного к 25 -C,  ¦

¦   месячная температура   ¦           ¦        г/куб. см        ¦

¦   воздуха в январе, -C   ¦           +------------T------------+

¦                          ¦           ¦Заливаемого ¦ Заряженной ¦

¦                          ¦           ¦            ¦   батареи  ¦

+--------------------------+-----------+------------+------------+

¦Холодный:                                                       ¦

+--------------------------T-----------T------------T------------+

¦- очень холодный -50 + -30¦Зима/лето  ¦1,28/1,24   ¦1,30/1,26   ¦

+--------------------------+-----------+------------+------------+

¦- холодный -30 + -15      ¦Круглый год¦1,26        ¦1,28        ¦

+--------------------------+-----------+------------+------------+

¦Умеренный:                                                      ¦

+--------------------------T-----------T------------T------------+

¦- умеренный -15 + -8      ¦То же      ¦1,24        ¦1,26        ¦

+--------------------------+-----------+------------+------------+

¦- теплый влажный 0 + +4   ¦То же      ¦1,20        ¦1,22        ¦

+--------------------------+-----------+------------+------------+

¦- жаркий сухой -15 + +4   ¦То же      ¦1,22        ¦1,24        ¦

L--------------------------+-----------+------------+-------------

Примечание:

Допускается  отклонение  плотности  электролита  от   значений,

приведенных  в табл. 10.5, на +/- 0,01 (г/куб. см). Электролит  для

заливки  батарей  готовится  из  серной  кислоты  (ГОСТ  667-73)  и

дистиллированной воды (ГОСТ 6709-72).

Температура  электролита, заливаемого  в  аккумуляторы,  должна

быть  не  выше 30 -C. В особых случаях, при необходимости  срочного

ввода   в  эксплуатацию  сухозаряженной  батареи,  хранящейся   при

отрицательной  температуре до минус 30 -C,  допускается  приведение

батареи   в   рабочее   состояние  путем  заливки   электролита   с

температурой  40 +/- 2 -C и плотностью 1,27 +/- 0,01  (г/куб.  см).

Для  этого  приготовление  электролита  производится  в  два  этапа

согласно табл. 10.5.

Заполнение   батарей   электролитом   следует   производить   в

зависимости   от   конструкции  аккумуляторных   крышек   следующим

образом:

1.  Батареи с крышками, у которых вентиляционные отверстия  для

выхода газа расположены в пробках:

-  снять  с вентиляционных отверстий герметизирующую  пленку  и

срезать выступ;

- вывернуть пробки.

В  батареях с пробками, не имеющими герметизирующей пленки  или

выступа,  удалить  проложенные  между  ними  герметизирующие  диски

(диски  и  пленки после заливки электролита не применяются).  После

этого   залить  электролит  в  аккумуляторы.  Заливку  электролитом

производить небольшой струей. Заливать электролит до тех пор,  пока

зеркало  электролита  не коснется нижнего торца  тубуса  горловины;

при отсутствии тубуса заливку электролита производить до уровня  на

10 - 15 (мм) выше предохранительного щитка.

2.  Батареи,  имеющие  в  крышках  вентиляционные  штуцера  для

автоматической регулировки уровня электролита:

-  освободить  отверстия в штуцерах от герметизирующих  деталей

(стержней,   колпачков   или   других),   которые   после   заливки

электролита не применяются;

-   вывернуть  аккумуляторные  пробки,  надеть  их  плотно   на

вентиляционные  штуцера  и  большой  струей  залить  электролит   в

аккумуляторы до верхнего среза заливочной горловины;

-   снять   пробки  со  штуцеров,  и  уровень   электролита   в

аккумуляторах автоматически снизится до требуемого.

Необходимое   количество   серной  кислоты,   добавляемой   для

приготовления электролита, указано в таблице 10.6.

Таблица 10.6

------------------------------------T------------T---------------¬

¦        Наименование этапа         ¦ Плотность  ¦  Количество   ¦

¦                                   ¦получаемого ¦  добавляемой  ¦

¦                                   ¦электролита,¦серной кислоты ¦

¦                                   ¦ г/куб. см  ¦плотностью 1,83¦

¦                                   ¦            ¦ г/куб. см, л  ¦

+-----------------------------------+------------+---------------+

¦1. Предварительное разведение      ¦1,20 - 1,21 ¦0,24 на 1 (л)  ¦

¦производится заранее с учетом      ¦при 15 -C   ¦воды           ¦

¦времени, необходимого для остывания¦            ¦               ¦

¦электролита до 15 -C, и хранения в ¦            ¦               ¦

¦отапливаемом помещении             ¦            ¦               ¦

+-----------------------------------+------------+---------------+

¦2. Окончательное приготовление     ¦1,26 - 1,28 ¦0,13 на 1 (л)  ¦

¦производится непосредственно перед ¦при 40 -C   ¦воды           ¦

¦заливкой                           ¦            ¦               ¦

L-----------------------------------+------------+----------------

Не  ранее чем через 20 минут и не позже чем через 2 часа  после

заливки    (за   это   время   происходит   пропитка   аккумулятора

электролитом)   произвести   замер  плотности   электролита.   Если

плотность  электролита понизится не более чем на 0,039 (г/куб.  см)

против  плотности  заливаемого электролита,  то  такие  батареи,  а

также  несухозаряженные батареи следует зарядить. При необходимости

срочного  ввода  сухозаряженных батарей в эксплуатацию  допускается

установка  их  на  автомобиль  без проверки  плотности  электролита

после  20  минут  пропитки при условии, что  их  срок  хранения  не

превышает   одного   года   и  приведение   в   рабочее   состояние

производится  при температуре батареи и заливаемого электролита  не

ниже 15 -C.

10.3. Заряд батарей

Присоединить   положительный  вывод  батареи  к  положительному

полюсу   источника  тока,  а  отрицательный  -  к   отрицательному.

Включить  батарею на заряд, если температура электролита в  ней  не

выше  +30  -C.  Заряд  батарей производить  до  тех  пор,  пока  не

наступит  обильное газовыделение во всех аккумуляторах  батареи,  а

напряжение и плотность электролита останутся постоянными в  течение

2  (ч). Напряжение контролируется вольтметром (ГОСТ 8711-78) класса

точности  1,0  со шкалой на 3 (В) с ценой деления 0,02  (В)  -  для

батарей   с  открытыми  перемычками,  а  для  батарей  со  скрытыми

перемычками  -  вольтметр со шкалой на 30 (В) с ценой  деления  0,2

(В).  Во  время  заряда следует периодически проверять  температуру

электролита  и  следить за тем, чтобы она не поднималась  выше  +45

-C.  В  случае,  если  температура окажется выше  +45  -C,  следует

уменьшить  зарядный  ток наполовину или прервать  заряд  на  время,

необходимое  для  снижения температуры до  30  -  35  -C.  В  конце

заряда,   если   плотность   электролита,   измеренная   с   учетом

температурной  поправки (табл. 10.8), будет  отличаться  от  нормы,

указанной   в   табл.  10.5,  произвести  корректировку   плотности

электролита   доливкой  дистиллированной  воды  в  случаях,   когда

плотность  выше  нормы,  и  доливкой  электролитом  плотностью  1,4

(г/куб.  см), когда она ниже нормы. После корректировки  продолжить

заряд  в  течение  30  минут  для полного перемещения  электролита,

затем  отключить батареи и через 30 минут произвести  замер  уровня

электролита  во  всех  аккумуляторах. Если  уровень  окажется  ниже

нормы, в аккумулятор добавить электролит такой же плотности,  какая

указана  в таблице 10.5; при уровне электролита выше нормы отобрать

избыток электролита резиновой грушей.

Примечание:

Величина   тока,  принятая  для  первого  заряда   незаряженных

батарей,  составляет  0,07,  а  для первого  заряда  сухозаряженных

батарей  и  нормального заряда тех и других - 0,1 от их номинальной

емкости в ампер-часах.

Допускается    в   случае   необходимости   ускоренный    заряд

аккумуляторных  батарей двухступенчатым режимом. С этой  целью  при

первой  ступени заряда сила зарядного тока в 1,5 раза  больше,  чем

для  нормального  первого заряда. Заряд первой ступени  ведется  до

тех  пор,  пока напряжение на аккумуляторах не достигнет  2,4  (В).

Далее,  при  переходе  на заряд второй ступени  силу  тока  следует

уменьшить  до  значения силы тока первого заряда. Продолжительность

первого   заряда  незаряженных  батарей  в  зависимости  от   срока

хранения  с  момента их изготовления составляет 25 -  50  (ч).  Для

сухозаряженных батарей при сроке хранения их не более  одного  года

время   первого   заряда  составляет  5  -  8  (ч).   При   зарядке

аккумуляторных  батарей  их подбирают в группы  и  соединяют  между

собой.

При этом необходимо руководствоваться следующим:

-  во избежание перезарядки батареи должны подбираться в группы

с    одинаковой    емкостью   и   примерно   одинаковой    степенью

разряженности;

-   количество   последовательно  соединенных  батарей   должно

подбираться   в  группы  в  зависимости  от  выходного   напряжения

зарядного   устройства,  исходя  из  того,  что   для   обеспечения

постоянства  зарядного  тока напряжение в конце  заряда  необходимо

поддерживать  так,  чтобы  на  каждый  последовательно  соединенный

аккумулятор  батареи  (группы батарей) приходилось  напряжение  2,7

(В).  Для  12-вольтовой батареи напряжение должно быть 2,7  x  6  =

16,2 (В), а для 6-вольтовой - 2,7 x 3 = 8,1 (В);

-  количество групп аккумуляторов, подключенных параллельно для

одновременного   заряда,  должно  приниматься  в   зависимости   от

мощности  выпрямителя, режимов заряда отдельных групп и возможности

зарядно-распределительного устройства.

Таблица 10.8

---------------------------------T-------------------------------¬

¦  Температура электролита при   ¦     Поправка к показаниям     ¦

¦  измерении его плотности, -C   ¦     денсиметра, г/куб. см     ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           -55 + -41            ¦             -0,05             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           -40 + -26            ¦             -0,04             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           -25 + -11            ¦             -0,03             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           -10 + +4             ¦             -0,02             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦            +5 + +9             ¦             -0,01             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           +20 + +30            ¦              0,00             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           +31 + +45            ¦             +0,01             ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦           +45 + +60            ¦             +0,02             ¦

L--------------------------------+--------------------------------

Примечание:

При  температуре  электролита  выше  30  -C  величина  поправки

прибавляется  к фактическому показанию денсиметра. При  температуре

электролита  ниже 20 -C величина поправки вычитается  из  показаний

денсиметра.  Когда температура электролита находится в пределах  20

-   30   -C   поправка  на  температуру  не  вводится.   Напряжение

аккумуляторов  и  температуру электролита при зарядке  измерять  не

реже чем через 4 (ч), а в конце - через час.

10.3.1. Заряд при постоянном значении силы зарядного тока

Такой  метод  заряда  применяют  на  зарядных  станциях   и   в

аккумуляторных  отделениях  предприятий автомобильного  транспорта.

Постоянство   зарядного  тока  достигается  различными   способами:

регулированием    напряжения   зарядного    агрегата;    изменением

сопротивления  реостата,  включаемого в  цепь  заряда;  применением

различных  стабилизаторов тока. Обычно новые аккумуляторы  заряжают

силой  тока,  равной  0,1  от номинальной емкости.  Заряд  батарей,

снятых  с  автомобиля, допускается производить силой  тока  больше,

чем  номинальная.  Аккумуляторные батареи для заряда  подключают  к

зарядному  устройству  (ЗУ),  рис.  10.3  (не  приводится).   Перед

зарядом  аккумуляторные батареи необходимо  подобрать  в  группы  и

соединить (рис. 10.4).

U

+ о  3       о -

¦          ¦

о----------+------------о--------------------------¬

¦          ¦            ¦                          ¦

¦          L------о-----+-----------------о--------+--------------¬

¦                 ¦     ¦                 ¦        ¦              ¦

¦ I группа      --+-¬   ¦ II группа     --+-¬      ¦ III группа --+-¬

¦ -------¬      ¦ А ¦   ¦ -------¬      ¦ А ¦     -+-----¬      ¦ А ¦

L-+о+  -о+-¬    L-T--   L-+о+  -о+-¬    L-T--     ¦о+  -о+-¬    L-T--

L------- ¦      ¦       L------- ¦      ¦       L------- ¦      ¦

Б           ¦  ----о     Б          ¦  ----о     Б          ¦  ----о

-------¬ ¦  ¦ --+-¬     -------¬ ¦  ¦ --+-¬     -------¬ ¦  ¦ --+-¬

--+о-  +о+--  ¦ ¦   ¦R  --+о-  +о+--  ¦ ¦   ¦R  --+о-  +о+--  ¦ ¦   ¦R

¦ L-------    L>¦   ¦   ¦ L-------    L>¦   ¦   ¦ L-------    L>¦   ¦

¦               L-T--   ¦               L-T--   ¦               L-T--

¦ -------¬        ¦     ¦ -------¬        ¦     ¦ -------¬        ¦

L-+о+  -о+---------     L-+о+  -о+---------     L-+о+  -о+---------

L-------                L-------                L-------

Рисунок 10.4. Схема подключения нескольких групп батарей

на зарядку: U  - зарядное напряжение; Б - аккумуляторные

3

батареи; А - амперметр; R - резистор (реостат)

При этом необходимо руководствоваться следующим:

-  подбирать  в  группы  необходимо   аккумуляторные  батареи,

которые имеют  одинаковую емкость, с примерно одинаковой  степенью

разряженности;

-  количество  последовательно  включенных  аккумуляторов n

АКБ

должно  быть таким, чтобы на каждый  аккумулятор батареи  (группы)

приходилось напряжение 2,7 (В), т.е.:

n    = И     / 2,7,

АКБ    сети

где И     - напряжение сети зарядного устройства, В.

сети

Количество групп батарей, подключаемых одновременно для заряда,

принимается  в  зависимости от мощности зарядного  устройства.  Для

обеспечения поддержания необходимой величины силы тока в  начале  и

в  процессе  всего  заряда в каждую группу включают  регулировочный

реостат.  Величина сопротивления (в омах) реостата определяется  по

формуле:

И     - 2 x П

сети

R = -------------,

J

З

где:

2 - напряжение аккумулятора в начале заряда, В;

П - число  последовательно  включенных  аккумуляторов  в  цепи

заряда, шт.;

J  - сила зарядного тока, А.

З

Основное  преимущество заряда батарей при постоянной силе  тока

состоит   в  том,  что  имеется  возможность  устанавливать   любую

величину  зарядного  тока  и контролировать  ее  в  процессе  всего

заряда.   Следовательно,  этим  способом  можно  заряжать  батареи,

имеющие  различное техническое состояние (новые, после  длительного

хранения,  после ремонта, при сезонном обслуживании, при устранении

сульфатации и т.д.).

Недостатки   метода:   большое  время   заряда;   необходимость

регулирования  силы тока в процессе всего времени  заряда  батарей;

необходимость  контроля  за  зарядом каждой  батареи;  значительные

потери энергии в реостатах.

10.3.2. Заряд аккумуляторных батарей при постоянном напряжении

Данный способ заряда применяют в основном на автомобилях и реже

на зарядных станциях.

На  автомобилях аккумуляторные батареи заряжают при  постоянном

напряжении,  которое поддерживается в заданных пределах регулятором

напряжения.  Величина  регулируемого напряжения  устанавливается  в

зависимости  от  температуры  электролита,  так  как  с  изменением

температуры   изменяется  вязкость  электролита,  а  следовательно,

внутреннее  сопротивление батареи и интенсивность  ее  заряда.  Чем

ниже  температура  электролита, тем  выше  должно  быть  напряжение

заряда.  Причем  максимальное значение напряжения выбирается  таким

образом,   чтобы   заряд  батарей  доводился   только   до   начала

газообразования, т.е. чтобы не было перезаряда (т.е. 2,3 - 2,4  (В)

на  один аккумулятор). Установлено, что при повышении регулируемого

напряжения  выше  оптимального значения на 10  -  12%  срок  службы

аккумуляторной  батареи  сокращается в 2 -  2,5  раза.  Температура

аккумуляторной батареи зависит от места ее установки на  автомобиле

(под  капотом  или снаружи), климатического района  эксплуатации  и

времени  года. Регулируемое напряжение в зависимости от  конкретных

условий  эксплуатации  аккумуляторных  батарей  устанавливается   в

пределах, указанных в табл. 10.9.

Таблица 10.9

-------------------T-----T----------T----------------------------¬

¦  Климатические   ¦Время¦Напряжение¦  Напряжение, регулируемое  ¦

¦      районы      ¦года ¦электроо- ¦ регулятором напряжения, В  ¦

¦                  ¦     ¦борудова- +------------T---------------+

¦                  ¦     ¦ния авто- ¦При наружной¦При подкапотной¦

¦                  ¦     ¦мобиля, В ¦ установке  ¦   установке   ¦

¦                  ¦     ¦          ¦  батареи   ¦    батареи    ¦

+------------------+-----+----------+------------+---------------+

¦Северные районы и ¦Зима ¦    24    ¦    30,0    ¦      -        ¦

¦районы с резко    ¦     +----------+------------+---------------+

¦континентальным   ¦     ¦    12    ¦    15,0    ¦     14,6      ¦

¦климатом,         +-----+----------+------------+---------------+

¦температурой      ¦Лето ¦    24    ¦    28,0    ¦      -        ¦

¦зимой ниже -30 -C ¦     +----------+------------+---------------+

¦                  ¦     ¦    12    ¦    14,2    ¦     13,7      ¦

+------------------+-----+----------+------------+---------------+

¦Центральные районы¦Круг-¦    24    ¦    28,0    ¦      -        ¦

¦с температурой    ¦лый  +----------+------------+---------------+

¦зимой ниже -30 -C ¦год  ¦    12    ¦    14,2    ¦     13,7      ¦

+------------------+-----+----------+------------+---------------+

¦Южные районы      ¦То же¦    24    ¦    27,0    ¦      -        ¦

¦                  ¦     +----------+------------+---------------+

¦                  ¦     ¦    12    ¦    13,5    ¦     13,5      ¦

L------------------+-----+----------+------------+----------------

Примечание:

1.  Максимально  допустимое  отклонение  величин  регулируемого

напряжения, указанного в табл. 10.9, должно быть не более  0,5  (В)

при   12-вольтовом   и  не  более  1,0  (В)  -   при   24-вольтовом

электрооборудовании.

2. Подрегулировка регулятора напряжения производится в случаях,

когда  продолжительное  время наблюдается перезаряд  или  недозаряд

аккумуляторной батареи.

Сила  зарядного тока при заряде аккумуляторной батареи  зависит

от степени ее заряженности и определяется по формуле:

г

U   - Е

З     б

J  = --------,

З      Ч

б

где:

г

U  - напряжение генераторной установки, В;

З

Е  - э.д.с. батареи, В;

б

Ч  - сопротивление батареи, Ом.

б

В   начале заряда  сила  тока  J   будет  большой   вследствие

З

значительной разности  между  напряжением  генераторной  установки

г

U ,  э.д.с. батареи Е  и малого внутреннего сопротивления батареи.

З                   б

По мере заряда батареи  возрастает ее  э.д.с.,  в  результате чего

сила зарядного тока снижается почти до нуля (рис.  10.5 - здесь  и

далее рисунки не приводятся). Так  как в начале заряда  сила  тока

достигает большой величины,  то  в  течение  1  -  5  (ч)  батарея

зарядится на 90 - 95% своей емкости.

Основными   достоинствами   заряда   батарей   при  постоянном

напряжении являются:

- по мере  заряда  батарей  сила  тока уменьшается  постепенно

почти  до  нуля,  что  улучшает  преобразование  PbO   в PbO  и Pb

4       2

в глубоких слоях активной массы пластин, и не возникает перезаряда

батарей;

- заряд  заканчивается   при   малой  силе   тока   почти  без

газообразования,   что   предупреждает   разрушение   и  выпадение

активной массы пластин и коррозию решеток положительных пластин;

- короткое время заряда;

- уменьшается время контроля за зарядкой батареи.

Недостатком данного способа зарядки является то, что невозможен

полный  заряд батареи, так как при зарядном напряжении  2,3  -  2,4

(В)   на   один  аккумулятор  заряд  доводится  только  до   начала

газообразования.  Поэтому  рекомендуется  1  -   2   раза   в   год

аккумуляторную  батарею снимать с автомобиля и  производить  полный

заряд ее в аккумуляторном цехе при постоянной силе тока.

10.3.3. Ускоренный заряд аккумуляторных батарей

В   процессе   эксплуатации  в  случаях   чрезмерного   разряда

аккумуляторов  применяется  ускоренный  заряд.  Ускоренный   разряд

осуществляется  токами, равными 0,7 - 0,9 от  номинальной  емкости.

При   применении   ускоренного  заряда  важно,   чтобы   количество

электричества,   получаемого  батареей,  было  не  более   значения

емкости,  которую батарея потеряла при разряде. В случае перезаряда

при  ускоренном  заряде значительно снижается срок службы  батареи.

Поэтому  применение ускоренного заряда допускается только в случае,

когда известна степень разряженности аккумуляторной батареи.

10.3.4. Уравнительный заряд

Уравнительный заряд аккумуляторных батарей производится  только

0,1   от   номинальной  емкости.  Он  преследует   цель   полностью

обеспечить    восстановление   активных   масс   электродов    всех

аккумуляторов  батарей. Заряд ведется до  тех  пор,  пока  во  всех

аккумуляторах плотность электролита не будет постоянной  в  течение

3 (ч).

10.3.5. Подзаряд силой тока от 0,02 до 0,1 (А)

Такой  подзаряд производится до компенсации самозаряда  батарей

при  хранении их на складах, а также непосредственно на автомобилях

при длительном их бездействии.

10.4. Тренировочный цикл

Контрольно-тренировочные  циклы  применяют  для  восстановления

емкости  либо  в  тех  случаях, когда требуется  получить  возможно

большую  отдачу  их  емкости  в  эксплуатации.  Тренировочный  цикл

состоит  из  полного  заряда аккумуляторных  батарей,  равного  0,1

номинальной  емкости, и тренировочного разряда при  температуре  25

+/-  5  -C.  Постоянство  силы тока разряда  должно  соблюдаться  в

течение всего разряда, который проводится до напряжения 1,7 (В)  на

наихудшем  аккумуляторе батареи. При включении на  разряд  и  далее

через  4  (ч)  замеряют  общее  напряжение  всех  аккумуляторов   и

температуру   в   среднем   аккумуляторе  батареи.   При   снижении

напряжения  на  одном  из  аккумуляторов  до  1,85  (В)  напряжение

замеряют через каждые 15 (мин.), а при снижении напряжения до  1,75

(В)  наихудший  аккумулятор контролируют непрерывно, чтобы  уловить

конец  разряда. Как только на худшем аккумуляторе напряжение падает

до  1,7  (В),  замеряют  напряжение всех  аккумуляторов  и  батарею

отключают от разрядной цепи.

Снятую при разряде емкость приводят к 30 -C по формуле:

С

ф

С   = --------------------,

пр   1 + 0,001 x (Т - 30)

где:

С   - емкость, приведенная к 30 -C, Ач;

пр

С  - фактическая емкость, полученная при разряде, Ач;

ф

Т - средняя температура электролита во время разряда, -C;

0,01 - температурный коэффициент емкости.

11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

11.1. Хранение аккумуляторных батарей

Новые,  не  залитые электролитом аккумуляторные  батареи  можно

хранить  в  неотапливаемых помещениях при  температуре  окружающего

воздуха  не  выше  0  -C и не ниже минус 30 -C. При  постановке  на

хранение  пробки  на батареях должны быть ввинчены, герметизирующие

детали,  уплотнительные  диски,  герметизирующие  пленки,  стержни,

колпачки    и    другие   детали   в   вентиляционных    отверстиях

аккумуляторных  крышек  должны  быть  установлены.   При   хранении

батареи  устанавливают на расстоянии не менее 1 (м) от отопительных

приборов  в  один ярус крышками (выводами) вверх, при  этом  должен

быть  обеспечен доступ к ним и защита от попадания прямых солнечных

лучей.  Максимальный срок хранения батарей в сухом виде  не  должен

превышать   трех   лет.   Заряженные   аккумуляторные   батареи   с

электролитом  следует  хранить  в  сухом  прохладном  помещении  по

возможности  при температуре не выше 0 -C, так как  при  пониженной

температуре  процесс  саморазряда и коррозии во  время  бездействия

аккумуляторов   замедляется.  Минимальная   температура   помещения

должна  быть  не  ниже  минус  30 -C.  Максимальный  срок  хранения

батарей  с  электролитом до 1,5 лет. Батареи, снятые с автомобилей,

а   также   батареи,  приведенные  в  действие,  но  не  бывшие   в

эксплуатации,   устанавливаются  на  хранение  после   их   заряда.

Батареи,   снятые  с  автомобилей  после  длительной  эксплуатации,

рекомендуется  после  заряда и доведения плотности  электролита  до

нормы  подвергнуть  разряду  силой тока  0,1  номинальной  емкости,

чтобы   удостовериться  в  удовлетворительности   их   технического

состояния.   Если   при  этом  продолжительность  разряда   батарей

окажется  меньшей,  чем  указано в табл.  11.1,  то  на  длительное

хранение (в особенности при положительной температуре) эти  батареи

ставить не рекомендуется.

Таблица 11.1

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

СИЛОЙ ТОКА 0,1 НОМИНАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ

---------------------------------T-------------------------------¬

¦Плотность электролита заряженной¦Продолжительность разряда током¦

¦   батареи приведена к 15 -C,   ¦  0,1 номинальной емкости, ч   ¦

¦           г/куб. см            ¦                               ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦              1,29              ¦              7,5              ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦              1,27              ¦              6,5              ¦

+--------------------------------+-------------------------------+

¦              1,25              ¦              5,5              ¦

L--------------------------------+--------------------------------

После    проверки    10-часовым   режимом   разряда    батареи,

устанавливаемые  на хранение, необходимо вновь зарядить  полностью.

Плотность электролита должна быть при этом не более 1,29,  так  как

хранение  батарей  с  повышенной  плотностью  электролита  ускоряет

разрушение  пластин  и сепараторов. Уровень электролита  необходимо

довести  при  этом  на 10 - 15 (мм) выше предохранительного  щитка.

Поверхность  батареи следует протереть, очистить выводы  и  смазать

их  тонким  слоем  технического вазелина. Батареи, поставленные  на

хранение  в качестве резерва, который может потребоваться  в  любой

момент   для   работы  на  автомобилях,  должны  поддерживаться   в

состоянии  полной заряженности. Поэтому, если батареи хранятся  при

положительной   температуре,   то   для   восстановления   емкости,

потерянной  от саморазряда, их следует один раз в месяц подзаряжать

силой  тока  нормального заряда. На батареях  же,  поставленных  на

хранение   при  температуре  0  -C  и  ниже,  следует  ограничиться

ежемесячной   проверкой  температуры  и  плотности  электролита   и

подзаряжать  их  только  в тех случаях, когда  установлено  падение

плотности  электролита (отнесенной к 15 -C) ниже 1,23 (рис.  11.1),

табл.  11.4. Батареи, поставленные на неизвестный срок  хранения  в

связи с бездействием автомобиля, также следует не реже одного  раза

в  месяц  контролировать  по температуре и  плотности  электролита.

Этот  контроль  важен  в  зимнее  время  при  хранении  батарей   в

неотапливаемых помещениях. Определив в аккумуляторах температуру  и

плотность,  приведенную к 15 -C с учетом температурной поправки  по

таблице  11.3,  следует найти по таблице 11.2,  какова  температура

замерзания   электролита  данной  плотности   и   сравнить   ее   с

фактической   температурой   электролита   в   аккумуляторе.   Если

окажется,  что последняя близка к величине температуры  замерзания,

найденной  по таблице 11.2, то следует либо аккумуляторную  батарею

перенести  в  отапливаемое помещение, либо сообщить  ей  нормальный

заряд  до  повышения  плотности электролита и снижения  температуры

замерзания.  По окончании хранения проверить состояние  мастики  на

батареях  и в случае обнаружения трещин удалить их путем оплавления

слабым  пламенем  газовой  горелки  или  электрическим  паяльником.

Перед  вводом  батарей  в эксплуатацию после  хранения  их  следует

полностью   зарядить.  Хранение  батарей  с  вылитым   электролитом

следует   проводить   только   в   тех   случаях,   когда   имеется

необходимость  транспортировать к  потребителю  новые  батареи  без

электролита после приведения их в действие.

Таблица 11.2

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ

-----------T---------T-----------T---------T-----------T---------¬

¦Плотность ¦Темпера- ¦Плотность  ¦Темпера- ¦Плотность  ¦Темпера- ¦

¦электро-  ¦тура за- ¦электро-   ¦тура за- ¦электро-   ¦тура за- ¦

¦лита, при-¦мерзания ¦лита, при- ¦мерзания ¦лита, при- ¦мерзания ¦

¦веденная  ¦электро- ¦веденная   ¦электро- ¦веденная   ¦электро- ¦

¦к 15 -C   ¦лита, -C ¦к 15 -C    ¦лита, -C ¦к 15 -C    ¦лита, -C ¦

+----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+

¦  1,050   ¦   -3,0  ¦   1,150   ¦  -14,0  ¦   1,250   ¦  -50,0  ¦

+----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+

¦  1,075   ¦   -5,0  ¦   1,175   ¦  -19,0  ¦   1,275   ¦  -59,0  ¦

+----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+

¦  1,100   ¦   -7,0  ¦   1,200   ¦  -25,0  ¦   1,300   ¦  -68,0  ¦

+----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+

¦  1,250   ¦  -10,0  ¦   1,225   ¦  -37,0  ¦   1,310   ¦  -78,0  ¦

L----------+---------+-----------+---------+-----------+----------

Таблица 11.3

ПОПРАВКА К ПЛОТНОСТИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ЭЛЕКТРОЛИТА

--------------------------------T--------------------------------¬

¦  Температура электролита, -C  ¦Поправка к показанию ареометра, ¦

¦                               ¦           г/куб. см            ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦              +45              ¦             +0,02              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦              +30              ¦             +0,01              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦              +15              ¦             0,00               ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦                0              ¦             -0,01              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦              -15              ¦             -0,02              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦              -30              ¦             -0,03              ¦

L-------------------------------+---------------------------------

Таблица 11.4

ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА ОТ СТЕПЕНИ РАЗРЯДА

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

-----------------------------------------------------------------¬

¦           Плотность электролита, приведенная к 15 -C           ¦

+------------------------T---------------------------------------+

¦  Полностью заряженной  ¦          Батареи, заряженной          ¦

¦        батареи         +-------------------T-------------------+

¦                        ¦      на 50%       ¦      на 75%       ¦

+------------------------+-------------------+-------------------+

¦          1,310         ¦       1,230       ¦       1,270       ¦

+------------------------+-------------------+-------------------+

¦          1,290         ¦       1,210       ¦       1,250       ¦

+------------------------+-------------------+-------------------+

¦          1,270         ¦       1,190       ¦       1,230       ¦

+------------------------+-------------------+-------------------+

¦          1,250         ¦       1,170       ¦       1,210       ¦

L------------------------+-------------------+--------------------

Перед  постановкой  на хранение батареи должны  быть  полностью

заряжены.  Затем  из  батарей  удаляют электролит  путем  2-часовой

выдержки  в опрокинутом виде над сборником кислоты. После  стекания

электролита  батареи закрывают пробками и уплотнительными  дисками,

имеющими отверстия для выхода газа, и протирают их поверхность  10%

раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды.

Максимальный  срок хранения батарей с вылитым электролитом,  не

вызывающим   уменьшения  емкости  и  срока   службы   аккумулятора,

составляет при температуре хранения не выше 0 -C около 12  месяцев,

а  при  температуре  хранения не ниже +20 -C  -  около  3  месяцев.

Приведение  в действие батарей, хранившихся с вылитым электролитом,

должно  производиться  так  же, как и  ввод  в  эксплуатацию  новых

батарей.

Для  длительного  хранения  батарей  после  их  предварительной

зарядки  можно  слить  из  них  электролит,  затем  дважды  промыть

аккумулятор дистиллированной водой. Слив воды производить через  20

-  25  (мин.) после заливки. Затем залить в аккумуляторы 5% раствор

борной  кислоты  до нормального уровня и закрыть  пробки.  Вытереть

батарею   насухо   и   оставить   в   помещении   с   положительной

температурой.  При таком способе хранения не происходит  саморазряд

пластин.  Для  ввода  в  эксплуатацию из  батареи  выливают  водный

раствор  борной  кислоты опрокидыванием батареи  отверстиями  вниз.

Через  20 - 25 (мин.) аккумуляторы заливают электролитом плотностью

1,38  -  1,40  (г/куб. см) и после 40 - 50 (мин.) пропитки  батареи

устанавливают на автомобиль.

11.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

аккумуляторных батарей

Техническое  обслуживание аккумуляторных батарей осуществляется

при  техническом  обслуживании автомобиля. При  первом  техническом

обслуживании  автомобиля (ТО-1) необходимо очистить  аккумуляторную

батарею   от   пыли,   грязи   и  следов  электролита;   прочистить

вентиляционные  отверстия  пробок,  проверить  крепление   батареи,

крепление  и  надежность контактов наконечников проводов  и  выводы

зачистить;   наконечники  проводов  и  выводы  смазать  техническим

вазелином;  проверить  уровень электролита  и,  при  необходимости,

довести  до  нормы;  при  перезаряде батареи проверить  исправность

генераторной установки.

При  втором  техническом обслуживании автомобиля, кроме  работ,

выполняемых  при ТО-1, дополнительно проверить степень заряженности

аккумуляторной батареи по плотности электролита (до  доливки  воды)

и    работоспособность   аккумуляторной   батареи   по   напряжению

аккумуляторов  под  нагрузкой. При переходе с  летней  эксплуатации

батарея  может  быть направлена в аккумуляторный цех  на  подзаряд,

если   отдельные   аккумуляторы  или  батареи  полностью   окажутся

разряженными более 50% в летнее и более 25% в зимнее время.

Снятые  с автомобиля аккумуляторные батареи должны быть  помыты

горячим  (60  -  80  -C)  10% раствором кальцинированной  соды  или

нашатырного  спирта  при  помощи волосяной  кисти.  Промытые  затем

холодной  водой  батареи  протирают  ветошью  или  обдувают  сжатым

воздухом.  Внешним  осмотром  и  путем  наклона  батарей  проверяют

целостность   крышек,  перемычек,  стенок  моноблока  и   состояние

герметизирующей  мастики.  При  обнаружении  трещин   (в   мастике,

крышках,  моноблоке) или других дефектов (механические повреждения)

батарею  направляют  на  ремонт. После  ремонта  и  полной  зарядки

батареи  вновь  сдают в эксплуатацию. При этом анализируют  причины

возникших  дефектов или глубокого разряда. На автомобиле  проверяют

состояние    электропроводки,   работу   генераторной    установки,

натяжение  ремня привода генератора. Методы и объемы  перечисленных

операций  по  обслуживанию  аккумуляторных  батарей  отличаются   в

зависимости  от  их  конструкции,  типа  и  способа  установки   на

автомобиль. Так, очистка поверхности от загрязнения при  размещении

аккумуляторной батареи в контейнере может производиться только  при

ТО-2,   так  как  возможность  попадания  грязи  внутрь  контейнера

ограничена  и на поверхность в небольших количествах попадает  лишь

пыль.  Осмотр  должен учитывать характер возможных  неисправностей,

которые  также  зависят от конструкции батарей. Так, например,  при

эбонитовых  моноблоках  возможно  образование  трещин   в   стенках

моноблока.    У    батарей   с   пластмассовыми   полипропиленовыми

прозрачными  моноблоками  трещины  могут  появляться   только   при

эксплуатации в условиях очень низких температур (-50 +  50)  -C,  и

поэтому   визуальный  осмотр  в  этом  случае  сосредотачивают   на

состоянии присоединения наконечников проводов к выводным клеммам  и

заливочных  горловин.  При  раздельных крышках  часто  имеют  место

вспучивания  и  отставание  от стенок заливочной  мастики,  трещины

крышек   около  выводных  клемм  и  заливочных  горловин.   Следует

обратить   внимание   на   крепление   батарей   с   пластмассовыми

моноблоками,  так  как  при  колебаниях  температур   они   заметно

изменяют  свои геометрические размеры. В результате, например,  при

креплении  батареи  за выступы в нижней части  моноблока  крепление

ослабевает, и батарея начинает перемещаться в месте установки,  что

недопустимо.  Контроль  и  корректировка  уровня  электролита   для

различных    батарей   различны.   Батареи,   в   том    числе    и

необслуживаемые,  собранные  в  прозрачных  моноблоках,  имеют   на

боковых  поверхностях  две  метки,  соответствующие  минимально   и

максимально  допустимым уровням электролита. Для  проверки  батарей

под   нагрузкой   применяют  нагрузочные  вилки:  для   батарей   с

раздельными  крышками  -  Э  108, для батарей  с  общей  крышкой  -

аккумуляторный  пробник Э 107 (рис. 11.2, 11.3). В  зависимости  от

условий  и  режима  эксплуатации автомобиля периодичность  и  объем

обслуживания  батарей  различны; при определении  объемов  работ  и

периодичности  обслуживания  следует руководствоваться  положениями

инструкции по эксплуатации конкретных типов батарей.

11.2.1. Особенности эксплуатации необслуживаемых аккумуляторных

батарей

В   необслуживаемых   батареях  обеспечен   увеличенный   запас

электролита   над  блоком  электродов  (до  35  мм).   Этот   запас

электролита   может  расходиться  в  течение  всего  срока   службы

батареи.  Однако,  как показала практика, для  сохранения  свойства

необслуживаемости  батарей в течение всего срока службы  необходимо

обеспечить  требования по уровню зарядного напряжения от генератора

с   учетом   условий  и  интенсивности  использования   автомобиля.

Например, при пробеге автомобиля 10 - 20 (тыс. км) в год в  средней

полосе  страны  необслуживаемые  батареи  можно  устанавливать   на

автомобили,  на  которых регуляторы напряжения  отрегулированы  для

подзаряда батарей обычного типа. При более высокой интенсивности  и

в    условиях   жаркого   климата   зарядное   напряжение   батарей

целесообразно снижать.

На  практике оценку снижения уровня электролита необслуживаемых

батарей  целесообразней  вести по массе батареи,  не  допуская  при

этом  снижения  уровня электролита в отдельных  аккумуляторах  ниже

установленного   уровня.   В  табл.  11.5   приведены   усредненные

показатели возможного снижения общей массы электролита батареи 6СТ-

55  АЗ  за  год эксплуатации автомобилей с различными  пробегами  в

условиях средней полосы.

Таблица 11.5

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАТАРЕИ 6СТ-55 АЗ

----------------------T-----------------------T------------------¬

¦Среднегодовой пробег ¦ Пределы регулирования ¦  Среднегодовое   ¦

¦ автомобиля, тыс. км ¦зарядного напряжения, В¦  снижение массы  ¦

¦                     ¦                       ¦  электролита, г  ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦          1          ¦           2           ¦        3         ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦      6,0 +/- 2      ¦      13,7 - 14,3      ¦    45 +/- 20     ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦      14,0 +/- 2     ¦      13,9 - 14,3      ¦    86 +/- 30     ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦      24,0 +/- 2     ¦      14,1 - 14,5      ¦    94 +/- 50     ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦      34,0 +/- 2     ¦      13,9 - 14,4      ¦    231 +/- 50    ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦      70,0 +/- 5     ¦      13,7 - 14,3      ¦    282 +/- 80    ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦     110,0 +/- 15    ¦      13,5 - 13,8      ¦    400 +/- 50    ¦

+---------------------+-----------------------+------------------+

¦     110,0 +/- 15    ¦      14,2 - 14,4      ¦   1500 +/- 500   ¦

L---------------------+-----------------------+-------------------

11.3. Ремонт аккумуляторных батарей

11.3.1. Неисправности аккумуляторных батарей

Окисление  полюсных  выводов  происходит  при попадании на них

электролита,  отсутствии  смазки  на  них  и  неплотном  креплении

проводов.  Окисленные выводы  повышают сопротивление  в цепи  всех

потребителей,  особенно    стартера,  что   ухудшает   их  работу.

Окисленные  выводы  зачищают  наждачной  бумагой  или  специальным

приспособлением  и  смазывают  техническим  вазелином.  Трещины  в

мастике,  крышках  и стенках  бака  являются  причиной  утечки   и

понижения   уровня   электролита  в   аккумуляторах.   Электролит,

попадая   на   поверхность   крышки,  замыкает   полюсные   выводы

полублоков  пластин.  Это  увеличивает  саморазряд  аккумуляторов.

При  соприкосновении  заряженных  пластин с воздухом в  результате

утечки   электролита    губчатый  свинец   отрицательных   пластин

переходит  в   гидроокись   свинца  Pb(OH) ,  вызывая   уплотнение

2

активной  массы  и  уменьшение   ее  пористости.  Это   затрудняет

доступ  электролита вглубь  пластин. При  этом в  работе участвует

меньше  активной  массы  пластин,  что  снижает  емкость  батареи.

Кроме  того, на  оголенной части  пластин  происходит  образование

крупных   труднорастворимых  кристаллов  сернокислого свинца,  что

еще  больше   снижает  емкость  батареи.  Трещина   на  внутренней

части  бака  вызывает  замыкание электролитом  разноименных  групп

пластин   двух  соседних  аккумуляторов, соединенных  между  собой

свинцовой   перемычкой,   и  происходит   их   саморазряд,   а   в

дальнейшем - образование труднорастворимых кристаллов сернокислого

свинца. Плотность электролита в этих аккумуляторах меньше,  чем  в

исправных; э.д.с. двух соседних аккумуляторов, замыкающихся  через

электролит, будет равна всего 2 (В). Поврежденные баки,  крышки  и

мастику заменяют.

Ускоренный саморазряд аккумуляторов

Нормальный  (естественный) саморазряд новых  аккумуляторов  при

бездействии  происходит в течение первых 14 суток.  Для  уменьшения

саморазряда,  возникающего  в результате  загрязнения  электролита,

батарею  необходимо  зарядить  силой  тока  10-часового  режима  до

напряжения  1,1  - 1,2 (В) на один аккумулятор, после  чего  вылить

весь   электролит,  залить  батарею  дистиллированной   водой   для

промывки пластин и сепараторов и после выдержки в течение 5  (мин.)

вылить  эту  воду  и затем залить аккумуляторы свежим  электролитом

той  же  плотности, какую имел электролит, вылитый перед промывкой,

и   полностью  зарядить  аккумуляторную  батарею.  Для   уменьшения

саморазряда,    возникающего    вследствие    загрязнения    крышек

аккумуляторов, крышки следует очистить от грязи и электролита.

Пониженная или повышенная плотность электролита

Пониженная   плотность   электролита   увеличивает   внутреннее

сопротивление  батареи  и  снижает  ее  емкость,  а  при  повышении

плотности  электролита  ускоряется  разрушение  активной  массы   и

решеток  пластин,  что  снижает  срок  службы  и  емкость  батареи.

Корректировку  плотности  электролита  в  конце  заряда  производят

доливкой в аккумуляторы дистиллированной воды (если плотность  выше

нормы)  и  доливкой  электролита  плотности  1,4  г/куб.  см  (если

плотность ниже нормы).

Перезаряд батареи

При  перезаряде батареи происходит усиленный электролиз воды  и

увеличение  содержания  серной кислоты  в  электролите,  происходит

нагрев   электролита,  усиливается  испарение  воды.  В  результате

возникает  сульфатация верхней части пластин,  которая  приводит  к

повреждению   сепараторов  и  возникновению   коротких   замыканий.

Основной   признак   перезаряда   -   быстрое   понижение    уровня

электролита.  Основная  причина перезаряда  -  высокое  напряжение,

поддерживаемое  регулятором  напряжения.  При  появлении  признаков

перезаряда   необходимо   произвести   внеочередную   проверку    и

регулировку регулятора напряжения.

Разряд батареи

Систематический разряд батареи в большинстве случаев  возникает

из-за  низкого  напряжения генераторной установки. При  обнаружении

разряда  необходимо  отрегулировать  регулятор  напряжения.  Иногда

причинами  разряда являются утечки тока в цепях электрооборудования

автомобиля, а также повышенное потребление электроэнергии.

Преждевременное разрушение пластин

Преждевременное  разрушение пластин происходит  при  длительном

перезаряде, который вызывает только бесцельный электролиз  воды  на

кислород  и  водород  и  вредное  окисление  решеток  положительных

пластин   кислородом.   Сильное  окисление  решеток   вызывает   их

разрушение.   Одновременно   в   порах   активной   массы   пластин

накапливается значительное количество газов водорода  и  кислорода,

давление   в   порах   возрастает,  что  вызывает   разрыхление   и

выкрашивание активной массы и отрыв ее от решеток пластин.

Аналогичное явление происходит:

- при заряде аккумуляторов большой силой зарядного тока в конце

заряда при повышении плотности и температуры электролита, при  этом

механическая  прочность  активной массы  уменьшается  и  происходит

оползание ее из ячеек решеток;

- при непрочном креплении батареи на автомобиль;

- при замерзании воды в электролите;

-   вследствие  коррозии  решетки  положительных  пластин   при

повышении температуры электролита неаккумуляторной серной кислоты.

Короткое  замыкание батареи, повышение температуры  электролита

выше   +45   -C,   а  также  и  длительное  пользование   стартером

способствуют  разрушению пластин, что ускоряет разрушение  активной

массы.  Разрушение пластин вызывает уменьшение емкости  и  короткое

замыкание  разноименных  пластин. Короткое  замыкание  разноименных

пластин  происходит при разрушении сепараторов,  большом  выпадении

активной   массы   на   дно   блока  и  на   кромках   сепараторов.

Короткозамкнутый  аккумулятор быстро  разряжается  и  пластины  его

сульфатируются.  Плотность электролита в таком  аккумуляторе  будет

очень  малой.  При  полном коротком замыкании аккумулятор  зарядить

невозможно.  В  этом  случае его необходимо разобрать  и  устранить

дефекты,  вызванные замыканием. Для устранения частичного замыкания

пластин производят промывку аккумулятора дистиллированной водой.

Сульфатация  пластин  -  образование крупных  труднорастворимых

кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин  и

на  стенках  пор  активной массы. Кристаллы  сульфата  закупоривают

поры  активной  массы,  что препятствует проникновению  электролита

вглубь пластины. Сульфатация снижает емкость аккумулятора.

В  современных  конструкциях аккумуляторных батарей  вследствие

применения  новых материалов сепараторов и баков,  а  также  лучших

материалов   активной  массы  сильная  сульфатация  при  нормальном

уровне электролита возникает редко.

Причины  сульфатации  -  глубокий  разряд  батареи,  длительное

пребывание   в   разряженном   состоянии,   высокая   плотность   и

температура  электролита  и  его  недостаточный  уровень.  Признаки

сульфатации   следующие.   При  заряде  напряжение   сначала   выше

нормального, а в конце заряда ниже и не достигает 2,7 (В)  на  один

аккумулятор. Плотность электролита при заряде повышается  медленно,

а  его  температура - быстро. Интенсивное газовыделение  начинается

значительно  раньше  до  конца  заряда.  При  проверке  нагрузочной

вилкой  напряжение неустойчиво и заметно падает в  течение  5  (с).

При  разряде  понижены как емкость, так и напряжение  батареи.  При

разборке  сульфатированной батареи на ее пластинах имеется  светло-

серый,  почти  белый налет. При прочерчивании ножом  не  появляется

металлический  блеск на поверхности отрицательных пластин.  Сильная

сульфатация  приводит к повреждению решеток пластин  и  сепараторов

из-за  увеличения  в  объеме активной массы. Батареи,  подвергшиеся

средней  сульфатации, следует разрядить при силе  тока  10-часового

режима  разряда  до напряжения 1,7 (В) на один аккумулятор.  Вылить

электролит,   заменить  его  дистиллированной  водой  и   поставить

батарею  на  зарядку силой тока, равной 3% от номинальной  емкости.

Заряд  производить  в  течение  60 -  100  (час.),  пока  плотность

электролита и напряжение не будут оставаться постоянными в  течение

5  часов.  Если  напряжение  нормальное, то  плотность  электролита

довести   до   нормы   и   произвести   контрольный   разряд.   При

положительных результатах контрольного разряда батарея  пригодна  к

эксплуатации. Коробление аккумуляторного бака возникает  часто  из-

за   длительного   перезаряда,  вследствие  повышения   температуры

электролита  и  из-за чрезмерной затяжки крепления болта.  Короткое

замыкание  в элементе аккумуляторной батареи вызывается  следующими

причинами:    короблением   пластин,   повреждениями   сепараторов,

образованием наростов на пластинах, осыпающейся с пластин  активной

массой.  Признаком короткого замыкания аккумулятора является  малая

величина  его  э.д.с.,  которую  можно  измерить  вольтметром   без

нагрузки  батареи.  При  зарядке  батареи  в  элементе  с  коротким

замыканием  плотность  электролита  повышается  медленнее,  чем   в

остальных.

Отстающий элемент

При  разности  плотности электролита между  элементами  батареи

более  0,02  (г/куб.  см)  и  напряжения  более  чем  на  0,2   (В)

(измеряется нагрузочной вилкой) причиной неисправности  может  быть

отстающий   аккумулятор.   При   продолжении   разряда   с    таким

аккумулятором  ток,  проходя через отстающий аккумулятор,  заряжает

его   в   обратном   направлении.  Напряжение  батареи   при   этом

уменьшается   на   напряжение   отстающего   элемента.   В   случае

обнаружения  отстающего элемента следует батарею зарядить  и  после

заряда  выровнять  плотность  электролита  во  всех  аккумуляторах,

затем  произвести контрольный разряд батареи. Если при  контрольном

разряде  плотность  электролита  в  отстающем  элементе  понижается

быстрее,  чем в остальных, а емкость батареи окажется  ниже  нормы,

то батарея неисправна и подлежит ремонту.

Коррозия решеток положительных пластин

Избежать коррозии нельзя, однако при своевременном и правильном

профилактическом  обслуживании  батарей  она  протекает   медленно.

Ускоряют   коррозию  высокая  плотность  и  повышенная  температура

электролита, а также перезаряд пластин.

11.3.2.  Требования к состоянию основных деталей аккумуляторных

батарей, поступающих на сборку после ремонта

Моноблок

Корпус моноблока и детали не должны иметь искривлений, кромки и

углы  должны  быть  зачищены.  Стенки и  перегородки  моноблока  не

должны  иметь  сквозных  трещин и сколов, нарушающих  герметичность

батареи.

Сборка аккумуляторных батарей

Наплавленное ушко электрода должно быть обработано заподлицо  с

поверхностью  электрода.  При  сварке  электродов  в   блоки   ушки

электродов должны выступать над гребенкой на 3 - 4 (мм).  Электроды

блока  должны  иметь примерно одинаковое техническое состояние.  Не

допускается  комплектовать  старые  и  новые  электроды   в   блок.

Поверхность  мостика  борна  должна быть  монолитной,  ровной,  без

приливов  и  заусенцев. Пайка блоков положительных и  отрицательных

электродов,  приварка  межэлементных соединений  и  выводных  клемм

(зажимов)  должны  быть плотными, прочными и обеспечивать  во  всех

соединениях  хороший электрический контакт. Блоки  положительных  и

отрицательных  электродов  должны быть установлены  один  в  другой

таким  образом, чтобы каждый положительный электрод был  расположен

между  двумя  отрицательными. Сепараторы  должны  быть  установлены

рифленой  стороной  к  положительному  электроду  и  выступать  над

верхними  кромками электродов на 3 - 4 (мм) и боковыми  на  2  -  3

(мм).  Сепараторы должны быть изготовлены из микропористого эбонита

(мипора)  или  микропористой пластмассы (мипласта), комбинированные

со   стекловолокном.  Расположение  блоков  электродов  в   смежных

секциях  моноблока должно обеспечивать последовательное  соединение

аккумуляторов между собой. Блоки должны быть установлены  до  упора

ножками   электродов   в  опорные  призмы  моноблока.   Если   блок

электродов  входит  в  секцию  моноблока  свободно,  то  необходимо

установить  дополнительный  сепаратор между  электродом  и  стенкой

секции.   Крышки  элементов  аккумуляторной  батареи  должны   быть

уплотнены  (при необходимости) асбестовым шнуром и залиты мастикой.

Состав  мастики: битум нефтяной специальный (ГОСТ 8771-76) -  73  -

78%,  авиационное масло марки МК-22, МС-20 или МС-14  (ГОСТ  21743-

76)  -  22  -  27%.  Заливочная  мастика  должна  быть  однородной,

кислотоустойчивой и водонепроницаемой. При изменении температуры  в

интервале  от плюс 60 -C до минус 40 -C мастика должна обеспечивать

герметичное  уплотнение  между крышками и баком,  не  должна  иметь

подтеков,  отставать от стенок блока и давать  трещины  и  разрывы.

Полюсные  выводы  и штыри в месте сварки с втулками  крышек  должны

обеспечивать  герметичность соединения. Соединение аккумуляторов  в

батарею,  расположение  полюсных выводов, а  также  обозначающих  в

зависимости  от  полярности знаками "+"  (плюс)  и  "-"  (минус)  и

должны  соответствовать ГОСТ 959.0-84Е на конкретный  тип  батарей.

Размеры  выводов  должны  соответствовать указанным  на  рис.  5.2.

Допускаются диаметры полюсных выводов с допусками минус 0,4 (мм)  и

батареи  с  выводами  под болт. Каждый аккумулятор  батареи  должен

иметь  над  сепараторами предохранительный щиток из кислотостойкого

иметь  над  сепараторами предохранительный щиток из кислотостойкого

материала.  Поверхность батареи должна быть  чистой,  без  подтеков

свинца  в  месте  пайки,  пузырей и  трещин  мастики.  На  наружной

поверхности  допускаются:  частичное отсутствие  глянца,  изменение

цвета,  сырые  пятна, следы задиров, сколы на рифленых  и  торцевых

поверхностях.   Батареи   по   габаритным   размерам,    соединению

аккумуляторов   между   собой   и   расположению   выводов   должны

соответствовать   ГОСТ  959.0-84Е  или  техническим   условиям   на

конкретный  тип  и исполнение батарей. Батареи должны  быть  залиты

электролитом  и  полностью заряжены. Допускается по согласованию  с

заказчиком  выпускать  батареи из ремонта в  сухом  исполнении  (не

залитые   электролитом).  Заливочные  и  вентиляционные   отверстия

батарей,    выпускаемых   в   сухом   исполнении,    должны    быть

загерметизированы.  Герметизирующие детали должны  легко  удаляться

перед  приведением  батарей  в  действие.  Электролит  для  заливки

батарей  - водный раствор аккумуляторной серной кислоты. Химический

состав  серной кислоты должен соответствовать ГОСТ 667-73,  воды  -

ГОСТ  6709-72.  Уровень электролита в аккумуляторах батарей  должен

быть  на  10  -  15  (мм)  выше предохранительного  щитка.  Емкость

батарей,  определяемая  при 20-часовом  режиме  разряда,  не  позже

четвертого цикла, должна быть не менее 80% от номинальной  емкости.

Характеристики  стартерного режима разряда  батарей  при  начальной

температуре электролита 25 +/- 2 -C должны быть не менее  указанных

ниже:

Разрядный ток, А                                         3С

20

Минимальная продолжительность разряда, мин.                 3

Начальное напряжение на выводах, В

(через 5 - 7 с после начала разряда):

для 6-вольтовой батареи                                   5,1

для 12-вольтовой батареи                                 10,2

Конечное напряжение на выводах, В:

для 6-вольтовой батареи                                   4,5

для 12-вольтовой батареи                                  9,0.

Испытанию подвергают батареи, достигшие емкости, равной 80%  от

номинальной  емкости,  но не позже чем на пятом  цикле.  На  каждой

батарее    должны   быть   нанесены:   товарный   знак   ремонтного

подразделения,  клеймо ОТК ремонтного подразделения,  дата  приемки

ОТК (месяц, год), тип исполнения батареи.

11.3.3. Испытание аккумуляторных батарей

Аккумуляторные  батареи должны быть подвергнуты  испытаниям  на

герметичность и номинальную емкость.

Приборы, применяемые при испытаниях:

1)   вольтметр  класса  точности  не  ниже  0,5  с   внутренним

сопротивлением не менее 300 (Ом/В);

2) амперметр класса точности не ниже 1,0;

3)  термометры со шкалой от 0 до 100 -C с ценой деления 1 -C по

ГОСТ  215-73, со шкалой от минус 30 до 60 -C типа ТН-6,  со  шкалой

от минус 80 до 60 -C типа ТН-6 по ГОСТ 400-80Е;

4)  ареометры  со шкалой от 1,10 до 1,40 (г/куб.  см)  с  ценой

деления 0,01 (г/куб. см) по ГОСТ 18481-81;

5)  манометры и вакуумметры класса точности 1,5 по  ГОСТ  8625-

77Е;

6)  приборы  для  измерения времени должны быть градуированы  в

секундах,  минутах, часах, они должны иметь точность +/-  1  (с)  в

час.

При измерениях  показания  приборов  должны  быть в  последней

трети   шкалы.   Испытание   батарей   на   герметичность   должно

производиться  в  течение  3 - 5  (с)  путем   создания  давления,

пониженного или повышенного  по  сравнению с атмосферным на 20 +/-

1,33   (кПа),   150  +/- 10  (мм рт. ст.).  При   этом   показания

вакуумметра или манометра не должны  меняться.  Испытаниям следует

подвергать  батарею без электролита.  Разряд батареи при испытании

на номинальную емкость должен  производиться после заряда батареи.

Разряд  проводить непрерывно постоянной  силой тока J = 0,05 x С

20

(А)  до  конечного  напряжения  на  выводах  5,25  (В) 6-вольтовой

батареи и 10,5 (В) у 12-вольтовой батареи. В течение всего разряда

величина силы тока должна быть постоянной. Напряжение  на  выводах

батареи и температуру электролита измерять в среднем  аккумуляторе

с интервалом  не более 4 (ч).  При снижении напряжения до 5,55 (В)

на  6-вольтовой  батарее  и  11,1  (В)  на  12-вольтовой   батарее

измерения  производить  через  каждые 15 (мин.), а  при  понижении

напряжения  до 5,4  (В)  на  6-вольтовой  батарее  и  10,8  (В) на

12-вольтовой  батарее - непрерывно  до  конца разряда. При разряде

температура  электролита  должна находиться в  интервале  от 18 до

27 -C.  Полученная емкость  должна быть  приведена  к  температуре

25 -C по формуле:

С

изм

С   = -------------------,

25   t + 0,01 x (t - 25)

где:

С   - емкость, приведенная к температуре 25 -C, Ач;

25

С    - емкость, полученная при испытании, Ач;

изм

t - средняя    температура    между    начальной  и   конечной

температурой электролита при разряде, -C.

Допустимая  емкость батарей при 20-часовом  режиме  разряда  на

четвертом  цикле должна быть не менее величин, указанных в  таблице

11.6.

Таблица 11.6

----------------------------T------------------------------------¬

¦    Обозначение батареи    ¦     Допустимая емкость батареи     ¦

¦                           ¦      при 20-часовом режиме, Ач     ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-55                     ¦                55,3                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-60                     ¦                57,0                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-75                     ¦                71,3                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-90                     ¦                85,5                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-105                    ¦               100,0                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦3СТ-150                    ¦               142,5                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-182                    ¦               173,0                ¦

+---------------------------+------------------------------------+

¦6СТ-190                    ¦               180,5                ¦

L---------------------------+-------------------------------------

11.3.4. Правила приемки и выпуска

Приемку  в  ремонт  и  выпуск  батарей  из  ремонта  производит

представитель ремонтного предприятия (подразделения) в  присутствии

представителя  заказчика. Батареи принимают в ремонт  на  основании

заключения  представителя  ремонтного предприятия  (подразделения).

Заключение  составляется  на  оборотной  стороне  приемо-сдаточного

акта   по   результатам:  наружного  осмотра,   разборки-сборки   в

необходимом  объеме  для контроля технического  состояния  батарей.

Батареи  должны  приниматься в ремонт и выпускаться  из  ремонта  в

комплектности   по  ГОСТ  18505-74.  По  требованию   представителя

заказчика предъявляемые к выдаче батареи проверяют в количестве  до

100% от партии по следующим пунктам:

-  батареи  по  габаритным  размерам, соединению  аккумуляторов

между  собой  и  расположению выводов должны  соответствовать  ГОСТ

959.1-79 на конкретный тип и исполнение батарей;

-  выводы  батареи  должны  быть обозначены  в  зависимости  от

полярности  знаком "плюс" (+) или "минус" (-), и их размеры  должны

соответствовать ГОСТ 959.0-79;

-  наружная поверхность батарей должна быть чистой,  не  должно

быть  пузырений,  трещин, неровностей мастики и подтеков  свинца  в

местах  сварки.  Заливочная  мастика должна  создавать  герметичное

уплотнение  между крышкой и моноблоком, не должна иметь разрывов  и

трещин;

-  каждый  аккумулятор  батареи должен иметь  над  сепараторами

предохранительный щит из кислотостойкого материала;

-  батареи должны быть залиты электролитом и полностью заряжены

(допускается  по  согласованию  с заказчиком  выпускать  батареи  в

сухом исполнении, не залитые электролитом);

-  заливочные и вентиляционные отверстия батарей, выпускаемых в

сухом  исполнении,  должны быть загерметизированы,  герметизирующие

детали   должны  легко  удаляться  перед  применением   батарей   в

действие;

-  уровень электролита в аккумуляторных батареях должен быть на

10 - 15 (мм) выше предохранительного щитка;

-   отремонтированные  батареи  должны  быть  приняты   службой

технического контроля;

-  на  каждой  батарее  должны  быть  нанесены:  товарный  знак

ремонтного   предприятия  (подразделения),  клеймо  ОТК  ремонтного

предприятия (подразделения), дата приемки ОТК (месяц и год), тип  и

исполнение батареи.

Надписи    должны    быть   нанесены   на   перемычках    между

аккумуляторами.

По  требованию  представителя заказчика или  его  представителя

батареи к выдаче могут быть подвергнуты испытаниям в количестве  5%

от партии, но не менее 2-х батарей по следующим пунктам:

-  емкость батарей, определяемая при 20-часовом режиме  разряда

не   позже   четвертого  цикла,  должна  быть  не  менее   80%   от

номинального значения;

-  характеристики  стартерного режима  разряда  батарей  должны

соответствовать указанным в разделе 11.3.2.

При  обнаружении  неисправности батарей  ремонтное  предприятие

(подразделение)  обязано немедленно устранить их или  предъявить  к

выдаче другую батарею того же типа (по согласованию с заказчиком).

11.4. Перечень регламентных работ технического

обслуживания аккумуляторных батарей

11.4.1.   Перечень  регламентных  работ  первого   технического

обслуживания (ТО-1)

Исполнитель  -  аккумуляторщик 3 - 4  разряда.  Трудоемкость  -

14,0/10,0 (чел.-мин.).

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ N ¦  Наименование   ¦Кол- ¦    Приборы,     ¦   Технические    ¦

¦п/п¦  и содержание   ¦во   ¦   инструмент,   ¦    требования    ¦

¦   ¦      работ      ¦мест ¦ приспособления  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦воз- ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦дейс-¦                 ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦твия ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦ 1 ¦        2        ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Очистить поверх- ¦1    ¦Комплект аккуму- ¦Протереть наружные¦

¦   ¦ность аккумуля-  ¦     ¦ляторщика Э 412  ¦поверхности и     ¦

¦   ¦торной батареи   ¦     ¦(4.1), ветошь    ¦части батареи 10% ¦

¦   ¦от пыли, грязи   ¦     ¦(6.14), пистолет ¦раствором нашатыр-¦

¦   ¦и следов         ¦     ¦воздушный С 417  ¦ного спирта или   ¦

¦   ¦электролита      ¦     ¦(5.3), емкость с ¦кальцинированной  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦10% раствором    ¦соды, обтереть    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦нашатырного спир-¦насухо ветошью или¦

¦   ¦                 ¦     ¦та или кальцини- ¦обдуть сжатым     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦рованной соды    ¦воздухом          ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(5.8)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Прочистить венти-¦6/3  ¦Комплект аккуму- ¦-                 ¦

¦   ¦ляционные отверс-¦     ¦ляторщика Э 412  ¦                  ¦

¦   ¦тия в пробках    ¦     ¦(4.1), ветошь    ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦(6.14), деревян- ¦                  ¦

¦   ¦батареи, предва- ¦     ¦ная палочка С 1,5¦                  ¦

¦   ¦рительно вывернув¦     ¦(мм)             ¦                  ¦

¦   ¦их               ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Проверить уровень¦6/3  ¦Комплект         ¦Уровень электроли-¦

¦   ¦электролита в ак-¦     ¦аккумуляторщика  ¦та в аккумуляторах¦

¦   ¦кумуляторах бата-¦     ¦Э 412 (4.1),     ¦батареи должен    ¦

¦   ¦рей и при необхо-¦     ¦бачок (5.1)      ¦быть на 10 - 15   ¦

¦   ¦димости долить   ¦     ¦                 ¦(мм) выше предо-  ¦

¦   ¦дистиллированную ¦     ¦                 ¦хранительного щит-¦

¦   ¦воду и завернуть ¦     ¦                 ¦ка или касаться   ¦

¦   ¦пробки, рис. 11.4¦     ¦                 ¦нижнего края      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тубуса батареи    ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    У батарей с  автоматической  установкой  уровня  электролита¦

¦перед   доливкой  воды из  заливных отверстий вывертывают пробки¦

¦(рис. 11.5)  и плотно насаживают  их на штуцеры с вентиляционным¦

¦отверстием,  расположенным рядом с  пробками,  которые  при этом¦

¦герметически  закрываются (рис. 11.5б). Затем доливается вода до¦

¦тех пор, пока  уровень электролита не будет ниже верхнего  торца¦

¦заливного отверстия  на 10 - 15  мм  (рис.  11.5в).  Со  штуцера¦

¦снимают пробку и в  этот  момент  автоматически  устанавливается¦

¦необходимый   уровень  электролита.  Пробку  ввертывают  на свое¦

¦место  в заливное отверстие. В батарею, как правило, добавляется¦

¦только  дистиллированная вода. Электролит той же плотности,  что¦

¦и в  батарее, добавляется только в случаях,  когда  установлено,¦

¦что  причиной понижения уровня электролита является  его  утечка¦

¦или выплескивание                                               ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦4  ¦Снять наконечники¦2    ¦Ключи гаечные 12,¦См. примечание    ¦

¦   ¦проводов с выво- ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦                  ¦

¦   ¦дов батареи,     ¦     ¦3.2), съемник из ¦                  ¦

¦   ¦предварительно   ¦     ¦комплекта Э 412  ¦                  ¦

¦   ¦ослабив их       ¦     ¦(4.1), рис. 11.6 ¦                  ¦

¦   ¦крепление        ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    При отсоединении проводов  от батареи первым следует снимать¦

¦наконечник   с   минусового  вывода.  Это  исключает возможность¦

¦случайного короткого замыкания  батареи  в  процессе  демонтажа.¦

¦Нельзя снимать туго сидящий наконечник, раскачивая его за провод¦

¦или подсунув под него отвертку, либо ударами по наконечнику. Все¦

¦это  может  привести к возникновению трещин в крышках, элементах¦

¦батареи, поэтому  наконечники батареи следует снимать с  помощью¦

¦съемника (рис. 11.6)                                            ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦5  ¦Зачистить и      ¦4    ¦Приспособление   ¦Выводы батареи и  ¦

¦   ¦смазать выводы   ¦     ¦для очистки про- ¦наконечники прово-¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦водов и выводов  ¦дов смазать тонким¦

¦   ¦батареи и нако-  ¦     ¦батареи из комп- ¦слоем пресс-соли- ¦

¦   ¦нечники проводов ¦     ¦лекта Э 412      ¦дола "С", ГОСТ    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(4.1), емкость с ¦4366-76, или тех- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦пресс-солидолом  ¦нического вазели- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦или техническим  ¦на,               ¦

¦   ¦                 ¦     ¦вазелином (5.9)  ¦ОСТ 38.0156-79,   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ВТ 13-1,          ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ТУ 38.101180-76   ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Присоединить     ¦2    ¦Ключи гаечные 12,¦При установке     ¦

¦   ¦наконечники про- ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦наконечников не   ¦

¦   ¦водов к выводам  ¦     ¦3.2)             ¦должно быть       ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦                 ¦погрешности,      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦показанной на     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦рис. 11.7         ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Проверить и при  ¦2    ¦То же            ¦Не допускать чрез-¦

¦   ¦необходимости    ¦     ¦                 ¦мерной затяжки    ¦

¦   ¦закрепить аккуму-¦     ¦                 ¦гаек крепления во ¦

¦   ¦ляторную батарею ¦     ¦                 ¦избежание трещин  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦аккумуляторного   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦блока             ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

11.4.2.   Перечень  регламентных  работ  второго   технического

обслуживания аккумуляторных батарей (ТО-2)

Исполнитель  -  аккумуляторщик 3 - 4  разряда.  Трудоемкость  -

18,0/11,0 (чел.-мин.).

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Очистить аккуму- ¦1    ¦Комплект аккуму- ¦Протереть наружные¦

¦   ¦ляторную батарею ¦     ¦ляторщика Э 412  ¦поверхности и     ¦

¦   ¦от пыли, грязи и ¦     ¦(4.1), ветошь    ¦части батареи 10% ¦

¦   ¦следов           ¦     ¦(6.14), пистолет ¦раствором нашатыр-¦

¦   ¦электролита      ¦     ¦воздушный С 417  ¦ного спирта или   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(5.3), емкость с ¦кальцинированной  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦10% раствором    ¦соды, обтереть    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦нашатырного спир-¦насухо ветошью или¦

¦   ¦                 ¦     ¦та или кальцини- ¦обдуть сжатым     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦рованной соды    ¦воздухом          ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(5.8)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Прочистить венти-¦6/3  ¦Комплект аккуму- ¦-                 ¦

¦   ¦ляционные от-    ¦     ¦ляторщика Э 412  ¦                  ¦

¦   ¦верстия в пробках¦     ¦(4.1), ветошь    ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторных   ¦     ¦(6.14), деревян- ¦                  ¦

¦   ¦батарей,         ¦     ¦ная палочка диам.¦                  ¦

¦   ¦предварительно   ¦     ¦1,5 мм (3.18)    ¦                  ¦

¦   ¦вывернув их      ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Проверить уровень¦6/3  ¦Комплект         ¦См. технические   ¦

¦   ¦электролита в ак-¦     ¦аккумуляторщика  ¦требования и при- ¦

¦   ¦кумуляторах бата-¦     ¦Э 412 (4.1),     ¦мечание к работе  ¦

¦   ¦реи и при необхо-¦     ¦бачок (5.1)      ¦N 3 технического  ¦

¦   ¦димости долить   ¦     ¦                 ¦обслуживания N 1  ¦

¦   ¦дистиллированную ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦воду и завернуть ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦пробки           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Проверить плот-  ¦6/3  ¦Комплект         ¦Плотность электро-¦

¦   ¦ность электролита¦     ¦аккумуляторщика  ¦лита в аккумулято-¦

¦   ¦в аккумуляторах  ¦     ¦Э 412 (4.1)      ¦рах батареи должна¦

¦   ¦батареи, рис.    ¦     ¦                 ¦соответствовать   ¦

¦   ¦11.8             ¦     ¦                 ¦данным табл. 10.5 ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Проверить степень¦6/3  ¦Пробник аккумуля-¦Напряжение каждого¦

¦   ¦заряженности каж-¦     ¦торный Э 107     ¦аккумулятора бата-¦

¦   ¦дого аккумулятора¦     ¦(4.4), Э 108     ¦реи  под нагрузкой¦

¦   ¦батареи под на-  ¦     ¦(4.4), рис. 11.2,¦в течение 5 (с)   ¦

¦   ¦грузкой и при не-¦     ¦11.3, ключи гаеч-¦должно быть не    ¦

¦   ¦обходимости снять¦     ¦ные 12, 14 и 17  ¦менее 1,7 (В)     ¦

¦   ¦батарею для под- ¦     ¦мм (3.1), секун- ¦                  ¦

¦   ¦зарядки (рис.    ¦     ¦домер (4.5)      ¦                  ¦

¦   ¦11.9)            ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    При эксплуатации  аккумуляторных  батарей  в условиях низких¦

¦температур  следует проводить  ряд  дополнительных  мероприятий,¦

¦направленных    на     обеспечение     дальнейшей     нормальной¦

¦работоспособности,  а  именно:  провести  перед  началом  сезона¦

¦тренировочный цикл,  а  также  обеспечить  каждую батарею при ее¦

¦установке  вне  капота  необходимыми  утеплительными  элементами¦

¦(войлочные  утеплители,  пенопластовые коробки для предохранения¦

¦моноблока от замерзания)                                        ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦6  ¦Снять наконечники¦2    ¦Ключи гаечные 12,¦См. примечание к  ¦

¦   ¦проводов с выво- ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦работе N 4 техни- ¦

¦   ¦дов батареи,     ¦     ¦3.2), съемник из ¦ческого обслужива-¦

¦   ¦предварительно   ¦     ¦комплекта Э 412  ¦ния N 1           ¦

¦   ¦ослабив их креп- ¦     ¦(4.1), рис. 11.6 ¦                  ¦

¦   ¦ления            ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Зачистить выводы ¦4    ¦Приспособление   ¦-                 ¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦для очистки про- ¦                  ¦

¦   ¦батареи и нако-  ¦     ¦водов и выводов  ¦                  ¦

¦   ¦нечники проводов ¦     ¦батареи из комп- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лекта Э 412 (4.1)¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Присоединить     ¦2    ¦Ключи гаечные 12,¦При установке     ¦

¦   ¦наконечники про- ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦наконечников не   ¦

¦   ¦водов к выводам  ¦     ¦3.2)             ¦должно быть       ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦                 ¦погрешности,      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦показанной на     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦рис. 11.7         ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Смазать выводы   ¦4    ¦Емкость с пресс- ¦Смазать тонким    ¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦солидолом или    ¦слоем пресс-со-   ¦

¦   ¦батареи и нако-  ¦     ¦техническим      ¦лидола "С", ГОСТ  ¦

¦   ¦нечники проводов ¦     ¦вазелином (5.9)  ¦4366-76, или тех- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦нического вазели- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦на,               ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ОСТ 38.0156-79,   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ВТ 13-1,          ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ТУ 38.101180-76   ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Проверить и при  ¦2    ¦Ключи гаечные 12,¦Не допускать чрез-¦

¦   ¦необходимости    ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦мерной затяжки    ¦

¦   ¦закрепить аккуму-¦     ¦3.2)             ¦гаек крепления во ¦

¦   ¦ляторную батарею ¦     ¦                 ¦избежание трещин  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦аккумуляторного   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦блока             ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

11.5. Перечень цеховых работ по текущему ремонту аккумуляторных

батарей

Карта 1. Мойка аккумуляторных батарей

Общая   трудоемкость   -   3,0   (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦1    ¦Тележка для тран-¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦спортировки акку-¦                  ¦

¦   ¦рею на пост мойки¦     ¦муляторных бата- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦рей (1.1), моеч- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ная машина (5.7) ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Вымыть аккумуля- ¦1    ¦Моечная машина   ¦В качестве моющего¦

¦   ¦торную батарею   ¦     ¦(5.7)            ¦раствора применять¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦водный раствор    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦(10%-й) кальцини- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦рованной соды     ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Обдуть батарею   ¦1    ¦Пистолет воздуш- ¦-                 ¦

¦   ¦сжатым воздухом  ¦     ¦ный С 417 (5.3)  ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Установить бата- ¦1    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стеллаж (6.3)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 2. Проверка технического состояния

аккумуляторной батареи

Общая  трудоемкость  -  10,0/8,0  (чел.-мин.).  Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить       ¦1    ¦Верстак аккумуля-¦-                 ¦

¦   ¦аккумуляторную   ¦     ¦торщика (6.1),   ¦                  ¦

¦   ¦батарею на пост  ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦технического     ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦контроля         ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Внешним осмотром ¦1    ¦-                ¦Поверхность бата- ¦

¦   ¦проверить состоя-¦     ¦                 ¦реи должна быть   ¦

¦   ¦ние моноблока    ¦     ¦                 ¦чистой и не иметь ¦

¦   ¦батареи и зали-  ¦     ¦                 ¦сквозных трещин и ¦

¦   ¦вочной мастики,  ¦     ¦                 ¦следов течи       ¦

¦   ¦рис. 11.10       ¦     ¦                 ¦электролита       ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Проверить проч-  ¦2    ¦Верстак аккумуля-¦Сварное соединение¦

¦   ¦ность соединений ¦     ¦торщика (6.1),   ¦штыря с межэле-   ¦

¦   ¦штыря баретки с  ¦     ¦отвертка 5,5 мм  ¦ментным соедине-  ¦

¦   ¦межэлементными   ¦     ¦(3.3), рукоятка  ¦нием должно обес- ¦

¦   ¦соединениями,    ¦     ¦динамометрическая¦печивать надежный ¦

¦   ¦действуя отверт- ¦     ¦(4.8)            ¦электрический     ¦

¦   ¦кой, как рычагом ¦     ¦                 ¦контакт           ¦

¦   ¦с усилием 20 - 30¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦Н (2 - 3 кгс),   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦рис. 11.11       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Проверить проч-  ¦2    ¦Верстак аккумуля-¦Сварное соединение¦

¦   ¦ность соединения ¦     ¦торщика (6.1),   ¦штыря баретки с   ¦

¦   ¦штыря баретки с  ¦     ¦молоток деревян- ¦выводными клеммами¦

¦   ¦выводными клемма-¦     ¦ный (3.5)        ¦должно обеспечи-  ¦

¦   ¦ми легкими удара-¦     ¦                 ¦вать надежный     ¦

¦   ¦ми деревянного   ¦     ¦                 ¦электрический     ¦

¦   ¦молотка в гори-  ¦     ¦                 ¦контакт           ¦

¦   ¦зонтальной плос- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦кости, рис. 11.12¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Проверить степень¦2    ¦Приспособление из¦-                 ¦

¦   ¦износа выводных  ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦клемм            ¦     ¦(4.13)           ¦                  ¦

¦   ¦(рис. 11.13)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Вывернуть пробки ¦6/3  ¦Ключ для пробок  ¦-                 ¦

¦   ¦из заливочных    ¦     ¦из комплекта     ¦                  ¦

¦   ¦отверстий крышек ¦     ¦приспособлений   ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторов    ¦     ¦(3.20)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Проверить уровень¦-    ¦Комплект аккуму- ¦Уровень электроли-¦

¦   ¦электролита в    ¦     ¦ляторщика Э 412  ¦та должен быть на ¦

¦   ¦аккумуляторах    ¦     ¦(4.1), бачок     ¦на 10 - 15 (мм)   ¦

¦   ¦батареи и при    ¦     ¦(5.1)            ¦выше предохрани-  ¦

¦   ¦необходимости    ¦     ¦                 ¦тельного щитка или¦

¦   ¦долить дистилли- ¦     ¦                 ¦касаться нижнего  ¦

¦   ¦рованную воду    ¦     ¦                 ¦края тубуса       ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦батареи           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Ввернуть пробки  ¦6/3  ¦-                ¦См. примечание к  ¦

¦   ¦от руки в зали-  ¦     ¦                 ¦работе N 3 техни- ¦

¦   ¦вочные отверстия ¦     ¦                 ¦ческого обслужива-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ния N 1           ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 3. Проверка технического состояния

аккумуляторной батареи

Общая   трудоемкость  -  6,0/4,0  (чел.-мин.).  Исполнитель   -

аккумуляторщик 4 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦1    ¦Верстак аккумуля-¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦торщика (6.1),   ¦                  ¦

¦   ¦рею на рабочее   ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦место контроля   ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦технического     ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦состояния        ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Замерить напряже-¦6/3  ¦Вольтметр из     ¦См. примечание    ¦

¦   ¦ние аккумуляторов¦     ¦комплекта        ¦                  ¦

¦   ¦без нагрузки,    ¦     ¦приспособлений   ¦                  ¦

¦   ¦рис. 11.14       ¦     ¦ПТ 7300 (4.16)   ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Отсутствие   показаний    вольтметра    свидетельствует    о¦

¦неисправности  аккумулятора  батареи.  В  этом случае необходимо¦

¦замерить напряжение  неисправного аккумулятора и соседнего с ним¦

¦исправного. При отсутствии  показаний  вольтметра в аккумуляторе¦

¦имеется  обрыв  штыря  баретки  от  мостика  или  межэлементного¦

¦соединения.  Если  вольтметр  покажет  напряжение  только одного¦

¦аккумулятора (соседнего), то в неисправном аккумуляторе  имеется¦

¦замыкание пластин                                               ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦3  ¦Замерить напряже-¦6/3  ¦Нагрузочная вилка¦Напряжение каждого¦

¦   ¦ние отдельных ак-¦     ¦из комплекта ПТ  ¦аккумулятора бата-¦

¦   ¦кумуляторов бата-¦     ¦7300 (2.1), проб-¦реи под нагрузкой ¦

¦   ¦реи нагрузочной  ¦     ¦ник Э 107, Э 108 ¦в течение 5 (с)   ¦

¦   ¦вилкой (пробни-  ¦     ¦(4.4)            ¦должно быть не    ¦

¦   ¦ком) под нагруз- ¦     ¦                 ¦ниже 1,7 (В)      ¦

¦   ¦кой, рис. 11.15  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Порядок выполнения работы:                                  ¦

¦    Аккумуляторную  батарею проверяют под нагрузкой только в том¦

¦случае,   если   аккумуляторы   имеют   нормальное   напряжение,¦

¦измеренное  без нагрузки.  При проверке нагрузочная вилка должна¦

¦иметь  включенное  нагрузочное  сопротивление,   соответствующее¦

¦номинальной емкости проверяемой батареи. Ножки нагрузочной вилки¦

¦должны  быть  плотно  прижаты к полюсам каждого в течение 5 (с).¦

¦Пробки крышек должны быть ввернуты.                             ¦

¦    Показания  вольтметра  нагрузочной  вилки  в  зависимости от¦

¦степени разряженности аккумуляторной батареи должны быть:       ¦

¦    1,7 - 1,8 (В) - батарея заряжена на 100%                    ¦

¦    1,6 - 1,7 (В) - батарея заряжена на 25%                     ¦

¦    1,5 - 1,6 (В) - батарея заряжена на 50%                     ¦

¦    1,4 - 1,5 (В) - батарея заряжена на 75%                     ¦

¦    1,3 - 1,4 (В) - батарея заряжена на 100%.                   ¦

¦    Если аккумуляторная батарея разряжена более чем на 25% зимой¦

¦и более чем на 50% летом, она должна был направлена на зарядку  ¦

L-----------------------------------------------------------------

Карта 4. Зарядка аккумуляторной батареи

Общая  трудоемкость  -  13,0/9,0  (чел.-мин.).  Исполнитель   -

аккумуляторщик 4 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦1    ¦Тележка для тран-¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦спортировки акку-¦                  ¦

¦   ¦рею на зарядку   ¦     ¦муляторных бата- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦рей (1.1), стел- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лаж для зарядки  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (6.2),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦шкаф для зарядки ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (6.22)   ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Вывернуть пробки ¦6/3  ¦Ключ для отвора- ¦-                 ¦

¦   ¦из заливочных    ¦     ¦чивания пробок   ¦                  ¦

¦   ¦отверстий крышек ¦     ¦аккумуляторов из ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторов    ¦     ¦комплекта приспо-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦соблений ПТ 7300 ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.20), подставка¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦передвижная под  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦инструмент и при-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦способления      ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.23)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Проверить уровень¦6/3  ¦Уровнемерная     ¦Уровень электроли-¦

¦   ¦электролита в ак-¦     ¦трубка из комп-  ¦та должен быть на ¦

¦   ¦кумуляторах бата-¦     ¦лекта приспособ- ¦10 - 15 (мм) выше ¦

¦   ¦реи и при необхо-¦     ¦лений ПТ 7300    ¦предохранительного¦

¦   ¦димости долить   ¦     ¦(4.11) или комп- ¦щитка или касаться¦

¦   ¦дистиллированную ¦     ¦лекта Э 412      ¦нижнего края тубу-¦

¦   ¦воду             ¦     ¦(4.1), бачок с   ¦са батареи. См.   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦дистиллированной ¦примечание к рабо-¦

¦   ¦                 ¦     ¦водой (5.1), под-¦те N 3 техничес-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ставка передвиж- ¦кого обслуживания ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ная под инстру-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦мент и оборудо-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦вание (6.23)     ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Соединить нако-  ¦2    ¦Перемычки или    ¦Отрицательная     ¦

¦   ¦нечники проводов ¦     ¦провода с нако-  ¦клемма аккумулято-¦

¦   ¦или шин зарядной ¦     ¦нечниками (6.15),¦ра должна быть    ¦

¦   ¦сети с выводными ¦     ¦ключи гаечные 12,¦присоединена к от-¦

¦   ¦клеммами аккуму- ¦     ¦14 и 17 мм (3.1, ¦рицательному полю-¦

¦   ¦ляторной батареи ¦     ¦3.2), подставка  ¦су источника за-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦под оборудование,¦рядного тока, а   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦инструмент и     ¦положительная - к ¦

¦   ¦                 ¦     ¦приспособления   ¦положительному    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторщика  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.23)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Включить выпрями-¦-    ¦Установка для ус-¦Сила зарядного    ¦

¦   ¦тель или зарядную¦     ¦коренной зарядки ¦тока должна быть  ¦

¦   ¦установку и      ¦     ¦аккумуляторных   ¦равна 0,1 от номи-¦

¦   ¦установить силу  ¦     ¦батарей (4.12),  ¦нальной емкости   ¦

¦   ¦зарядного тока   ¦     ¦выпрямители (4.6)¦аккумуляторной    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦батареи           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Замерить плот-   ¦6/3  ¦Ареометр (денси- ¦См. примечание    ¦

¦   ¦ность и темпера- ¦     ¦метр) или плотно-¦                  ¦

¦   ¦туру электролита ¦     ¦мер из комплекта ¦                  ¦

¦   ¦в аккумуляторах  ¦     ¦аккумуляторщика  ¦                  ¦

¦   ¦батареи. Данные  ¦     ¦Э 412 (4.1), часы¦                  ¦

¦   ¦замеров занести  ¦     ¦(4.7)            ¦                  ¦

¦   ¦в журнал         ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Температура  электролита  в аккумуляторах  батареи не должна¦

¦быть  выше  +30 -C.  При  температуре  электролита   выше +30 -C¦

¦батарее   следует   дать   остыть.   В  журнал  следует  занести¦

¦фактическую  плотность  электролита.  Корректировать   плотность¦

¦электролита  в  начале заряда аккумуляторной батареи не следует.¦

¦Первый  замер плотности и температуры должен быть осуществлен не¦

¦позднее  чем  через  30  (мин.)  после  включения аккумуляторной¦

¦батареи на заряд. Последующие замеры проводить  через  каждые  4¦

¦часа                                                            ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦7  ¦Произвести заряд ¦1    ¦Установка для ус-¦Заряжать аккумуля-¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦коренной зарядки ¦торную батарею не-¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦аккумуляторных   ¦обходимо до тех   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (4.12),  ¦пор, пока не на-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦выпрямители (4.6)¦ступит интенсивное¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦газовыделение из  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦всех аккумулято-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ров, а плотность  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦электролита и на- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦пряжение будут по-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦стоянными в тече- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ние 3 часов       ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Замерить напряже-¦6/3  ¦Вольтметр (4.16),¦Напряжение аккуму-¦

¦   ¦ние, плотность и ¦     ¦ареометр (денси- ¦ляторов в конце   ¦

¦   ¦температуру      ¦     ¦метр) или плотно-¦заряда должно быть¦

¦   ¦электролита в    ¦     ¦мер из комплекта ¦не менее 2,4 (В), ¦

¦   ¦аккумуляторах    ¦     ¦аккумуляторщика  ¦а плотность элек- ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦Э 412 (4.1) или  ¦тролита соответст-¦

¦   ¦                 ¦     ¦из комплекта     ¦вовать данным     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦табл. 10.5. Темпе-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ратура электролита¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦в процессе заряда ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦не должна быть вы-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ше +45 -C. При    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦температуре выше  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦+45 -C батарее    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦следует дать ос-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тыть, отключив ее ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦при этом от заряд-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ной сети, или сни-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦зить силу зарядно-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦го тока наполовину¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦При необходимости¦6/3  ¦Комплект аккуму- ¦-                 ¦

¦   ¦произвести       ¦     ¦ляторщика Э 412  ¦                  ¦

¦   ¦корректировку    ¦     ¦(4.1), груша ре- ¦                  ¦

¦   ¦плотности        ¦     ¦зиновая, ареометр¦                  ¦

¦   ¦электролита      ¦     ¦(денсиметр) или  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦плотномер, уров- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦немерная трубка, ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦бачок            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Порядок выполнения работы:                                  ¦

¦    Корректировку   плотности  электролита  при  плотности  выше¦

¦допустимой  осуществлять  отбором из аккумуляторов электролита и¦

¦доливкой  дистиллированной воды, а при плотности ниже допустимой¦

¦- отбором  электролита  и  доливкой  электролита  плотностью 1,4¦

¦(г/куб.  см).  Замерять  плотность   электролита   между   двумя¦

¦добавками воды или электролита необходимо через  30 - 40 (мин.).¦

¦Этого времени достаточно для полного перемешивания электролита в¦

¦процессе заряда                                                 ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦10 ¦Выключить выпря- ¦2    ¦Установка для ус-¦-                 ¦

¦   ¦митель или заряд-¦     ¦коренной зарядки ¦                  ¦

¦   ¦ные агрегаты и   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦отсоединить нако-¦     ¦батарей (4.12),  ¦                  ¦

¦   ¦нечники проводов ¦     ¦выпрямители      ¦                  ¦

¦   ¦или шин зарядной ¦     ¦(4.6), ключи     ¦                  ¦

¦   ¦сети от выводных ¦     ¦гаечные 12, 14 и ¦                  ¦

¦   ¦клемм батареи    ¦     ¦17 мм (3.1, 3.2) ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦11 ¦Ввернуть от руки ¦6/3  ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦пробки в заливоч-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ные отверстия    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦торов            ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦12 ¦Нейтрализовать   ¦1    ¦Волосяная кисть  ¦Поверхность бата- ¦

¦   ¦поверхность      ¦     ¦(6.16), емкость  ¦рей нейтрализовать¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦с раствором      ¦10% раствором     ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦кальцинированной ¦кальцинированной  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦соды или нашатыр-¦соды или нашатыр- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ного спирта (5.8)¦ного спирта       ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦13 ¦Протереть поверх-¦1    ¦Ветошь (6.14),   ¦-                 ¦

¦   ¦ность батареи    ¦     ¦пистолет воздуш- ¦                  ¦

¦   ¦насухо или обдуть¦     ¦ный С 417 (5.3), ¦                  ¦

¦   ¦сжатым воздухом и¦     ¦стеллаж (6.3)    ¦                  ¦

¦   ¦установить на    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦стеллаж          ¦     ¦                 ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 5. Определение фактической емкости

аккумуляторной батареи 20-часовым режимом разряда

Общая  трудоемкость  -  13,0/10,0  (чел.-мин.).  Исполнитель  -

аккумуляторщик 4 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦-    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦рею на стенд для ¦     ¦стеллаж (6.2),   ¦                  ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦или стеллаж      ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Присоединить     ¦2    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦наконечники про- ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦водов разрядной  ¦     ¦стеллаж (6.2),   ¦                  ¦

¦   ¦сети стенда или  ¦     ¦щит (4.15), ключи¦                  ¦

¦   ¦щита к выводным  ¦     ¦гаечные 12, 14 и ¦                  ¦

¦   ¦клеммам аккумуля-¦     ¦17 мм (3.1, 3.2) ¦                  ¦

¦   ¦торной батареи   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Включить рубиль- ¦-    ¦Стенд для снятия ¦Батарея должна    ¦

¦   ¦ник разрядной    ¦     ¦емкости (4.3),   ¦разряжаться при   ¦

¦   ¦сети стенда для  ¦     ¦стеллаж (6.2),   ¦температуре       ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦щит (4.15), тер- ¦электролита 25 -C.¦

¦   ¦или рубильник    ¦     ¦мометр из комп-  ¦Сила разрядного   ¦

¦   ¦разрядного щита, ¦     ¦лекта аккумуля-  ¦тока должна быть  ¦

¦   ¦отрегулировать   ¦     ¦торщика Э 412    ¦равна 0,05 номи-  ¦

¦   ¦силу разрядного  ¦     ¦(4.1) или комп-  ¦нальной емкости   ¦

¦   ¦тока, замерить   ¦     ¦лекта приспособ- ¦батареи           ¦

¦   ¦температуру элек-¦     ¦лений ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦тролита в среднем¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторе     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Сделать первый   ¦1    ¦Пробник аккумуля-¦В журнал записать ¦

¦   ¦замер общего на- ¦     ¦торный Э 107,    ¦фактическую вели- ¦

¦   ¦пряжения батареи,¦     ¦Э 108 (4.4)      ¦чину напряжения   ¦

¦   ¦данные замера за-¦     ¦                 ¦батареи           ¦

¦   ¦писать в журнал  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Разрядить батарею¦-    ¦Стенд для снятия ¦Постоянство силы  ¦

¦   ¦установленной    ¦     ¦емкости (4.3),   ¦разрядного тока   ¦

¦   ¦силой тока       ¦     ¦стеллаж (6.2),   ¦должно поддержи-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦щит (4.15)       ¦ваться в течение  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦всего времени раз-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ряда батареи      ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Провести конт-   ¦2    ¦Вольтметр, термо-¦Контроль напряже- ¦

¦   ¦рольный замер    ¦     ¦метр из комплекта¦ния и температуры ¦

¦   ¦общего напряжения¦     ¦приспособлений   ¦электролита произ-¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦ПТ 7300 (2.1),   ¦водить не реже    ¦

¦   ¦батареи и замер  ¦     ¦часы (4.7)       ¦чем через каждые  ¦

¦   ¦температуры элек-¦     ¦                 ¦4 часа            ¦

¦   ¦тролита в среднем¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторе     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Разрядить батарею¦1    ¦Комплект аккуму- ¦См. примечание    ¦

¦   ¦до напряжения    ¦     ¦торщика Э 412    ¦                  ¦

¦   ¦5,25 (В) для     ¦     ¦(4.1), стеллаж   ¦                  ¦

¦   ¦6-вольтовой бата-¦     ¦(6.2), щит       ¦                  ¦

¦   ¦реи и 10,5 (В)   ¦     ¦(4.15), стенд для¦                  ¦

¦   ¦для 12-вольтовой ¦     ¦снятия емкости   ¦                  ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦(4.3), вольтметр ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦из комплекта     ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦приспособлений   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    При снижении напряжения до 5,55 (В) у 6-вольтовой батареи  и¦

¦11,1 (В) у 12-вольтовой батареи напряжение  необходимо  замерять¦

¦через каждые 15 (мин.), а при снижении напряжения до 5,4  (В)  у¦

¦через каждые 15 (мин.), а при снижении напряжения до 5,4  (В)  у¦

¦6-вольтовой и 10,8 (В) у 12-вольтовой батареи замеры производить¦

¦непрерывно,  чтобы  точно  зафиксировать конец разряда,  который¦

¦прекращается при снижении напряжения соответственно до 5,25  (В)¦

¦и 10,5 (В)                                                      ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦8  ¦Выключить рубиль-¦-    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦ник разрядной се-¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦ти стенда для    ¦     ¦щит (4.15), часы ¦                  ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦(4.7), термометр ¦                  ¦

¦   ¦или разрядного   ¦     ¦из комплекта     ¦                  ¦

¦   ¦щита, зафиксиро- ¦     ¦аккумуляторщика  ¦                  ¦

¦   ¦вать время конца ¦     ¦Э 412 (4.1) или  ¦                  ¦

¦   ¦разряда, темпера-¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦туру электролита ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

¦   ¦в среднем аккуму-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ляторе, данные   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦записать в журнал¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Отсоединить нако-¦2    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦нечник проводов  ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦разрядной сети   ¦     ¦щит (4.15), стел-¦                  ¦

¦   ¦стенда для снятия¦     ¦лаж (6.2), ключи ¦                  ¦

¦   ¦емкости или раз- ¦     ¦гаечные 12, 14 и ¦                  ¦

¦   ¦рядного щита от  ¦     ¦17 мм (3.1, 3.2) ¦                  ¦

¦   ¦полюсных выводов ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦батарей          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Установить акку- ¦-    ¦Стеллаж для хра- ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦нения аккумуля-  ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж на¦     ¦торных батарей   ¦                  ¦

¦   ¦хранение         ¦     ¦(6.3)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦11 ¦Определить факти-¦-    ¦-                ¦Фактическая       ¦

¦   ¦ческую емкость   ¦     ¦                 ¦емкость опреде-   ¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦                 ¦ляется как произ- ¦

¦   ¦батареи и сопо-  ¦     ¦                 ¦ведение силы раз- ¦

¦   ¦ставить ее с     ¦     ¦                 ¦рядного тока на   ¦

¦   ¦номинальной      ¦     ¦                 ¦время разряда     ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 6. Определение фактической емкости

аккумуляторной батареи 10-часовым режимом разряда

Общая  трудоемкость  -  13,0/7,0  (чел.-мин.).  Исполнитель   -

аккумуляторщик 4 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦1    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦рею на стенд для ¦     ¦щит (4.15), стел-¦                  ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦лаж (6.2), тележ-¦                  ¦

¦   ¦или стеллаж      ¦     ¦ка для транспор- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦тировки аккумуля-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦торных батарей   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(1.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Присоединить     ¦2    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦наконечники про- ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦водов разрядной  ¦     ¦щит (4.15), стел-¦                  ¦

¦   ¦сети стенда или  ¦     ¦лаж (6.2), ключи ¦                  ¦

¦   ¦щита к выводным  ¦     ¦гаечные 12, 14 и ¦                  ¦

¦   ¦клеммам аккумуля-¦     ¦17 мм (3.1, 3.2) ¦                  ¦

¦   ¦торной батареи   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Включить рубиль- ¦-    ¦Стенд для снятия ¦Батарея должна    ¦

¦   ¦ник разрядной    ¦     ¦емкости (4.3),   ¦разряжаться при   ¦

¦   ¦цепи стенда для  ¦     ¦щит (4.15), стел-¦температуре       ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦лаж (6.2), термо-¦электролита 30 -C.¦

¦   ¦или рубильник    ¦     ¦метр из комплекта¦Сила разрядного   ¦

¦   ¦разрядного щита, ¦     ¦аккумуляторщика  ¦тока должна быть  ¦

¦   ¦отрегулировать   ¦     ¦Э 412 (4.1) или  ¦равна 0,1 номи-   ¦

¦   ¦силу разрядного  ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦нальной емкости   ¦

¦   ¦тока, замерить   ¦     ¦(2.1)            ¦батареи           ¦

¦   ¦температуру элек-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦тролита в среднем¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторе     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Сделать первый   ¦1    ¦Пробник аккуму-  ¦В журнал записать ¦

¦   ¦замер общего     ¦     ¦ляторный Э 107,  ¦фактическую вели- ¦

¦   ¦напряжения бата- ¦     ¦Э 108 (4.4),     ¦чину напряжения   ¦

¦   ¦реи, данный замер¦     ¦вольтметр из ком-¦батареи           ¦

¦   ¦записать в журнал¦     ¦плекта приспосо- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦блений ПТ 7300   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Разрядить батарею¦-    ¦Стенд для снятия ¦В течение всего   ¦

¦   ¦установленной    ¦     ¦емкости (4.3),   ¦времени разряда   ¦

¦   ¦силой тока       ¦     ¦щит (4.15),      ¦необходимо поддер-¦

¦   ¦                 ¦     ¦стеллаж (6.2)    ¦живать постоянной ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦силу разрядного   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тока              ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Произвести       ¦2    ¦Вольтметр, термо-¦Контроль напряже- ¦

¦   ¦контрольный замер¦     ¦метр из комплекта¦ния и температуры ¦

¦   ¦общего напряжения¦     ¦приспособлений   ¦электролита произ-¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦ПТ 7300 (2.1),   ¦водить не реже    ¦

¦   ¦батареи и конт-  ¦     ¦часы (4.7)       ¦чем через каждые 4¦

¦   ¦рольный замер    ¦     ¦                 ¦часа              ¦

¦   ¦температуры элек-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦тролита в среднем¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторе     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Разрядить батарею¦6/3  ¦Комплект аккуму- ¦При снижении      ¦

¦   ¦до напряжения 1,7¦     ¦ляторщика Э 412  ¦напряжения аккуму-¦

¦   ¦(В) в наихудшем  ¦     ¦(4.1), комплект  ¦ляторов до 1,55   ¦

¦   ¦аккумуляторе     ¦     ¦приспособлений ПТ¦(В) измерения     ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦7300 (2.1), часы ¦напряжения произ- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(4.7)            ¦водить через 15   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦(мин.), а при сни-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦жении напряжения  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦до 1,75 (В) - не- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦прерывно, чтобы   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦зафиксировать ко- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦нец разряда, кото-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦рый прекращается  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦при снижении      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦напряжения до 1,7 ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦(В)               ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Выключить рубиль-¦1    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦ник разрядной    ¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦сети стенда для  ¦     ¦щит (4.15), тер- ¦                  ¦

¦   ¦снятия емкости   ¦     ¦мометр из комп-  ¦                  ¦

¦   ¦или разрядного   ¦     ¦лекта аккумуля-  ¦                  ¦

¦   ¦щита, зафиксиро- ¦     ¦торщика Э 412    ¦                  ¦

¦   ¦вать время конца ¦     ¦(4.1) или комп-  ¦                  ¦

¦   ¦разряда, замерить¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦температуру в    ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

¦   ¦среднем аккуму-  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ляторе, данные   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦записать в журнал¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Отсоединить на-  ¦2    ¦Стенд для снятия ¦-                 ¦

¦   ¦конечник проводов¦     ¦емкости (4.3),   ¦                  ¦

¦   ¦разрядной сети   ¦     ¦щит (4.15), стел-¦                  ¦

¦   ¦стенда для снятия¦     ¦лаж (6.2), ключи ¦                  ¦

¦   ¦емкости или раз- ¦     ¦гаечные 12, 14 и ¦                  ¦

¦   ¦рядного щита от  ¦     ¦17 мм (3.1, 3.2),¦                  ¦

¦   ¦полюсных выводов ¦     ¦стеллаж для хра- ¦                  ¦

¦   ¦батареи и устано-¦     ¦нения аккумуля-  ¦                  ¦

¦   ¦вить батарею на  ¦     ¦торных батарей   ¦                  ¦

¦   ¦стеллаж для хра- ¦     ¦(6.3), тележка   ¦                  ¦

¦   ¦нения            ¦     ¦для транспорти-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ровки аккумуля-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦торных батарей   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(1.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Определить факти-¦-    ¦-                ¦Фактическая ем-   ¦

¦   ¦ческую емкость   ¦     ¦                 ¦кость определяется¦

¦   ¦аккумуляторной   ¦     ¦                 ¦как произведение  ¦

¦   ¦батареи и сопо-  ¦     ¦                 ¦силы разрядного   ¦

¦   ¦ставить ее с     ¦     ¦                 ¦тока на время     ¦

¦   ¦номинальной      ¦     ¦                 ¦разряда           ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 7. Замена мастики

Общая   трудоемкость   -   18,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦1    ¦Печь отражатель- ¦Температура разо- ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦ная (2.5), часы  ¦грева должна быть ¦

¦   ¦рею под отража-  ¦     ¦(4.7), тележка   ¦в пределах 100 -  ¦

¦   ¦тельную печь и   ¦     ¦для транспорти-  ¦120 -C, время вы- ¦

¦   ¦разогреть мастику¦     ¦ровки аккумуля-  ¦держки 10 - 15    ¦

¦   ¦до размягчения   ¦     ¦торных батарей   ¦(мин.)            ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(1.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Удалить мастику  ¦1    ¦Стамеска с       ¦См. примечание    ¦

¦   ¦(рис. 11.16)     ¦     ¦электроподогревом¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.14) или комп- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лект приспособле-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ний ПТ 7300 (2.1)¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Мастика должна быть удалена полностью,  так  как применяемый¦

¦иногда  метод  заглаживания  мастики  нагретым   предметом   или¦

¦открытым   пламенем   при   наличии   электролита  в  трещинах и¦

¦расслоениях   не   обеспечивает  хорошего  сцепления  мастики  с¦

¦крышками аккумуляторов и стенками моноблока батареи             ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦3  ¦Удалить влагу с  ¦1    ¦Ветошь (6.14),   ¦На поверхности    ¦

¦   ¦поверхности акку-¦     ¦печь отражатель- ¦батареи не должно ¦

¦   ¦муляторной бата- ¦     ¦ная (2.5)        ¦быть следов       ¦

¦   ¦реи ветошью или  ¦     ¦                 ¦электролита       ¦

¦   ¦при помощи       ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦обогрева отража- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦тельной печью    ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Залить мастику из¦6/3  ¦Комплект приспо- ¦Температура зали- ¦

¦   ¦ковша в углубле- ¦     ¦соблений и       ¦ваемой мастики    ¦

¦   ¦ния между крыш-  ¦     ¦инструмента      ¦должна быть в     ¦

¦   ¦ками аккумулято- ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦пределах 170 - 180¦

¦   ¦ров и моноблока  ¦     ¦                 ¦-C. Батарея перед ¦

¦   ¦(рис. 11.17)     ¦     ¦                 ¦заливкой должна   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦быть установлена в¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦горизонтальное    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦положение, зазоры ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦между крышками и  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦стенками моноблока¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦должны быть уплот-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦нены асбестовым   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦шнуром            ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Удалить подтеки и¦6/3  ¦Стамеска 10 мм   ¦-                 ¦

¦   ¦излишки мастики  ¦     ¦(3.4) или стамес-¦                  ¦

¦   ¦стамеской        ¦     ¦ка из комплекта  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Сгладить поверх- ¦-    ¦Газовая горелка  ¦Во избежание взры-¦

¦   ¦ность заливочной ¦     ¦из комплекта     ¦ва "гремучего     ¦

¦   ¦мастики пламенем ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦газа" внутри акку-¦

¦   ¦газовой горелки  ¦     ¦                 ¦мулятора сглажива-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ние мастики должно¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦осуществляться у  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦незаряженных акку-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦муляторов. Поверх-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ность мастики дол-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦жна быть гладкой, ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦блестящей, без    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦вздутий и пузырей ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Установить акку- ¦-    ¦Стеллаж (6.3),   ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 8. Наварка полюсного вывода аккумуляторной батареи

Общая   трудоемкость   -   5,0   (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 2 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦для ремонта      ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦верстак (6.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Установить шаблон¦1    ¦Шаблон из комп-  ¦Шаблон необходимо ¦

¦   ¦(кокиль) с конус-¦     ¦лекта приспособ- ¦устанавливать на  ¦

¦   ¦ным отверстием   ¦     ¦лений ПТ 7300    ¦выступ крышки ак- ¦

¦   ¦(рис. 11.18) на  ¦     ¦(2.1, 3.29)      ¦кумулятора плотно ¦

¦   ¦выступ крышки    ¦     ¦                 ¦и без перекосов   ¦

¦   ¦аккумулятора,    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦требующего ремон-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦та (наварки)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦полюсного вывода ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Наварить полюсный¦1    ¦Шаблон из комп-  ¦См. примечание    ¦

¦   ¦вывод            ¦     ¦лекта приспособ- ¦                  ¦

¦   ¦(рис. 11.19)     ¦     ¦лений ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1, 3.29), дер-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦жатель с угольным¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦электродом       ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.21), батарея  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторная   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.24)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Для положительных   и   отрицательных   выводов    применяют¦

¦различные шаблоны (кокили). В шаблон, находящийся  над  выводом,¦

¦подлежащим  ремонту,  вводят присадочный свинцовый пруток,   при¦

¦расплавлении  которого  осуществляется   наплавка.  Расплавление¦

¦прутка  производят   посредством   закрепленного   в   держателе¦

¦угольного электрода диаметром 6 - 7 (мм). Источником тока служит¦

¦исправная аккумуляторная батарея, один вывод которой присоединен¦

¦к угольному электроду, а другой -  к  месту  наплавки.  Наплавка¦

¦может осуществляться  газовой  горелкой.  Во  время наплавки  не¦

¦следует  допускать образования дуги между угольным электродом  и¦

¦свинцом.  После наплавки выводов следует проверить их размеры по¦

¦меньшему  диаметру  конуса (у положительных выводов - 17,4 +/- 2¦

¦(мм), у отрицательных - 15,8 +/- 0,2 (мм))                      ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦4  ¦Снять шаблон с   ¦1    ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦наваренного      ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦полюсного вывода ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Проверить проч-  ¦1    ¦Молоток          ¦Сварное соединение¦

¦   ¦ность соединения ¦     ¦деревянный (3.5) ¦штыря с полюсным  ¦

¦   ¦штыря баретки с  ¦     ¦                 ¦выводом должно    ¦

¦   ¦выводами легкими ¦     ¦                 ¦обеспечивать на-  ¦

¦   ¦ударами молотка  ¦     ¦                 ¦дежный электриче- ¦

¦   ¦в горизонтальной ¦     ¦                 ¦ский контакт. Со- ¦

¦   ¦плоскости        ¦     ¦                 ¦единение должно   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦быть прочным, по- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦люсный вывод не   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦должен иметь      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦перемещений       ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Нанести знак     ¦1    ¦Набор клейм "+"  ¦-                 ¦

¦   ¦полярности на    ¦     ¦и "-" из комплек-¦                  ¦

¦   ¦верхнюю часть    ¦     ¦та приспособлений¦                  ¦

¦   ¦полюсного вывода ¦     ¦ПТ 7300 (2.1,    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦3.22), молоток   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.6)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стеллаж (6.3)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 9. Восстановление контакта между штырем батареи

и межэлементным соединением

Общая   трудоемкость   -   10,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 2 - 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦-    ¦Верстак аккумуля-¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦торщика (6.1),   ¦                  ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦сверлильный ста- ¦                  ¦

¦   ¦для ремонта или  ¦     ¦нок (2.4), тележ-¦                  ¦

¦   ¦на стол сверлиль-¦     ¦ка для транспор- ¦                  ¦

¦   ¦ного станка      ¦     ¦тировки аккумуля-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦торных батарей   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(1.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Накернить на     ¦1    ¦Кернер (3.7),    ¦-                 ¦

¦   ¦межэлементном    ¦     ¦молоток (3.6)    ¦                  ¦

¦   ¦соединении центр ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦штыря баретки    ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Высверлить на    ¦1    ¦Сверлильный ста- ¦В конце сверления ¦

¦   ¦межэлементном    ¦     ¦нок (2.4), дрель ¦сверло должно от- ¦

¦   ¦соединении от-   ¦     ¦ручная (2.6),    ¦крыть место соеди-¦

¦   ¦верстие диаметром¦     ¦коловорот Э      ¦нения штыря барет-¦

¦   ¦16 (мм) на глуби-¦     ¦(3.23), сверло   ¦ки со свинцовой   ¦

¦   ¦не межэлементного¦     ¦диам. 16 мм      ¦втулкой крышки    ¦

¦   ¦соединения       ¦     ¦(3.12)           ¦аккумулятора      ¦

¦   ¦(рис. 11.20)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Установить на    ¦1    ¦Шаблон для сварки¦Шаблон должен     ¦

¦   ¦межэлементное    ¦     ¦межэлементных    ¦быть установлен   ¦

¦   ¦соединение шаблон¦     ¦соединений (3.24)¦на межэлементное  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦соединение плотно,¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦без перекосов     ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Сварить межэле-  ¦1    ¦Сварочный аппарат¦Сваривать межэле- ¦

¦   ¦ментное соедине- ¦     ¦(2.3), держатель ¦ментное соединение¦

¦   ¦ние со штырем ба-¦     ¦с угольным элект-¦необходимо рас-   ¦

¦   ¦ретки и свинцовой¦     ¦родом (3.21),    ¦плавлением верхней¦

¦   ¦втулкой крышки   ¦     ¦аккумуляторная   ¦части штыря барет-¦

¦   ¦аккумулятора     ¦     ¦батарея (6.24),  ¦ки и свинцовой    ¦

¦   ¦(рис. 11.21)     ¦     ¦горелка газовая  ¦втулки крышки с   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.25)           ¦одновременным за- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦полнением отверс- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тия межэлементного¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦соединения рас-   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦плавленным свинцом¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦с присадочного    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦прутка.           ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦См. примечание    ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Во  время  наплавки  не  следует  допускать образования дуги¦

¦между электродами свинцом. Во избежание взрыва "гремучего"  газа¦

¦сварка должна осуществляться на незаряженных батареях           ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦6  ¦Проверить проч-  ¦1    ¦Отвертка 5,5 мм  ¦Сварка штыря и    ¦

¦   ¦ность соединения ¦     ¦(3.3), рукоятка  ¦баретки с межэле- ¦

¦   ¦штыря баретки с  ¦     ¦динамометрическая¦ментным соединени-¦

¦   ¦межэлементным    ¦     ¦(4.8), динамометр¦ем должна обеспе- ¦

¦   ¦соединением,     ¦     ¦пружинный (4.20) ¦чивать надежный   ¦

¦   ¦действуя отверт- ¦     ¦                 ¦электрический     ¦

¦   ¦кой, как рычагом ¦     ¦                 ¦контакт и проч-   ¦

¦   ¦с усилием 20 - 30¦     ¦                 ¦ность соединения  ¦

¦   ¦Н (2 - 3 кгс)    ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Установить       ¦-    ¦Стеллаж (6.3),   ¦-                 ¦

¦   ¦аккумуляторную   ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦батарею на       ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦стеллаж для      ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦хранения         ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 10. Замена крышки аккумулятора батареи

Общая   трудоемкость   -   26,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦                   Снятие крышки аккумулятора                   ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦1  ¦Установить акку- ¦-    ¦Верстак аккумуля-¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦торщика (6.1),   ¦                  ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦сверлильный      ¦                  ¦

¦   ¦или стол свер-   ¦     ¦станок (2.4)     ¦                  ¦

¦   ¦лильного станка  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Накернить на меж-¦2    ¦Кернер (3.7),    ¦-                 ¦

¦   ¦элементных соеди-¦     ¦молоток (3.6)    ¦                  ¦

¦   ¦нениях и выводных¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦клеммах центры   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦штырей баретки   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Высверлить меж-  ¦-    ¦Сверлильный ста- ¦Высверливать необ-¦

¦   ¦элементное соеди-¦     ¦нок (2.4), дрель ¦ходимо при ввер-  ¦

¦   ¦нение и выводную ¦     ¦(2.6), коловорот ¦нутых пробках во  ¦

¦   ¦клемму для край- ¦     ¦(3.23), сверло   ¦избежание попада- ¦

¦   ¦него аккумулятора¦     ¦диам. 16 мм      ¦ния свинцовой     ¦

¦   ¦или межэлементные¦     ¦(3.12), фреза    ¦стружки внутрь    ¦

¦   ¦соединения для   ¦     ¦трубчатая (3.13) ¦аккумулятора.     ¦

¦   ¦среднего аккуму- ¦     ¦                 ¦Глубина сверления ¦

¦   ¦лятора           ¦     ¦                 ¦должна быть равна ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦толщине межэле-   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ментного соедине- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ния или высоте    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦выводной клеммы   ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Удалить межэле-  ¦1    ¦Отвертка 5,5 мм  ¦Годные межэлемент-¦

¦   ¦ментное соедине- ¦     ¦(3.3), ларь для  ¦ные соединения    ¦

¦   ¦ние отверткой и  ¦     ¦свинцового лома  ¦должны быть ис-   ¦

¦   ¦собрать свинцовый¦     ¦(6.17)           ¦пользованы повтор-¦

¦   ¦лом в ларь для   ¦     ¦                 ¦но при ремонте    ¦

¦   ¦отходов (рис.    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦11.22)           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Собрать свинцовые¦-    ¦Кисть (6.16), со-¦-                 ¦

¦   ¦отходы с поверх- ¦     ¦вок (6.18), ларь ¦                  ¦

¦   ¦ности батареи    ¦     ¦для свинцового   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лома (6.17)      ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Удалить старую   ¦-    ¦Отражательная    ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦мастику          ¦     ¦печь (2.5), ста- ¦работы смотрите в ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска с электро- ¦работах N 1 и N 2 ¦

¦   ¦                 ¦     ¦нагревателем     ¦карты 7           ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.14) или ста-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска из комплек-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та ПТ 7300 (2.1) ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Установить       ¦-    ¦Верстак аккуму-  ¦-                 ¦

¦   ¦аккумуляторную   ¦     ¦ляторщика (6.1), ¦                  ¦

¦   ¦батарею на       ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦верстак          ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Вывернуть пробку ¦1    ¦Ключ пробки акку-¦-                 ¦

¦   ¦из заливочного   ¦     ¦мулятора (3.20)  ¦                  ¦

¦   ¦отверстия крышки ¦     ¦из комплекта ак- ¦                  ¦

¦   ¦аккумулятора     ¦     ¦кумуляторщика Э  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦412 (4.1) или    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Установить скобу ¦1    ¦Съемник крышки   ¦-                 ¦

¦   ¦съемника на крыш-¦     ¦аккумулятора     ¦                  ¦

¦   ¦ку моноблока ба- ¦     ¦(3.31)           ¦                  ¦

¦   ¦тареи, ввести    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦захваты или ввер-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦нуть резьбовой   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦захват в заливоч-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ное отверстие    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦крышки и, нажав  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на рукоятку съем-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ника, снять крыш-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ку (рис. 11.23)  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦                  Установка крышки аккумулятора                 ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦10 ¦Установить новую ¦1    ¦Деревянный моло- ¦Щели между крышкой¦

¦   ¦крышку аккумуля- ¦     ¦ток (3.5), на-   ¦и стенками моно-  ¦

¦   ¦тора до упора в  ¦     ¦пильник (3.8),   ¦блока должны быть ¦

¦   ¦выступы моноблока¦     ¦тиски слесарные  ¦уплотнены асбесто-¦

¦   ¦без перекосов    ¦     ¦(3.26), губки    ¦вым шнуром. Если  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦предохранительные¦крышка туго входит¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.27)           ¦в посадочное мес- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦то, ее необходимо ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦опилить по наруж- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ным кромкам и оса-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦дить ее легким    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦постукиванием     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦молотка           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦11 ¦Очистить поверх- ¦2    ¦Щетка металличес-¦-                 ¦

¦   ¦ность штырей ба- ¦     ¦кая (3.28), при- ¦                  ¦

¦   ¦ретки от окислов ¦     ¦способление для  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦очистки выводных ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦клемм из комплек-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та аккумуляторщи-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ка Э 412 (3.19,  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦4.1) или комплек-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та ПТ 7300 (2.1) ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦12 ¦Сварить межэле-  ¦2    ¦Шаблон для сварки¦Сварка штыря ба-  ¦

¦   ¦ментные соедине- ¦     ¦межэлементных со-¦ретки с межэле-   ¦

¦   ¦ния со штырями   ¦     ¦единений из комп-¦ментными соедине- ¦

¦   ¦бареток и свинцо-¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦ниями должна обес-¦

¦   ¦выми втулками    ¦     ¦(2.1), сварочный ¦печивать надежный ¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦аппарат (2.3),   ¦электрический кон-¦

¦   ¦торов (рис.      ¦     ¦отвертка 5,5 мм  ¦такт и прочность  ¦

¦   ¦11.21)           ¦     ¦(3.3), держатель ¦соединения. Поря- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦с угольным элект-¦док выполнения см.¦

¦   ¦                 ¦     ¦родом (3.21), ба-¦в работах 4 - 6   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦тарея аккумуля-  ¦карты N 9         ¦

¦   ¦                 ¦     ¦торная (6.24),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦горелка газовая  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.25)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦13 ¦Установить меж-  ¦2    ¦-                ¦Межэлементные     ¦

¦   ¦элементное соеди-¦     ¦                 ¦соединения должны ¦

¦   ¦нение ушками на  ¦     ¦                 ¦быть надеты на    ¦

¦   ¦свинцовые втулки ¦     ¦                 ¦втулки плотно, без¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦                 ¦перекосов и должны¦

¦   ¦торов батареи    ¦     ¦                 ¦быть параллельны  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦друг другу        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦14 ¦Наварить полюсный¦1    ¦Шаблон для навар-¦Работу выполнять  ¦

¦   ¦вывод аккумуля-  ¦     ¦ки полюсного вы- ¦при замене крышки ¦

¦   ¦торной батареи и ¦     ¦вода из комплекта¦аккумулятора.     ¦

¦   ¦нанести знак     ¦     ¦ПТ 7300 (3.29,   ¦Сварное соединение¦

¦   ¦полярности       ¦     ¦2.1), сварочный  ¦штыря баретки с   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аппарат (2.3),   ¦полюсным выводом  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦держатель с      ¦должно обеспечи-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦угольным электро-¦вать надежный     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦дом (3.21), бата-¦электрический кон-¦

¦   ¦                 ¦     ¦рея аккумулятор- ¦такт. Соединение  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ная (6.24), го-  ¦должно быть проч- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦релка газовая    ¦ным, полюсный вы- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.25), деревян- ¦вод не должен     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ный молоток      ¦иметь перемещений.¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.5), тиснитель ¦Размеры вывода    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦полярности из    ¦должны соответст- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦вовать ГОСТ 959.0-¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), молоток   ¦84Е. Порядок вы-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.6)            ¦полнения работы   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦см. в работах 2 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦6 карты 8         ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦15 ¦Произвести залив-¦-    ¦Ветошь (6.14),   ¦Поверхность масти-¦

¦   ¦ку аккумуляторной¦     ¦отражательная    ¦ки должна быть    ¦

¦   ¦батареи мастикой ¦     ¦печь (2.5), ковш ¦гладкой, блестя-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦для заливки мас- ¦щей, без вздутий  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦тики (3.30), ти- ¦и пузырей. Порядок¦

¦   ¦                 ¦     ¦гель для разогре-¦выполнения работы ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ва мастики (6.6),¦см. в работах 3 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стамеска (3.4),  ¦6 карты 7         ¦

¦   ¦                 ¦     ¦горелка газовая  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.25)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦16 ¦Установить акку- ¦-    ¦Стеллаж (6.3),   ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 11. Замена моноблока аккумуляторной батареи

Общая   трудоемкость   -   31,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить бата- ¦-    ¦Печь отражатель- ¦Температура       ¦

¦   ¦рею под отража-  ¦     ¦ная (2.5), тележ-¦разогрева мастики ¦

¦   ¦тельную печь и   ¦     ¦ка для транспор- ¦должна быть в пре-¦

¦   ¦разогреть мастику¦     ¦тировки аккумуля-¦делах 100 - 120   ¦

¦   ¦до размягчения   ¦     ¦торных батарей   ¦-C, время выдержки¦

¦   ¦                 ¦     ¦(1.1), часы (4.7)¦10 - 15 (мин.)    ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Удалить мастику  ¦-    ¦Стамеска с элект-¦См. примечание    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦роподогревом     ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.14) или ста-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска из комплек-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та ПТ 7300 (2.1) ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Мастика должна быть удалена полностью,  так  как применяемый¦

¦иногда  метод  заглаживания  мастики  нагретым   предметом   или¦

¦открытым   пламенем   при   наличии  электролита  в  трещинах  и¦

¦расслоениях  не  обеспечивает  хорошего  сцепления   мастики   с¦

¦крышками аккумуляторов и стенками батареи                       ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦3  ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦для ремонта      ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦верстак аккумуля-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦торщика (6.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Вывернуть пробки ¦6/3  ¦Ключ для пробок  ¦-                 ¦

¦   ¦из заливочных    ¦     ¦аккумуляторов из ¦                  ¦

¦   ¦отверстий крышек ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторов    ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Слить электролит ¦-    ¦Ванна для слива  ¦Для обеспечения   ¦

¦   ¦из аккумуляторной¦     ¦электролита (5.5)¦полного сливания  ¦

¦   ¦батареи          ¦     ¦                 ¦электролита акку- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦муляторная батарея¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦должна быть уста- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦новлена над ванной¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦в опрокинутом по- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ложении на 2 - 3  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦(мин.)            ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на стол свер-¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦лильного станка  ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦или верстак      ¦     ¦станок сверлиль- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ный (2.4), вер-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стак (6.1)       ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Удалить среднее  ¦1    ¦Станок сверлиль- ¦Работу выполнять  ¦

¦   ¦межэлементное    ¦     ¦ный (2.4), вер-  ¦при ремонте 12-   ¦

¦   ¦соединение       ¦     ¦стак (6.1), кер- ¦вольтовых батарей.¦

¦   ¦                 ¦     ¦нер (3.7), моло- ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦                 ¦     ¦ток (3.6), коло- ¦работы см. в рабо-¦

¦   ¦                 ¦     ¦ворот (3.23),    ¦тах 1 - 5 карты 10¦

¦   ¦                 ¦     ¦дрель электричес-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦кая (2.6), сверло¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦диам. 16 мм      ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.12), отвертка ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦5,5 мм (3.3),    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ларь для свинцо- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦вых отходов      ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.17), кисть    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.16), совок    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.18)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦станок сверлиль- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ный (2.4),       ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦верстак (6.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Установить скобу ¦-    ¦Съемник крышки   ¦-                 ¦

¦   ¦съемника на крыш-¦     ¦аккумуляторов из ¦                  ¦

¦   ¦ке моноблока ба- ¦     ¦комплекта приспо-¦                  ¦

¦   ¦тареи, ввести    ¦     ¦соблений ПТ 7300 ¦                  ¦

¦   ¦захваты или ввер-¦     ¦(3.31, 2.1)      ¦                  ¦

¦   ¦нуть резьбовой   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦захват в заливоч-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ное отверстие    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦крышки и нажатием¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на рукоятку съем-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ника приподнять  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦блок на 10 - 15  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦(мм)             ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Повторить работу ¦-    ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦N 7 для остальных¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦блоков пластин   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦11 ¦Извлечь блоки    ¦-    ¦Крючья плоские   ¦-                 ¦

¦   ¦пластин из дефек-¦     ¦(3.9) из комплек-¦                  ¦

¦   ¦тного блока, за- ¦     ¦та ПТ 7300 (2.1) ¦                  ¦

¦   ¦хватив межэле-   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ментные соедине- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ния плоскими     ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦крючьями (рис.   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦11.24)           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦12 ¦Повторить работу ¦-    ¦То же            ¦Работу выполнять  ¦

¦   ¦N 11 для осталь- ¦     ¦                 ¦при ремонте 12-   ¦

¦   ¦ных блоков       ¦     ¦                 ¦вольтовой батареи ¦

¦   ¦пластин          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦13 ¦Установить блоки ¦-    ¦Ванна для        ¦Пластины от шлама ¦

¦   ¦пластин в ванну  ¦     ¦промывки пластин ¦промывать покачи- ¦

¦   ¦с дистиллирован- ¦     ¦(5.2)            ¦ванием блоков в   ¦

¦   ¦ной водой и смыть¦     ¦                 ¦ванне с дистилли- ¦

¦   ¦с них шлам       ¦     ¦                 ¦рованной водой    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦14 ¦Извлечь блоки    ¦-    ¦Ванна для        ¦Для обеспечения   ¦

¦   ¦пластин из ванны ¦     ¦промывки пластин ¦полного стекания  ¦

¦   ¦и поместить их на¦     ¦(5.2)            ¦излишков воды     ¦

¦   ¦решетку над ван- ¦     ¦                 ¦блоки должны быть ¦

¦   ¦ной, дать стечь  ¦     ¦                 ¦установлены крыш- ¦

¦   ¦излишкам воды    ¦     ¦                 ¦ками вверх на 2 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦3 (мин.)          ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦15 ¦Установить блоки ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦Расстояние между  ¦

¦   ¦на боковые ребра ¦     ¦подкладка дере-  ¦соседними блоками ¦

¦   ¦пластин так, что-¦     ¦вянная (6.20)    ¦пластин должно    ¦

¦   ¦бы нижние части  ¦     ¦                 ¦быть равно толщине¦

¦   ¦блоков выступали ¦     ¦                 ¦внутренних перего-¦

¦   ¦за край верстака ¦     ¦                 ¦родок моноблока   ¦

¦   ¦на  60 - 70 (мм),¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦подложив под     ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦пластины деревян-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ную подкладку    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦толщиной 8 - 10  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦(мм)             ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦16 ¦Надвинуть моно-  ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦При выполнении    ¦

¦   ¦блок батареи на  ¦     ¦подкладка дере-  ¦работы необходимо ¦

¦   ¦блоки пластин до ¦     ¦вянная (6.20)    ¦соблюдать осторож-¦

¦   ¦упора в край     ¦     ¦                 ¦ность во избежание¦

¦   ¦верстака         ¦     ¦                 ¦повреждения плас- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тин и кромок сепа-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦раторов           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦17 ¦Установить моно- ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦блок с частично  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦установленными   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦блоками пластин  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на верстак в нор-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦мальном положении¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦18 ¦Вставить блоки   ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦Щели между крышка-¦

¦   ¦пластин в моно-  ¦     ¦                 ¦ми и стенками мо- ¦

¦   ¦блок до упора    ¦     ¦                 ¦ноблока должны    ¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦                 ¦быть уплотнены    ¦

¦   ¦торов в выступы  ¦     ¦                 ¦асбестовым шнуром ¦

¦   ¦секций моноблока ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦19 ¦Установить сред- ¦-    ¦-                ¦Межэлементное     ¦

¦   ¦нее межэлементное¦     ¦                 ¦соединение должно ¦

¦   ¦соединение на    ¦     ¦                 ¦быть установлено  ¦

¦   ¦свинцовые втулки ¦     ¦                 ¦на втулки плотно, ¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦                 ¦без перекосов. Ра-¦

¦   ¦торов            ¦     ¦                 ¦боту выполнять при¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ремонте 12-вольто-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦вых аккумуляторных¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦батарей           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦20 ¦Сварить межэле-  ¦-    ¦Шаблон для сварки¦Сварка штыря ба-  ¦

¦   ¦ментное соедине- ¦     ¦межэлементных    ¦ретки с межэле-   ¦

¦   ¦ние со штырем    ¦     ¦соединений       ¦ментным соединени-¦

¦   ¦бареток и свинцо-¦     ¦(3.24) из комп-  ¦ем должна обеспе- ¦

¦   ¦выми втулками    ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦чивать надежный   ¦

¦   ¦крышек аккумуля- ¦     ¦(2.1), сварочный ¦электрический кон-¦

¦   ¦торов            ¦     ¦аппарат (2.3),   ¦такт и прочность  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦отвертка 5,5 мм  ¦соединения. Поря- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.3)            ¦док выполнения ра-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦боты см. в работах¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦карты 9 (работы   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦4 - 6). Работу вы-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦полнять при ремон-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦те 12-вольтовых   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦аккумуляторных    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦батарей           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦21 ¦Произвести залив-¦-    ¦Ветошь (6.14),   ¦Поверхность масти-¦

¦   ¦ку аккумуляторной¦     ¦отражательная    ¦ки должна быть    ¦

¦   ¦батареи мастикой ¦     ¦печь (2.5), ковш ¦гладкой, блестя-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦для заливки мас- ¦щей, без вздутий и¦

¦   ¦                 ¦     ¦тики (3.30) из   ¦пузырей. Порядок  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦выполнения работы ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), стамеска  ¦см. в работах 3 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.4), газовая   ¦6 карты 7         ¦

¦   ¦                 ¦     ¦горелка из комп- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦22 ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стеллаж (6.3)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 12. Проверка моноблока на герметичность

Общая   трудоемкость   -   10,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить моно- ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦Проверяемый моно- ¦

¦   ¦блок на верстак  ¦     ¦                 ¦блок должен быть  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦чистым и сухим    ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Включить прибор  ¦-    ¦Прибор Э 203 П   ¦-                 ¦

¦   ¦для проверки сте-¦     ¦(4.2)            ¦                  ¦

¦   ¦нок и перегородок¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦моноблока в сеть ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦питания          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Подвести высоко- ¦-    ¦То же            ¦Наконечники прово-¦

¦   ¦вольтные наконеч-¦     ¦                 ¦дов должны быть   ¦

¦   ¦ники проводов    ¦     ¦                 ¦подведены к стенке¦

¦   ¦прибора к прове- ¦     ¦                 ¦моноблока на рас- ¦

¦   ¦ряемой стенке    ¦     ¦                 ¦стояние 3 - 5 (мм)¦

¦   ¦моноблока по обе ¦     ¦                 ¦с таким расчетом, ¦

¦   ¦стороны          ¦     ¦                 ¦чтобы плоскости   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦наконечников были ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦параллельны       ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Проверить стенку ¦-    ¦То же            ¦При отсутствии    ¦

¦   ¦моноблока на     ¦     ¦                 ¦герметичности     ¦

¦   ¦герметичность    ¦     ¦                 ¦стенки моноблока в¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦месте, имеющем    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦повреждение, дол- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦жен произойти про-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦бой высокого на-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦пряжения в виде   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦искры             ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Повторить работы ¦-    ¦Прибор Э 203 П   ¦То же             ¦

¦   ¦3 и 4 для других ¦     ¦(4.2)            ¦                  ¦

¦   ¦стенок моноблока ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Ввести высоко-   ¦-    ¦То же            ¦То же             ¦

¦   ¦вольтные наконеч-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ники прибора в   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦смежные секции   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦моноблока и про- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦верить герметич- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ность перегородок¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Отключить прибор ¦-    ¦То же            ¦-                 ¦

¦   ¦от сети          ¦     ¦                 ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 13. Ремонт моноблока

Общая   трудоемкость   -   10,0  (чел.-мин.).   Исполнитель   -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Установить моно- ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦блок на верстак  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Разделить трещину¦-    ¦Шабер (3.17)     ¦-                 ¦

¦   ¦с двух сторон под¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦углом 90 - 120-  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на глубину 3 - 4 ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦(мм) по всей дли-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦не (рис. 11.25)  ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Определить конец ¦-    ¦Дрель (2.6),     ¦-                 ¦

¦   ¦трещины и засвер-¦     ¦сверло диам. 5 мм¦                  ¦

¦   ¦лить его сверлом ¦     ¦(3.12)           ¦                  ¦

¦   ¦диам. 5 (мм)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Зачистить разде- ¦-    ¦Шкурка (3.16)    ¦-                 ¦

¦   ¦ланную трещину и ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦часть моноблока, ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦прилегающую к    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦трещине          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Нанести слой клея¦-    ¦Шпатель (3.15),  ¦Клей должен быть  ¦

¦   ¦на всю разделан- ¦     ¦емкость с клеем  ¦нанесен на разде- ¦

¦   ¦ную площадь тре- ¦     ¦(5.6)            ¦льную поверхность ¦

¦   ¦щины с одной сто-¦     ¦                 ¦трещины ровным    ¦

¦   ¦роны (рис. 11.25)¦     ¦                 ¦слоем по всей     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦площади           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Снять моноблок с ¦-    ¦Сушильный шкаф   ¦Температура сушки ¦

¦   ¦верстака и поста-¦     ¦(2.7), часы (4.7)¦должна быть 60 -  ¦

¦   ¦вить его в су-   ¦     ¦                 ¦80 -C, время сушки¦

¦   ¦шильный шкаф до  ¦     ¦                 ¦6 - 8 часов       ¦

¦   ¦полного затверде-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦вания клея       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Извлечь моноблок ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦из сушильного    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦шкафа и поместить¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦его на верстак   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Повторить работы ¦-    ¦Шпатель (3.15),  ¦-                 ¦

¦   ¦5 - 7 для обра-  ¦     ¦сушильный шкаф   ¦                  ¦

¦   ¦ботки трещины с  ¦     ¦(2.7), часы      ¦                  ¦

¦   ¦другой стороны   ¦     ¦(4.7), верстак   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.1)            ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 14. Замена сепараторов

Общая  трудоемкость  -  99,0/51,0  (чел.-мин.).  Исполнитель  -

аккумуляторщик 3 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦1  ¦Удалить старую   ¦-    ¦Отражательная    ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦мастику          ¦     ¦печь (2.5), ста- ¦работы см. в      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска с электро- ¦работах N 1 и 2   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦нагревателем     ¦карты 7           ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.14) или ста-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска столярная  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.4)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Извлечь блоки    ¦-    ¦Ключ для пробок  ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦пластин в сборе  ¦     ¦аккумуляторов    ¦работы см. в рабо-¦

¦   ¦с межэлементными ¦     ¦(3.20) из комп-  ¦тах 2 - 11 карты  ¦

¦   ¦соединениями из  ¦     ¦лекта аккумуля-  ¦11                ¦

¦   ¦моноблока        ¦     ¦торщика Э 412    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(4.1) или комп-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), ванна для ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦слива электролита¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(5.5), сверлиль- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ный станок (2.4),¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦верстак (6.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦дрель (2.6), ко- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ловорот (3.23),  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦молоток (3.6),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦кернер (3.7),    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦сверло диам. 16  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦мм (3.12), от-   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦вертка 5,5 мм    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.3), ларь для  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦свинцовых отходов¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.17), кисть    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.16), совок    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(6.18)           ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Установить блоки ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦пластин в сборе с¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦боковыми ребрами ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на верстак       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Определить       ¦-    ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦внешним осмотром ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦место короткого  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦замыкания пластин¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Удалить старые   ¦-    ¦Пинцет (3.10)    ¦Пластины должны   ¦

¦   ¦сепараторы пооче-¦     ¦                 ¦быть раздвинуты на¦

¦   ¦редно из каждого ¦     ¦                 ¦расстояние, обес- ¦

¦   ¦блока пинцетом,  ¦     ¦                 ¦печивающее свобод-¦

¦   ¦предварительно   ¦     ¦                 ¦ное извлечение и  ¦

¦   ¦раздвинув пласти-¦     ¦                 ¦установку сепара- ¦

¦   ¦ны в сторону     ¦     ¦                 ¦торов             ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Выправить пласти-¦-    ¦Плоскогубцы      ¦См. примечание    ¦

¦   ¦ны, имеющие      ¦     ¦(3.11)           ¦                  ¦

¦   ¦коробление       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Правке подлежат пластины, имеющие стрелу прогиба более 3 мм.¦

¦Править необходимо осторожно, не  допуская  перегиба  пластин  и¦

¦осыпания активной массы                                         ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦7  ¦Установить новые ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦Сепараторы должны ¦

¦   ¦сепараторы пооче-¦     ¦деревянная под-  ¦быть установлены  ¦

¦   ¦редно в каждый   ¦     ¦кладка (6.20),   ¦рифленой стороной ¦

¦   ¦блок пластин, на-¦     ¦шаблон для сборки¦к положительной   ¦

¦   ¦чиная с середины ¦     ¦и сварки межэле- ¦пластине и высту- ¦

¦   ¦блока к краям    ¦     ¦ментных соедине- ¦пать над верхними ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ний из комплекта ¦кромкам пластин на¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1)    ¦3 - 4 (мм)        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦8  ¦Установить блоки ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦пластин в сборе  ¦     ¦деревянная под-  ¦работы см. в рабо-¦

¦   ¦с межэлементными ¦     ¦кладка (6.20),   ¦тах 12 - 17 карты ¦

¦   ¦соединениями в   ¦     ¦шаблон для сборки¦11                ¦

¦   ¦моноблоке        ¦     ¦и сварки межэле- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ментных соедине- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ний из комплекта ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦сварочный аппарат¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.3), отвертка  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦5,5 мм (3.3)     ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Произвести залив-¦-    ¦Ветошь (6.14),   ¦Поверхность масти-¦

¦   ¦ку аккумуляторной¦     ¦отражательная    ¦ки должна быть    ¦

¦   ¦батареи мастикой ¦     ¦печь (2.5), ковш ¦гладкой, блестя-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦для заливки мас- ¦щей, без вздутий и¦

¦   ¦                 ¦     ¦тики (3.30) из   ¦пузырений. Порядок¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦выполнения работы ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), стамеска  ¦см. в работах 3 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.4), газовая   ¦6 карты 7         ¦

¦   ¦                 ¦     ¦горелка из комп- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Установить акку- ¦-    ¦Тележка для      ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦батарей (1.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦стеллаж (6.3)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 15. Замена пластин

Общая  трудоемкость  -  143,0/84,0 (чел.-мин.).  Исполнитель  -

аккумуляторщик 3 - 4 разряда.

----T-----------------T-----T-----------------T------------------¬

¦ 1 ¦       2         ¦  3  ¦        4        ¦         5        ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦                Разборка аккумуляторной батареи                 ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦1  ¦Установить бата- ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦-                 ¦

¦   ¦рею на верстак   ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦2  ¦Вывернуть пробки ¦6/3  ¦Ключ для пробок  ¦-                 ¦

¦   ¦из заливочных    ¦     ¦аккумуляторов    ¦                  ¦

¦   ¦отверстий крышек ¦     ¦(3.20) из комп-  ¦                  ¦

¦   ¦аккумуляторов    ¦     ¦лекта приспособ- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лений ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦3  ¦Слить электролит ¦-    ¦Ванна для сливки ¦Для обеспечения   ¦

¦   ¦из аккумуляторной¦     ¦электролита      ¦полного сливания  ¦

¦   ¦батареи в ванну  ¦     ¦(5.5), часы (4.7)¦электролита акку- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦муляторная батарея¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦должна быть уста- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦новлена над ванной¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦в опрокинутом сос-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦тоянии на 2 - 3   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦(мин.)            ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦4  ¦Удалить старую   ¦-    ¦Отражательная    ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦мастику          ¦     ¦печь (2.5), ста- ¦работы см. в      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска с электро- ¦работах 1, 2      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦нагревателем     ¦карты 7           ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.14) или ста-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска столярная  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.4)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦5  ¦Снять крышки     ¦-    ¦Верстак (6.1),   ¦Порядок выполнения¦

¦   ¦аккумуляторов    ¦     ¦съемник крышек   ¦работы см. в рабо-¦

¦   ¦                 ¦     ¦аккумуляторов из ¦тах 1 - 9 карты 10¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦6  ¦Извлечь блок     ¦-    ¦Экстрактор для   ¦-                 ¦

¦   ¦пластин из секций¦     ¦извлечения блоков¦                  ¦

¦   ¦моноблока, захва-¦     ¦пластин из комп- ¦                  ¦

¦   ¦тив захватами    ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦экстрактора за   ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

¦   ¦штыри бареток    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦(рис. 11.26)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦7  ¦Повторить работу ¦-    ¦То же            ¦-                 ¦

¦   ¦N 6 для извлече- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ния остальных    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦блоков пластин   ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦   Разборка блоков пластин на полублоки и отдельные пластины    ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦8  ¦Вынуть 2 - 3     ¦-    ¦Пинцет (3.10)    ¦-                 ¦

¦   ¦сепаратора из    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦середины блока   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦пластин          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦9  ¦Разобрать блок   ¦-    ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦пластин на полу- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦блоки, разведя их¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦руками (рис.     ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦11.27)           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦10 ¦Установить полу- ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦блоки пластин на ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦верстак          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦11 ¦Собрать и уложить¦-    ¦То же            ¦-                 ¦

¦   ¦на верстак       ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦сепараторы для   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦дефектовки       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦12 ¦Разобрать дефект-¦-    ¦Свинцерез из     ¦-                 ¦

¦   ¦ный полублок на  ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦отдельные пласти-¦     ¦(2.1), сварочный ¦                  ¦

¦   ¦ны, выпиливая    ¦     ¦аппарат (2.3),   ¦                  ¦

¦   ¦годные пластины  ¦     ¦держатель с      ¦                  ¦

¦   ¦ножовкой или вы- ¦     ¦угольным электро-¦                  ¦

¦   ¦плавляя их ушки  ¦     ¦дом (3.21), бата-¦                  ¦

¦   ¦пламенем горелки ¦     ¦рея аккумулятор- ¦                  ¦

¦   ¦или угольным     ¦     ¦ная (6.24)       ¦                  ¦

¦   ¦электродом       ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦13 ¦Отделить негодные¦-    ¦Молоток (3.6)    ¦Молоток должен    ¦

¦   ¦пластины от мос- ¦     ¦                 ¦иметь заточку     ¦

¦   ¦тика баретки     ¦     ¦                 ¦шириной 25 - 30   ¦

¦   ¦ударами молотка  ¦     ¦                 ¦(мм)              ¦

¦   ¦(рис. 11.28)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦14 ¦Уложить годные   ¦-    ¦Ванна для промыв-¦-                 ¦

¦   ¦полублоки и от-  ¦     ¦ки батарей (5.2) ¦                  ¦

¦   ¦дельные пластины ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦на решетку ванны ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦с дистиллирован- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ной водой        ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦15 ¦Промыть полублоки¦-    ¦То же            ¦Промывать необхо- ¦

¦   ¦и пластины       ¦     ¦                 ¦димо в течение    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦25 - 30 (мин.),   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦перемешивая воду  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦сжатым воздухом   ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦16 ¦Слить воду из    ¦-    ¦-                ¦Извлечь полублоки ¦

¦   ¦ванны и извлечь  ¦     ¦                 ¦и пластины из ван-¦

¦   ¦полублоки и      ¦     ¦                 ¦ны через 5 - 10   ¦

¦   ¦пластины         ¦     ¦                 ¦(мин.) после слива¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦                Наварка и зачистка ушков пластин                ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦17 ¦Зачистить укоро- ¦-    ¦Щетка металличес-¦-                 ¦

¦   ¦ченное ушко      ¦     ¦кая (3.28) или   ¦                  ¦

¦   ¦пластины         ¦     ¦напильник (3.8)  ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦18 ¦Уложить пластину ¦-    ¦Шаблон из комп-  ¦-                 ¦

¦   ¦с укороченным    ¦     ¦лекта ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦ушком в шаблон   ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦19 ¦Наварить ушко    ¦-    ¦Сварочный аппарат¦Наваренный слой   ¦

¦   ¦пластины, сплав- ¦     ¦(2.3), шаблон из ¦должен быть выше  ¦

¦   ¦ляя свинец с при-¦     ¦комплекта ПТ 7300¦верхней полости   ¦

¦   ¦садочного прутка ¦     ¦(2.1)            ¦шаблона на 0,5 -  ¦

¦   ¦и одновременно   ¦     ¦                 ¦1,0 (мм)          ¦

¦   ¦заполняя свобод- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ную полость шаб- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦лона расплавлен- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ным свинцом (рис.¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦11.29)           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦20 ¦Снять пластину с ¦-    ¦Напильник (3.8)  ¦-                 ¦

¦   ¦шаблона          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦21 ¦Отпилить ушко    ¦-    ¦Напильник (3.8)  ¦-                 ¦

¦   ¦напильником до   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦номинальных      ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦размеров         ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦   Сборка аккумуляторной батареи. Сборка пластин в полублоке    ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦22 ¦Подобрать необхо-¦-    ¦Кондуктор для    ¦Ушки пластин долж-¦

¦   ¦димое количество ¦     ¦сборки и сварки  ¦ны выступать над  ¦

¦   ¦пластин одной по-¦     ¦пластин в        ¦гребенкой на 3 - 4¦

¦   ¦лярности и уста- ¦     ¦полублоке из     ¦(мм). Пластины    ¦

¦   ¦новить в кондук- ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦полублока должны  ¦

¦   ¦тор для сборки   ¦     ¦(2.1)            ¦иметь примерно    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦одинаковое техни- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ческое состояние  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦23 ¦Установить в пазы¦-    ¦То же            ¦-                 ¦

¦   ¦кондуктора вилоч-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ную изложницу и  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦закрепить ее по- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦воротом запорных ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦рукояток (рис.   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦11.30)           ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦24 ¦Установить в     ¦-    ¦Кондуктор для    ¦Баретка должна    ¦

¦   ¦гнездо вилочной  ¦     ¦сборки и сварки  ¦быть установлена  ¦

¦   ¦изложницы баретку¦     ¦пластин в        ¦вертикально до    ¦

¦   ¦(рис. 11.30)     ¦     ¦полублоке из     ¦упора в ушки плас-¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦тин так, чтобы ось¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦штыря баретки на- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ходилась в плос-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦кости симметрии   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦комплекта пластин,¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦подлежащих сборке ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦25 ¦Сварить пластины ¦-    ¦Сварочный аппарат¦Пластины должны   ¦

¦   ¦в полублоке (рис.¦     ¦(2.3)            ¦быть сварены в по-¦

¦   ¦11.30)           ¦     ¦                 ¦лублоке расплавле-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦нием основания    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦штыря баретки и   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ушков пластин с   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦одновременным за- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦полнением вилочной¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦изложницы расплав-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ленным свинцом с  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦присадочного      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦прутка            ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦26 ¦Снять вилочную   ¦-    ¦Кондуктор для    ¦Вилочная изложница¦

¦   ¦изложницу пово-  ¦     ¦сборки и сварки  ¦должна сниматься  ¦

¦   ¦ротом рукоятки   ¦     ¦пластин в полу-  ¦не ранее чем через¦

¦   ¦кондуктора       ¦     ¦блоке из комплек-¦2 (мин.) после    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та ПТ 7300 (2.1) ¦сварки, после за- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦твердевания свинца¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦27 ¦Извлечь сваренный¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦Поверхность мости-¦

¦   ¦полублок из гре- ¦     ¦                 ¦ка баретки должна ¦

¦   ¦бенки кондуктора,¦     ¦                 ¦быть монолитной,  ¦

¦   ¦установив его на ¦     ¦                 ¦ровной, без прили-¦

¦   ¦верстак, и       ¦     ¦                 ¦вов и заусенцев.  ¦

¦   ¦осмотреть        ¦     ¦                 ¦Ушки пластин долж-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ны прочно держать-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ся в мостике      ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦баретки           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦28 ¦Удалить подтеки  ¦-    ¦Стамеска столяр- ¦Ширина стамески   ¦

¦   ¦свинца, образо-  ¦     ¦ная (3.4)        ¦должна быть на    ¦

¦   ¦вавшиеся между   ¦     ¦                 ¦1,5 - 2,0 (мм)    ¦

¦   ¦пластинами (рис. ¦     ¦                 ¦меньше расстояния ¦

¦   ¦11.31)           ¦     ¦                 ¦между пластинами  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦и полублоками     ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦               Сборка полублоков пластин в блоки                ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦29 ¦Вставить полубло-¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦Для батареи 6СТ-45¦

¦   ¦ки один в другой ¦     ¦                 ¦крайние пластины  ¦

¦   ¦так, чтобы поло- ¦     ¦                 ¦должны быть поло- ¦

¦   ¦жительные и отри-¦     ¦                 ¦жительными        ¦

¦   ¦цательные пласти-¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ны чередовались и¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦каждая крайняя   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦пластина блока   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦была отрицатель- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ной              ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦30 ¦Установить блок  ¦-    ¦Подставка (6.21) ¦-                 ¦

¦   ¦пластин на под-  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦ставку так, чтобы¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦штыри баретки    ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦вошли в отверстия¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦подставки в мос- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦тики полублоков  ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦(рис. 11.32)     ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦31 ¦Установить сепа- ¦-    ¦То же            ¦Сепараторы должны ¦

¦   ¦раторы в блок    ¦     ¦                 ¦быть установлены  ¦

¦   ¦пластины, начиная¦     ¦                 ¦рифленой стороной ¦

¦   ¦с середины к     ¦     ¦                 ¦к положительной   ¦

¦   ¦краям            ¦     ¦                 ¦пластине и высту- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦пать над верхними ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦кромками пластины ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦на 3 - 4 (мм) и   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦боковыми - на 2 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦3 (мм)            ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦32 ¦Вынуть собранный ¦-    ¦То же            ¦Положительные и   ¦

¦   ¦блок пластин из  ¦     ¦                 ¦отрицательные     ¦

¦   ¦подставки и про- ¦     ¦                 ¦пластины полубло- ¦

¦   ¦верить качество  ¦     ¦                 ¦ков должны быть   ¦

¦   ¦сборки внешним   ¦     ¦                 ¦изолированы друг  ¦

¦   ¦осмотром         ¦     ¦                 ¦от друга сепарато-¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦рами              ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦              Установка в моноблок блоков пластин               ¦

+---T-----------------T-----T-----------------T------------------+

¦33 ¦Установить моно- ¦-    ¦Верстак (6.1)    ¦-                 ¦

¦   ¦блок батареи в   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦верстак          ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦34 ¦Вставить собран- ¦-    ¦То же            ¦Расположение бло- ¦

¦   ¦ные блоки пластин¦     ¦                 ¦ков пластин в     ¦

¦   ¦в секции монобло-¦     ¦                 ¦смежных секциях   ¦

¦   ¦ка, соблюдая че- ¦     ¦                 ¦моноблока должно  ¦

¦   ¦редование поляр- ¦     ¦                 ¦обеспечивать пос- ¦

¦   ¦ности            ¦     ¦                 ¦ледовательное со- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦единение аккуму-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ляторов между со- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦бой. Блоки должны ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦быть установлены  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦до упора ножками в¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦опорные призмы    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦моноблока         ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦35 ¦Установить на    ¦-    ¦-                ¦-                 ¦

¦   ¦верхние кромки   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦сепараторов пре- ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦дохранительные   ¦     ¦                 ¦                  ¦

¦   ¦щитки            ¦     ¦                 ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦36 ¦Установить крышки¦-    ¦Деревянный моло- ¦Щели между крышка-¦

¦   ¦аккумуляторов до ¦     ¦ток (3.5),       ¦ми и стенками мо- ¦

¦   ¦упора в выступы  ¦     ¦напильник (3.8)  ¦ноблока должны    ¦

¦   ¦моноблока без    ¦     ¦                 ¦быть уплотнены ас-¦

¦   ¦перекосов        ¦     ¦                 ¦бестовым шнуром.  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦Если крышки туго  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦входят в посадоч- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦ные места, их не- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦обходимо опилить  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦по наружным кром- ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦кам и осадить     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦легкими ударами   ¦

¦   ¦                 ¦     ¦                 ¦молотка           ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦37 ¦Сварить межэле-  ¦-    ¦Щетка металличес-¦Порядок выполнения¦

¦   ¦ментные соедине- ¦     ¦кая (3.28), шаб- ¦работы см. в рабо-¦

¦   ¦ния и наплавить  ¦     ¦лон для сварки   ¦тах 11 и 12 карты ¦

¦   ¦полюсные выводы  ¦     ¦межэлементных    ¦10, работах 4 - 6 ¦

¦   ¦                 ¦     ¦соединений из    ¦карты 9 и работах ¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦2 - 6 карты 8     ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), шаблоны   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦для наварки по-  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦люсных выводов из¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦комплекта ПТ 7300¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1), сварочный ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦аппарат (2.3),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦отвертка 5,5 мм  ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.3), молоток   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦деревянный (3.5),¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦тиснитель поляр- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ности из комплек-¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦та приспособлений¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦ПТ 7300 (2.1),   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦молоток (3.6)    ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦38 ¦Залить мастику   ¦-    ¦Ветошь (6.14)    ¦Поверхность масти-¦

¦   ¦                 ¦     ¦или отражательная¦ки должна быть    ¦

¦   ¦                 ¦     ¦печь (2.5), ковш ¦гладкой, блестя-  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦для заливки мас- ¦щей, без вздутий и¦

¦   ¦                 ¦     ¦тики из комплекта¦пузырей. Порядок  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦приспособлений ПТ¦выполнения работы ¦

¦   ¦                 ¦     ¦7300 (2.1), ста- ¦см. в работах 3 - ¦

¦   ¦                 ¦     ¦меска столярная  ¦6 карты 7         ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(3.4), горелка   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦газовая из комп- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лекта приспособ- ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦лений ПТ 7300    ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦(2.1)            ¦                  ¦

+---+-----------------+-----+-----------------+------------------+

¦39 ¦Установить акку- ¦-    ¦Стеллаж (6.3),   ¦-                 ¦

¦   ¦муляторную бата- ¦     ¦тележка для      ¦                  ¦

¦   ¦рею на стеллаж   ¦     ¦транспортировки  ¦                  ¦

¦   ¦для хранения     ¦     ¦аккумуляторных   ¦                  ¦

¦   ¦                 ¦     ¦батарей (1.1)    ¦                  ¦

L---+-----------------+-----+-----------------+-------------------

Карта 16. Дефектовка деталей аккумуляторной батареи

Общая  трудоемкость  -  24,0/19,0  (чел.-мин.).  Исполнитель  -

аккумуляторщик 4 разряда.

--------------T-----------T------------------------T-------------¬

¦Наименование ¦ Средство  ¦       Размер, мм       ¦ Заключение  ¦

¦   дефекта   ¦ измерения +------------------------+             ¦

¦             ¦и контроля ¦Номинальный¦ Допустимый ¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦без ремонта ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦      1      ¦     2     ¦     3     ¦     4      ¦      5      ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦1. Сквозная  ¦Осмотр,    ¦Показания вакуумметра   ¦Браковать с  ¦

¦трещина в    ¦манометр   ¦или манометра при испы- ¦использова-  ¦

¦стенке моно- ¦(4.18),    ¦тании на герметичность  ¦нием годных  ¦

¦блока (рис.  ¦вакуумметр ¦в течение 3 + 5 (с) пу- ¦деталей      ¦

¦11.33)       ¦(4.19),    ¦тем создания давления,  ¦             ¦

¦             ¦секундомер ¦пониженного или повышен-¦             ¦

¦             ¦(4.5)      ¦ного по сравнению с ат- ¦             ¦

¦             ¦           ¦мосферным на (20 +/-    ¦             ¦

¦             ¦           ¦1,33) кПа/(150 +/- 10)  ¦             ¦

¦             ¦           ¦мм рт. ст.              ¦             ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦2. Трещины и ¦То же      ¦То же                   ¦Ремонтировать¦

¦расслоение   ¦           ¦                        ¦с перезалив- ¦

¦заливочной   ¦           ¦                        ¦кой мастики  ¦

¦мастики      ¦           ¦                        ¦             ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦3. Сквозная  ¦То же      ¦То же                   ¦Заменить     ¦

¦трещина на   ¦           ¦                        ¦крышку       ¦

¦крышке или   ¦           ¦                        ¦             ¦

¦обломы любого¦           ¦                        ¦             ¦

¦характера и  ¦           ¦                        ¦             ¦

¦расположения ¦           ¦                        ¦             ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦4. Ослабление¦Осмотр,    ¦См. технические условия ¦Заменить     ¦

¦крепления, а ¦манометр   ¦к дефекту 1             ¦выводы и     ¦

¦также отсут- ¦(4.18),    ¦                        ¦перемычки    ¦

¦ствие герме- ¦вакуумметр ¦                        ¦             ¦

¦тичности вы- ¦(4.19),    ¦                        ¦             ¦

¦водов и пере-¦секундомер ¦                        ¦             ¦

¦мычек        ¦(4.5)      ¦                        ¦             ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦- Короткое   ¦Пробник ак-¦Отсутствие напряжения   ¦Заменить     ¦

¦замыкание    ¦кумулятор- ¦                        ¦сепараторы,  ¦

¦разноименных ¦ный Э 107, ¦                        ¦электроды,   ¦

¦электродов   ¦Э 108 (4.4)¦                        ¦очистить дно ¦

¦             ¦           ¦                        ¦бака         ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦- Недостаточ-¦То же      ¦При контрольном разряде ¦То же        ¦

¦ная электри- ¦           ¦10-часовым режимом до   ¦             ¦

¦ческая       ¦           ¦напряжения 1,7 (В) на   ¦             ¦

¦емкость      ¦           ¦одном из аккумуляторов  ¦             ¦

¦батареи:     ¦           ¦батареи емкость должна  ¦             ¦

¦             ¦           ¦быть не менее, Ач       ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------T------------+-------------+

¦6СТ-55       ¦-          ¦50,0       ¦47,5        ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-60       ¦-          ¦54,0       ¦51,3        ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-75       ¦-          ¦68,0       ¦64,6        ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-90       ¦-          ¦81,0       ¦77,0        ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-105      ¦-          ¦95,0       ¦90,3        ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-150      ¦-          ¦135,0      ¦128,3       ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-182      ¦-          ¦165,0      ¦156,0       ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6СТ-190      ¦-          ¦170,0      ¦161,5       ¦-            ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦5. Окисление ¦Осмотр     ¦-          ¦-           ¦Промыть,     ¦

¦полюсных     ¦           ¦           ¦            ¦зачистить    ¦

¦выводов      ¦           ¦           ¦            ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦6. Поврежде- ¦Осмотр     ¦-          ¦Допускается ¦Заменить     ¦

¦ние резьбы   ¦           ¦           ¦срыв не бо- ¦крышку       ¦

¦под пробку в ¦           ¦           ¦лее 2-х ни- ¦             ¦

¦крышке акку- ¦           ¦           ¦ток резьбы  ¦             ¦

¦мулятора,    ¦           ¦           ¦            ¦             ¦

¦рис. 11.33   ¦           ¦           ¦            ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦    Примечание:                                                 ¦

¦    Испытание батарей на герметичность проводить без электролита¦

+----------------------------------------------------------------+

¦                     Сепаратор (рис. 11.34)                     ¦

+-------------T-----------T-----------T------------T-------------+

¦- Трещины    ¦Осмотр     ¦-          ¦-           ¦Браковать    ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦- Разрушение ¦Осмотр     ¦-          ¦-           ¦Браковать    ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦                     Моноблок (рис. 11.35)                      ¦

+-------------T-----------T-----------T------------T-------------+

¦1. Сквозные  ¦Осмотр     ¦-          ¦      -     ¦Браковать    ¦

¦трещины на   ¦           ¦           ¦            ¦             ¦

¦перегородках ¦           ¦           ¦            ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦ Электрод положительный в сборе, электрод отрицательный в сборе ¦

¦                          (рис. 11.36)                          ¦

+-------------T-----------T-----------T------------T-------------+

¦- Поверхност-¦Осмотр     ¦Отсутствие ¦Отдельные   ¦-            ¦

¦ная сульфата-¦           ¦           ¦легко сти-  ¦             ¦

¦ция          ¦           ¦           ¦раемые пятна¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦не более 50%¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦поверхности ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦- Зеленый    ¦Осмотр     ¦Не допускается          ¦Браковать    ¦

¦налет на     ¦           ¦                        ¦             ¦

¦отрицательных¦           ¦                        ¦             ¦

¦электродах   ¦           ¦                        ¦             ¦

+-------------+-----------+------------------------+-------------+

¦1. Коробление¦Осмотр     ¦Не допускается          ¦Браковать    ¦

¦токоотвода   ¦           ¦                        ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------T------------+-------------+

¦2. Выкрашива-¦Осмотр     ¦-          ¦Не более 5  ¦Браковать    ¦

¦ние активной ¦           ¦           ¦ячеек в раз-¦             ¦

¦массы из ре- ¦           ¦           ¦ных местах и¦             ¦

¦шетки        ¦           ¦           ¦не более од-¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦ной ячейки  ¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦под ушком   ¦             ¦

¦             ¦           ¦           ¦токоотвода  ¦             ¦

+-------------+-----------+-----------+------------+-------------+

¦- облом      ¦Осмотр     ¦Не допускается          ¦Наплавить    ¦

¦токоотвода   ¦           ¦                        ¦             ¦

L-------------+-----------+------------------------+--------------

11.6. Материалы и детали, используемые

при ТО и ремонте стартерных аккумуляторных батарей,

и технические требования, предъявляемые к ним

При  ТО  и ремонте свинцовых стартерных аккумуляторных  батарей

применяются следующие материалы и детали:

11.6.1. Моноблоки

Батареи должны собираться в моноблоках из эбонита по ГОСТ 6980-

76Е или пластических масс по ГОСТ 7883-82, а также в моноблоках  из

других   материалов,  которые  по  своим  качествам   не   уступают

указанным  материалам по нормативно-технической  документации.  При

ремонте    аккумуляторных    батарей,    имеющих    моноблоки    из

асфальтопековой  пластмассы  с  кислотостойкими  вставками  или  из

эбонита,  допускается неоднократное их использование. Моноблоки  не

должны иметь течи и просачивания электролита.

11.6.2. Пластины

Пластины  положительные и отрицательные должны  соответствовать

техническим   условиям  35  ЭП-214-63.  Размеры   положительных   и

отрицательных пластин приведены в таблице 6.3.

11.6.3. Сепараторы

Сепараторы для батарей должны изготавливаться из кислотостойких

материалов.    Сепараторы,   выполненные    из    мипора,    должны

соответствовать  ТУ 38-165-1582-83, мипласта - ТУ 6-05-1185-75,  ТУ

6-19-081-166-84.  Синтетические  сепараторы,  не  имеющие   трещин,

сквозных  отверстий  и  сколов углов,  при  ремонте  батарей  могут

использоваться повторно.

11.6.4. Перфорированные и предохранительные щитки

Предохранительные щитки изготавливаются из винипласта и  других

кислотостойких  материалов. При ремонте  батарей  предохранительные

щитки, не имеющие трещин и сколов, могут использоваться повторно.

11.6.5. Крышки аккумуляторов

Крышки,  не  имеющие сквозных трещин, срыва резьбы  заливочного

отверстия,  сколов  углов и кромок, а также  повреждений  свинцовых

втулок, при ремонте батарей можно использовать повторно.

11.6.6. Шнуровой асбест

Используется   для  заделки  мест  сопряжения  между   крышками

аккумуляторов и стенками моноблока (ГОСТ 3413-86).

11.6.7. Заливочная мастика

Для герметизации мест сопряжения между крышками аккумуляторов и

стенками   моноблока   применяется  заливочная   мастика.   Мастику

приготавливают по следующему рецепту:

-  битум  нефтяной  специальный (ГОСТ  8771-76)  -  73  -  78%,

допускается применение нефтяного битума N 5 (ГОСТ 6617-76) - 76%;

-  масло авиационное марки МК-22, МС-20 или МС-14 (ГОСТ  21743-

76).

Мастика  должна  быть однородной и влагонепроницаемой.  Мастику

приготавливают в электротигле. В тигель загружают размельченный  на

мелкие  куски  битум, который расплавляется при температуре  180  -

200   -C  при  постоянном  перемещении.  Для  ускорения  плавки   и

облегчения  перемешивания к битуму добавляют половину  рецептурного

масла,  после  чего продолжают варить мастику в  течение  45  -  60

(мин.).  Затем  в  мастику  добавляют остальное  количество  масла.

После  этого при непрерывном перемешивании мастику варят в  течение

1  -  1,5  часа при температуре 180 - 200 -C, приготовление мастики

заканчивают, если расплавленная масса становится однородной.  Общая

продолжительность варки мастики 2 - 2,5 часа.

Приготовленная мастика должна обладать следующими свойствами:

-  при  нагревании  до  температуры 160  -  180  -C  становится

легкоподвижной;

-  при  остывании  не  расслаивается и не дает  в  нижнем  слое

желтого осадка;

-   при   заливке  аккумуляторных  батарей  мастика  не  должна

пениться, не давать пузырей и не дымить;

- в изломе иметь однородное плотное строение;

- прочно держаться на эбоните и пластмассе;

-  при  температуре  60  -C в течение  5  часов  не  стекать  с

эбонитовой пластинки, установленной под углом 45-;

- при температуре минус 40 -C не растрескиваться.

11.6.8. Электролит

В  качестве  электролита для свинцовых аккумуляторов  применяют

водный  раствор  серной кислоты. Расход кислоты и  дистиллированной

воды  на  приготовление  электролита приведен  в  табл.  11.7.  Для

приготовления    электролита   используется   специальная    серная

аккумуляторная   кислота  высшего  сорта  согласно   ГОСТ   667-73.

Содержание  серной  кислоты должно быть не  менее  94%.  Наибольшее

допустимое количество примесей (в %) приведено в таблице ниже:

Нелетучий осадок                                   0,03

Марганец                                           0,00005

Железо                                             0,006

Мышьяк                                             0,00005

Хлор                                               0,0005

Окислы азота                                       0,00005.

Кислоту   серную   аккумуляторную  предприятия   автомобильного

транспорта   получают  в  стеклянных  бутылях  по  ГОСТ   14182-80.

Стеклянные    бутыли    должны   иметь   притертые    пробки    или

навинчивающиеся    полиэтиленовые   или    пластмассовые    крышки.

Стеклянные   бутыли  упаковываются  в  деревянные   обрешетки   или

деревянные  ящики, края которых должны быть выше  уровня  горловины

бутылей  не менее чем на 30 (мм). Снизу и с боков бутыли  тщательно

обкладывают  соломой  или  мягкой  древесной  структурой.  К  горлу

бутыли   подвязывают  деревянную  бирку,  на  которой  указываются:

наименование   предприятия-изготовителя;   наименование   продукта;

сорт;  номер партии; дата отгрузки; масса нетто; штамп технического

контроля;  обозначение  стандарта.  Аккумуляторная  кислота  должна

храниться  в  стеклянных бутылях, в которых она транспортировалась,

в   закрытом  складском  помещении,  при  этом  срок  хранения   не

ограничен.   Расход  аккумуляторной  серной  кислоты,   электролита

плотностью   1,4   (г/куб.   см)   и   дистиллированной   воды   на

приготовление  электролита для заливки  батарей  приведен  в  табл.

11.7.

Таблица 11.7

РАСХОД АККУМУЛЯТОРНОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ,

ЭЛЕКТРОЛИТА ПЛОТНОСТЬЮ 1,4 (Г/КУБ. СМ) И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОЛИТА ПЛОТНОСТЬЮ 1,4 (Г/КУБ. СМ) И ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ

ВОДЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ЗАЛИВКИ

БАТАРЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

--------T---------T---------T-----------------T------------------¬

¦  Тип  ¦Потребное¦Плотность¦     Кол-во      ¦      Кол-во      ¦

¦батареи¦кол-во   ¦приготав-¦   компонентов,  ¦   компонентов,   ¦

¦       ¦электро- ¦ливаемого¦ расходуемых на  ¦  расходуемых на  ¦

¦       ¦лита на  ¦электро- ¦ одну батарею, л ¦ одну батарею, л  ¦

¦       ¦одну ба- ¦лита при +------T----------+------T-----------+

¦       ¦тарею, л ¦15 -C    ¦Дис-  ¦Электролит¦Дис-  ¦Серная кис-¦

¦       ¦         ¦         ¦тилли-¦плотно-   ¦тилли-¦лота плот- ¦

¦       ¦         ¦         ¦рован-¦стью 1,4  ¦рован-¦ностью 1,83¦

¦       ¦         ¦         ¦ная   ¦г/куб. см ¦ная   ¦г/куб. см  ¦

¦       ¦         ¦         ¦вода  ¦при 15 -C ¦вода  ¦при 15 -C  ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦   1   ¦    2    ¦    3    ¦  4   ¦    5     ¦  6   ¦     7     ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦3СТ-150¦   4,8   ¦  1,210  ¦2,440 ¦   2,360  ¦3,820 ¦   0,980   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦2,320 ¦   2,480  ¦3,770 ¦   1,030   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦2,200 ¦   2,600  ¦3,730 ¦   1,070   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦1,950 ¦   2,850  ¦3,610 ¦   1,190   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦1,700 ¦   3,100  ¦3,510 ¦   1,290   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦1,570 ¦   3,230  ¦3,460 ¦   1,340   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦1,440 ¦   3,360  ¦3,400 ¦   1,400   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦1,320 ¦   3,480  ¦3,360 ¦   1,440   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦1,180 ¦   3,620  ¦3,300 ¦   1,500   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,790 ¦   4,010  ¦3,140 ¦   1,660   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   4,800  ¦3,810 ¦   1,990   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-45 ¦   3,0   ¦  1,210  ¦1,530 ¦   1,470  ¦2,390 ¦   0,610   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦1,450 ¦   1,550  ¦2,360 ¦   0,640   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦1,380 ¦   1,620  ¦2,330 ¦   0,670   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦1,220 ¦   1,780  ¦2,260 ¦   0,740   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦1,060 ¦   1,940  ¦2,190 ¦   0,810   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦0,980 ¦   2,020  ¦2,160 ¦   0,840   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦0,900 ¦   2,100  ¦2,130 ¦   0,870   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦0,820 ¦   2,180  ¦2,100 ¦   0,900   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦0,740 ¦   2,260  ¦2,060 ¦   0,940   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,500 ¦   2,500  ¦1,960 ¦   1,040   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   3,000  ¦1,750 ¦   1,250   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-55 ¦   3,8   ¦  1,210  ¦1,930 ¦   1,870  ¦3,030 ¦   0,770   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦1,840 ¦   1,960  ¦2,980 ¦   0,820   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-60 ¦    -    ¦  1,230  ¦1,740 ¦   2,060  ¦2,940 ¦   0,860   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦1,550 ¦   2,250  ¦2,860 ¦   0,940   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦1,340 ¦   2,460  ¦2,780 ¦   1,020   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦1,250 ¦   2,550  ¦2,740 ¦   1,060   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦1,140 ¦   2,660  ¦2,690 ¦   1,110   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦1,040 ¦   2,760  ¦2,650 ¦   1,150   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦0,940 ¦   2,860  ¦2,610 ¦   1,190   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,630 ¦   3,170  ¦2,490 ¦   1,310   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   3,800  ¦2,220 ¦   1,580   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-75 ¦   5,0   ¦  1,210  ¦2,540 ¦   2,460  ¦3,980 ¦   1,020   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦2,420 ¦   2,580  ¦3,930 ¦   1,070   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦2,250 ¦   2,750  ¦3,870 ¦   1,130   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦2,030 ¦   2,970  ¦3,760 ¦   1,240   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦1,770 ¦   3,230  ¦3,650 ¦   1,350   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦1,640 ¦   3,360  ¦3,600 ¦   1,400   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦1,500 ¦   3,500  ¦3,540 ¦   1,460   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦1,370 ¦   3,630  ¦3,490 ¦   1,510   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦1,230 ¦   3,770  ¦3,430 ¦   1,570   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,820 ¦   4,180  ¦3,260 ¦   1,740   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   5,000  ¦2,930 ¦   2,070   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-90 ¦   6,0   ¦  1,210  ¦3,050 ¦   2,950  ¦4,780 ¦   1,220   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦2,900 ¦   3,100  ¦4,720 ¦   1,280   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦2,750 ¦   3,250  ¦4,650 ¦   1,350   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦2,440 ¦   3,560  ¦4,530 ¦   1,470   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦2,120 ¦   3,860  ¦4,390 ¦   1,610   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦1,960 ¦   4,040  ¦4,330 ¦   1,670   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦1,800 ¦   4,200  ¦4,250 ¦   1,750   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦1,640 ¦   4,360  ¦4,180 ¦   1,820   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦1,480 ¦   4,520  ¦4,120 ¦   1,860   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,990 ¦   5,010  ¦3,930 ¦   2,070   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   6,000  ¦3,520 ¦   2,490   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-132¦   8,0   ¦  1,210  ¦4,080 ¦   3,920  ¦6,370 ¦   1,630   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦3,880 ¦   4,120  ¦6,280 ¦   1,720   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦3,760 ¦   4,240  ¦6,200 ¦   1,800   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦3,260 ¦   4,740  ¦6,030 ¦   1,970   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦2,830 ¦   5,170  ¦5,860 ¦   2,140   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦2,620 ¦   5,380  ¦5,760 ¦   2,240   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦2,400 ¦   5,600  ¦5,680 ¦   2,320   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦2,190 ¦   5,810  ¦5,600 ¦   2,400   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦1,970 ¦   6,030  ¦5,520 ¦   2,480   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦1,320 ¦   6,600  ¦5,200 ¦   2,800   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   8,000  ¦4,670 ¦   3,330   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-182¦  11,5   ¦  1,210  ¦5,850 ¦   5,650  ¦9,150 ¦   2,350   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦5,280 ¦   5,940  ¦9,040 ¦   2,460   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦5,280 ¦   6,220  ¦8,910 ¦   2,590   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦4,680 ¦   6,820  ¦8,670 ¦   2,830   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦4,070 ¦   7,430  ¦8,420 ¦   3,080   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦3,760 ¦   7,740  ¦8,280 ¦   3,220   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦3,450 ¦   8,050  ¦8,160 ¦   3,340   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦3,150 ¦   8,350  ¦8,050 ¦   3,450   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦2,830 ¦   8,670  ¦7,930 ¦   3,570   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦1,890 ¦   9,610  ¦7,470 ¦   4,030   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦  11,500  ¦6,710 ¦   4,790   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-190¦  12,0   ¦  1,210  ¦6,110 ¦   5,890  ¦9,550 ¦   2,450   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦5,800 ¦   6,200  ¦9,430 ¦   2,570   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦5,500 ¦   6,500  ¦9,300 ¦   2,700   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦4,880 ¦   7,120  ¦9,050 ¦   2,950   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦4,250 ¦   7,750  ¦8,780 ¦   3,220   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦3,920 ¦   8,080  ¦8,640 ¦   3,360   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦3,600 ¦   8,400  ¦8,520 ¦   3,480   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦3,280 ¦   8,720  ¦8,400 ¦   3,600   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦2,950 ¦   9,050  ¦8,280 ¦   3,720   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦1,980 ¦  10,020  ¦7,800 ¦   4,200   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦  12,000  ¦7,000 ¦   5,000   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-50 ¦   3,5   ¦  1,210  ¦1,780 ¦   1,720  ¦2,780 ¦   0,720   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦1,690 ¦   1,810  ¦2,750 ¦   0,750   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦1,600 ¦   1,900  ¦2,710 ¦   0,790   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦ -     ¦    -    ¦  1,250  ¦1,420 ¦   2,080  ¦2,640 ¦   0,860   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦1,240 ¦   2,260  ¦2,560 ¦   0,940   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦1,140 ¦   2,360  ¦2,520 ¦   0,980   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦1,050 ¦   2,450  ¦2,480 ¦   1,020   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦0,960 ¦   2,540  ¦2,450 ¦   1,050   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦0,860 ¦   2,640  ¦2,410 ¦   1,090   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦0,570 ¦   2,930  ¦2,270 ¦   1,230   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   3,500  ¦2,040 ¦   1,460   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦6СТ-105¦   7,0   ¦  1,21   ¦3,560 ¦   3,440  ¦5,570 ¦   1,430   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,220  ¦3,380 ¦   3,620  ¦5,500 ¦   1,500   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,230  ¦3,210 ¦   3,790  ¦5,420 ¦   1,580   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,250  ¦2,850 ¦   4,150  ¦5,270 ¦   1,730   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,270  ¦2,470 ¦   4,530  ¦5,120 ¦   1,880   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,280  ¦2,290 ¦   4,710  ¦5,040 ¦   1,960   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,290  ¦2,100 ¦   4,900  ¦4,970 ¦   2,030   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,300  ¦1,920 ¦   5,080  ¦4,900 ¦   2,100   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,310  ¦1,720 ¦   5,280  ¦4,830 ¦   2,170   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,340  ¦1,150 ¦   5,850  ¦4,550 ¦   2,450   ¦

+-------+---------+---------+------+----------+------+-----------+

¦-      ¦    -    ¦  1,400  ¦0,000 ¦   7,000  ¦4,080 ¦   2,920   ¦

L-------+---------+---------+------+----------+------+------------

Дистиллированная вода

Дистиллированная  вода по  своим  физико-химическим  свойствам

должна   соответствовать   требованиям  и  нормам  по   содержанию

примесей, указанных ниже (в мг/л по ГОСТ 6709-72):

Остаток после выпаривания                                5,0

Остаток после прокаливания                               1,0

Аммиак и амнийные соли                                   0,02

Нитраты                                                  0,20

Сульфаты                                                 0,50

Хлориды                                                  0,02

Алюминий                                                 0,05

Железо                                                   0,05

Кальций                                                  0,80

Медь                                                     0,02

Свинец                                                   0,05

Цинк                                                     0,20

Вещества, восстанавливающие КМnО                         0,08.

4

Удельная  электрическая  проводимость   дистиллированной  воды

-4   -1    -1

при 20 -C равна 5 x 10   Ом   x М  , а pH составляет  5,4  -  6,6.

Для  получения  дистиллированной   воды   применяют   дистилляторы

различной производительности: Д-1, Д-2, Д-4, АД-10. Ниже приведены

основные технические данные дистиллятора Д-4:

Габаритные размеры, мм                         360 x 220 x 700

Масса, кг                                      13,5

Потребляемая мощность, кВт                     3,6

Напряжение питания, В                          220

Производительность, л/ч                        4 +/- 0,3.

Свинцово-сурьмянистый сплав приготавливают  в  электротигле.  В

электротигель  загружают половину потребного  количества  свинца  и

расплавляют   его   при  температуре  350  -  400   -C,   затем   в

расплавленный  свинец  добавляют сурьму в  количестве  3  -  5%  от

общего   количества  свинца.  Сурьму  перед  загрузкой   в   тигель

размельчают  на  куски 25 - 30 (мм). Температура  при  расплавлении

сурьмы  должна  быть  в пределах 500 - 550 -C.  После  расплавления

сурьмы   в   тигель   добавляют   оставшееся   количество   свинца,

необходимое   для  получения  сплава.  Температура   сплава   после

расплавления  оставшегося свинца должна поддерживаться  в  пределах

400   -   450   -C.  Время  приготовления  сплава  при   соблюдении

температуры,  указанной выше, составляет 3  -  4  часа.  В  течение

всего   процесса   приготовления  сплав   необходимо   перемешивать

стальным прутком. Для уменьшения угара металла поверхность  жидкого

сплава    необходимо    засыпать   древесным    углем.    Полностью

расплавленный сплав перемешивают деревянной палочкой.  Палочка  при

этом   слегка   обугливается,   и  образующиеся   газы   вспенивают

расплавленную  массу,  и  окислы всплывают на  поверхность.  Окислы

удаляются  при  помощи черпака с небольшим отверстием  на  дне  для

стекания  годного сплава. Для приготовления деталей  аккумуляторных

батарей используется и металл деталей разобранных батарей.

11.6.9. Подготовка литейных форм

Перед   отливкой  деталей  форму  рекомендуется  разогреть   до

температуры  150  -  200  -C, после разогрева  рабочую  поверхность

формы  зачищают  мягкой стальной или латунной щеткой,  припудривают

тальком   или   коптят  ацетиленовым  пламенем.  Это  предотвращает

прилипание деталей после отливки.

11.6.10. Отливка деталей

Сплав в форму заливают из стального черпака непрерывной струей,

так  как  разрыв  струи  может  привести  к  нарушению  целостности

отливаемой  детали. Заполнение формы сплавом должно происходить  со

скоростью,   достаточной  для  того,  чтобы   сплав   остывал,   не

загустевая.  Температура сплава при отливе должна быть  450  -  500

-C. Детали из формы извлекают через 6 - 10 (сек.) после отливки.

11.6.11. Свинцово-сурьмянистый сплав

Из   свинцово-сурьмянистого   сплава   отливают   при   ремонте

аккумуляторных  батарей  баретки, межэлементные  соединения  и  др.

детали.

11.6.12. Приготовление сплава

Сырьем для приготовления сплава служит свинец чистый марок  С0,

С1,  С2  по  ГОСТ 3778-77Е (табл. 11.8). Свинец: марки,  химический

состав (в %) и технические требования (по ГОСТ 3778-77Е).

Таблица 11.8

------------T--------T---------T---------T------T------T---------¬

¦Обозначение¦ Свинец,¦ Серебро ¦  Медь   ¦ Цинк ¦Висмут¦ Мышьяк  ¦

¦   марок   ¦не менее¦         ¦         ¦      ¦      ¦         ¦

¦           +--------+---------+---------+------+------+---------+

¦           ¦         Массовая  доля примесей, не более          ¦

+-----------+--------T---------T---------T------T------T---------+

¦           ¦        ¦      -4 ¦      -4 ¦      ¦      ¦      -4 ¦

¦С0         ¦ 99,992 ¦3 x 10   ¦5 x 10   ¦0,001 ¦0,004 ¦5 x 10   ¦

+-----------+--------+---------+---------+------+------+---------+

¦С1         ¦ 99,985 ¦0,001    ¦0,001    ¦0,001 ¦0,006 ¦0,001    ¦

+-----------+--------+---------+---------+------+------+---------+

¦С2         ¦ 99,95  ¦0,0015   ¦0,001    ¦0,001 ¦0,03  ¦0,002    ¦

L-----------+--------+---------+---------+------+------+----------

Продолжение табл. 11.8

------------T----------------------------------------T-----------¬

¦Обозначение¦    Массовая доля примесей, не более    ¦ Всего по  ¦

¦   марок   +--------T--------T------T---------------+нормируемым¦

¦           ¦ Олово  ¦ Сурьма ¦Железо¦    Натрий,    ¦ примесям  ¦

¦           ¦        ¦        ¦      ¦магний, кальций¦           ¦

+-----------+--------+--------+------+---------------+-----------+

¦           ¦      -4¦      -4¦      ¦               ¦           ¦

¦С0         ¦5 x 10  ¦5 x 10  ¦0,001 ¦     0,002     ¦   0,008   ¦

+-----------+--------+--------+------+---------------+-----------+

¦С1         ¦0,001   ¦0,001   ¦0,001 ¦     0,003     ¦   0,015   ¦

+-----------+--------+--------+------+---------------+-----------+

¦С2         ¦0,002   ¦0,005   ¦0,002 ¦     0,015     ¦   0,05    ¦

L-----------+--------+--------+------+---------------+------------

И  сурьма  техническая  марок Су0, Су1, Су2  по  ГОСТ  1089-82Е

(табл.  11.9). Сурьма: марки, химический состав (в %) и технические

требования (по ГОСТ 1089-82Е).

Таблица 11.9

--------T--------------------------------------------------------------¬

¦Обозна-¦               Массовая доля примесей, не более               ¦

¦чение  +--------T------T------T------T----T-----T-----T------T--------+

¦марок  ¦Сурьма, ¦Свинец¦Мышьяк¦Железо¦Сера¦Олово¦Цинк ¦Висмут¦ Золото ¦

¦       ¦не более¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦        ¦

+-------+--------+------+------+------+----+-----+-----+------+--------+

¦       ¦        ¦      ¦      ¦      ¦    ¦     ¦     ¦      ¦      -4¦

¦Су0    ¦  99,6  ¦ 0,2  ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦0,05¦0,02 ¦0,005¦0,005 ¦8 x 10  ¦

+-------+--------+------+------+------+----+-----+-----+------+--------+

¦Су1    ¦  99,4  ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦ 0,1  ¦0,1 ¦0,08 ¦-    ¦-     ¦-       ¦

+-------+--------+------+------+------+----+-----+-----+------+--------+

¦Су2    ¦  98,8  ¦ 0,6  ¦ 0,2  ¦ 0,1  ¦0,1 ¦0,1  ¦0,01 ¦0,01  ¦0,001   ¦

L-------+--------+------+------+------+----+-----+-----+------+---------

Присадочные  прутки,  служащие при сварке  деталей  присадочным

материалом, отливают в формах. Длина прутка должна быть 250  -  300

(мм).

11.6.13. Раствор сульфата

Раствор  сульфата  (0,5%) применяют для обработки  пригодных  к

дальнейшему     использованию    синтетических    сепараторов     и

предохранительных щитков после промывки их дистиллированной водой.

11.6.14. Нашатырный спирт

10%   раствор  нашатырного  спирта  применяется  для   протирки

увлажненных   поверхностей   аккумуляторной   батареи    с    целью

определения  целостности заливной мастики, крышек  аккумуляторов  и

моноблоков.

11.6.15. Кальцинированная сода

10%  раствор  кальцинированной соды применяется  для  обработки

участков  кожи,  пораженной серной кислотой, а также  для  протирки

увлажненных поверхностей аккумуляторных батарей.

11.6.16.  Насыщенный раствор питьевой соды или  слабый  раствор

марганцовокислого калия

Применяется для обработки участков кожи, пораженных ожогами при

плавке свинца или приготовлении заливочной мастики.

11.6.17. Клей

При  ремонте аккумуляторных батарей возможны следующие  дефекты

моноблока:  сквозные  трещины  в стенке  или  перегородке,  заделку

которых производят клеем.

Приготовление клея

Рекомендуется несколько рецептов приготовления клея  на  основе

эпоксидной смолы.

1.  В емкость отмеряют необходимое количество эпоксидной смолы,

например,   ЭД-6.  Добавляют  дибустилатфталат  (пластификатор)   и

тщательно  перемешивают  их между собой. Затем  в  смесь  добавляют

эбонитовую  муку,  которую  приготовляют  из  материала  моноблока.

Смесь   тщательно   перемешивают  и  в  готовую   смесь   добавляют

полиэтиленоамин    (отвердитель)   и   вновь   все    перемешивают.

Приготовленный   таким   образом   клей   должен   быть   полностью

израсходован  и хранению не подлежит. На каждые 100 (г)  эпоксидной

смолы  необходимо  добавить  10  -  15  (г)  дибустилата,  50   (г)

эбонитовой муки и 5 - 10 (г) отвердителя.

2.  Клей  на  основе стилакрила: на каждые 100  (г)  стилакрила

добавляют  75  (г) растворителя и все тщательно перемешивают.  Клей

не хранится.

3.  Клей на основе полистирола: на 100 (мл) этилацетата  (можно

растворителя  КР-36) необходимо растворить 30  (г)  полистирола.  В

хорошо    герметизированной    емкости    такой    клей    хранится

продолжительное  время. Заделка повреждений  моноблока  батареи  из

термопласта   (на   основе   полиэтилена)   или   пропилена   может

производиться  как с использованием клеящих веществ,  так  и  путем

приварки.   Заплата   из  аналогичного  материала   с   применением

нагревательного  элемента. Приварке заплаты  должна  предшествовать

подготовка  поверхностей (обезжиривание и зачистка). Нагревательный

элемент  при этом необходимо выбирать с учетом характера и  размера

повреждения моноблока.

12. УЧЕТ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

На    каждую   аккумуляторную   батарею,   устанавливаемую   на

автомобиль,  заводится  карточка учета ее  работы  (таблица  12.1).

Перед   установкой  батарее  присваивается  номер,  соответствующий

гаражному  номеру  автомобиля. Если  у  автомобиля  две  или  более

батареи,  то  они  имеют  один основной номер,  который  пишется  в

числителе,  и дополнительный, порядковый номер батареи для  данного

автомобиля   -   в   знаменателе.  Номера   наносятся   набойником-

числонником  на  наружных  перемычках  кислотостойкой  краской   на

торцовой стенке моноблока или выжигаются на стенках моноблока.

При установке батареи в карточку записывают следующие сведения:

наименование  автопредприятия,  тип  аккумуляторной   батареи,   ее

гаражный  номер,  завод-изготовитель и дата  изготовления  батареи,

дата   приведения  батареи  в  рабочее  состояние,  дата  установки

батареи   на  автомобиль,  показания  спидометра  автомобиля,   тип

автомобиля.  Карточка  учета работы аккумуляторной  батареи  служит

основным  документом  при определении наработки  аккумулятора  (или

пробега),  его годности, предъявления рекламации, списания  и  т.п.

Карточка  учета  работы  аккумуляторной  батареи  в  аккумуляторном

отделении  или  техническом  отделе автопредприятия  нумеруется  по

порядку  возрастающих номеров. Все изменения  состояния  батареи  в

процессе  эксплуатации  автомобиля (отказы  в  работе,  возникающие

дефекты,  механические  повреждения)  заносятся  в  журнал   работы

аккумуляторного   отделения  и  отражаются  в   учетной   карточке.

Карточка  учета  работы  аккумуляторной батареи  на  автомобиле,  а

также   при  поступлении  батареи  в  отделение  для  ремонта   или

подзарядки заполняют отдельную строку карточки. При этом  заполняют

все  графы  технического  состояния  батареи  до  обслуживания  или

ремонта.    При   обслуживании   или   ремонте   батареи    данные,

предусмотренные  графами  1  - 9, водитель  подтверждает  подписью.

Батареи  выдаются водителю под роспись. В графе 11  карточки  учета

дается  краткое  описание  всех  выполненных  работ  и  указывается

причина сдачи батареи в ремонт.

12.1. Списание аккумуляторной батареи

Аккумуляторные батареи, которые отработали установленные  сроки

службы  и  по  техническому  состоянию не подлежат  восстановлению,

могут  быть  списаны.  Основанием  для  списания  батареи  является

учетная  карточка.  Эксплуатационные  сроки  службы  аккумуляторных

батарей  приведены  в таблице 6.7. Списание аккумуляторных  батарей

производится  комиссией,  назначенной приказом  по  предприятию.  В

состав    комиссии   входят:   председатель   -   главный   инженер

предприятия, члены: начальник производства, начальник  ОТК,  техник

по  учету,  аккумуляторщики, водитель. Комиссия составляет  акт  по

форме,  приведенной  ниже.  К  акту прикладывается  карточка  учета

работы  аккумуляторной батареи. Акт утверждается главным  инженером

предприятия.  При  эксплуатации  аккумуляторных  батарей   возможны

случаи  невыработки  ими эксплуатационных  норм  службы  и  поэтому

возникает вопрос определения остаточной стоимости при выходе их  из

строя.  Рекламации  на  батареи  по дефектам  и  несоответствию  их

требованиям стандарта или технических условий направляются в  адрес

завода-изготовителя в течение гарантийного срока службы.  При  этом

составляется  акт рекламации по приведенной ниже форме.  Рекламации

не   принимаются,  если  батарея  эксплуатировалась  с  нарушениями

инструкции  по эксплуатации, а также имела механические повреждения

или  подвергалась вскрытию. К акту рекламации прилагается талон  на

гарантийное     обслуживание.    Завод-изготовитель    обеспечивает

безвозмездный ремонт или замену батареи, имеющей заводской  дефект,

в  течение  одного месяца со дня поступления батареи на завод.  При

ремонте  гарантийный  срок не удлиняется,  а  считается  с  момента

приобретения батареи.

12.2. Определение остаточной стоимости аккумуляторных

батарей, вышедших из строя

Если  фактическая наработка батареи меньше нормы наработки,  то

остаточную стоимость определяют по формуле:

С

н

С    = -- x (L  - L ),

ост   L      н    ф

н

где:

С    - остаточная стоимость батареи, руб.;

ост

С  - стоимость новой батареи, руб.;

н

L  -  норма  наработки  для  данного  срока  службы,   тыс. км

н

(табл. 12.2);

L  - фактическая наработка батареи, тыс. км.

ф

Таблица 12.2

-----------------------------------------------------------------¬

¦              Фактический срок службы батареи, мес.             ¦

+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+

¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦

+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

¦                  Норма наработки, L , тыс. км                  ¦

¦                                    н                           ¦

+----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----+

¦150 ¦145 ¦140 ¦135 ¦130 ¦125 ¦115 ¦110 ¦105 ¦100 ¦ 95 ¦ 90 ¦ -  ¦

L----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----

При  выходе  из  строя батареи больше 24 месяцев ее  остаточная

стоимость   равна  нулю  при  любой  наработке.  Срок  службы   или

наработка  в  эксплуатации  считается до момента  снижения  емкости

аккумулятора  до  40% от номинальной емкости или  снижения  времени

стартерного разряда до 1,5 (мин.).

Карточка учета работы аккумуляторной батареи

(лицевая сторона карточки)

Наименование автотранспортного предприятия _______________________

Установлена на автомобиль: _______________________________________

Дата установки: ____________ Марка а/м: ___________ Гаражный номер

а/м: ____________________

Фамилия, и.о. водителя: __________________________________________

Тип батареи: __________ Завод-изготовитель и дата изготовления: __

__________________________________________________________________

Дата ввода батареи в эксплуатацию: _______________________________

Срок эксплуатации батареи до списания, мес.: _____________________

Пробег батареи до списания, км: __________________________________

Дата списания батареи: ___________________________________________

(оборотная сторона карточки)

Сведения о техническом обслуживании и ремонте батареи

___________________________________________________________________-T-------------------¬

¦                        Принято в отделение                        ¦Выдано из отделения¦

+-------T------T-----------------------T---------T------T-----------+------T------T-----+

¦Дата   ¦Пробег¦ Плотность электролита ¦Напряже- ¦Рас-  ¦Причина    ¦ Дата ¦Плот- ¦Рас- ¦

¦поступ-¦а/м с ¦   в АКБ, г/куб. см    ¦ние, под-¦писка ¦сдачи бата-¦выдачи¦ность ¦писка¦

¦ления в¦данной+---T---T---T---T---T---+держивае-¦води- ¦реи в отде-¦      ¦элек- ¦в по-¦

¦отделе-¦бата- ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦мое регу-¦теля  ¦ление, со- ¦      ¦тро-  ¦луче-¦

¦ние    ¦реей, ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦лятором  ¦о сда-¦стояние ба-¦      ¦лита, ¦нии  ¦

¦       ¦км    ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦напряже- ¦че ба-¦тареи при  ¦      ¦г/куб.¦бата-¦

¦       ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ния, В   ¦тареи ¦списании   ¦      ¦см    ¦реи  ¦

+-------+------+---+---+---+---+---+---+---------+------+-----------+------+------+-----+

¦   1   ¦  2   ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦    9    ¦  10  ¦    11     ¦  12  ¦  13  ¦ 14  ¦

+-------+------+---+---+---+---+---+---+---------+------+-----------+------+------+-----+

L-------+------+---+---+---+---+---+---+---------+------+-----------+------+------+------

Списание батареи N _______ "Утверждаю"

Руководитель предприятия ______________

"__" ____________ 200_ г.

_________________________  (подпись)

Наименование предприятия: ____________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________

Железнодорожный адрес: _______________________________________

АКТ РЕКЛАМАЦИИ

На продукцию ________________ аккумуляторного завода составлен

(завод-изготовитель)

"__" _______ 200_ г. комиссией в составе: главного инженера _____,

начальника ПТО ______________, инженера ПТО _____________________,

представителя незаинтересованной организации _____________________

(Ф.И.О., наименование организации).

1. Марка аккумулятора: _______________________________________

2. Дата изготовления: ________________________________________

3. Дата получения: ___________________________________________

4. Дата ввода в эксплуатацию: ________________________________

5. Дата выхода из строя: _____________________________________

6. Наработка батареи, тыс. км: _______________________________

7. Описание неисправности:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Емкость батареи (Ач) при 20-часовом режиме разряда: _______

9. Напряжение батареи, (В):

1 аккум. _______ 2 аккум. ______ 3 аккум. _______ 4 аккум. _______

5 аккум. _______ 6 аккум. ______

Заключение комиссии:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Решение:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Главный инженер                _____________          ____________

Начальник ПТО                  _____________          ____________

Инженер ПТО                    _____________          ____________

Председатель

незаинтересованной организации _____________          ____________

(Ф.И.О.)              (подпись)

"__" ____________ 200_ г.

Утверждаю:

Главный инженер ______________

"__" ____________ 200_ г.

АКТ

г. ___________________                   "__" ____________ 200_ г.

Комиссия в составе:

начальник производства ___________, начальник ОТК ___________,

техник по учету ______, аккумуляторщик ________, водитель _______,

составила настоящий акт  на списание аккумуляторной  батареи марки

____________________________, выписанной __________ на автомобиль,

(марка и гаражный N батареи)               (дата)

гаражный номер _________, наработка ________________________

(тыс. км, мес.)

При проверке установлено: ____________________________________

(остаточная емкость батареи в % от

__________________________________________________________________

номинальной, состояние пластин, банок аккумуляторов и т.п.,

по какой вышел из строя)

Остаточная стоимость, руб.: ______________________________________

Аккумуляторная батарея подлежит __________________________________

(эксплуатации, ремонту, списанию)

Члены комиссии:                Ф.И.О.              Подписи

Начальник производства      ______________       ____________

Начальник ОТК               ______________       ____________

Начальник колонны           ______________       ____________

Техник по учету             ______________       ____________

Аккумуляторщик              ______________       ____________

Водитель                    ______________       ____________

"__" ____________ 200_ г.

13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

И РЕМОНТЕ КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

13.1. Общие сведения

Аккумуляторное  отделение относится к производству  с  вредными

условиями труда.

В основу мероприятий по технике безопасности приняты требования

следующих нормативных документов:

- Правила по охране труда на автомобильном транспорте.

-  Правила пожарной безопасности для предприятий автомобильного

транспорта общего пользования.

- санитарные нормы проектирования зданий и сооружений.

К работе в аккумуляторном отделении допускаются лица, прошедшие

обучение  и  сдавшие  экзамен специальной  комиссии  по  безопасным

методам  труда  и  получившие вводный инструктаж  и  инструктаж  по

технике  безопасности на рабочем месте. В процессе работы второй  и

дополнительный  инструктаж по технике безопасности  у  исполнителей

проводится  не  реже  одного  раза в  6  месяцев.  При  введении  в

эксплуатацию  нового оборудования и при несоблюдении  исполнителями

безопасных приемов труда проводится дополнительный инструктаж.  Все

поступающие  на  работу  в аккумуляторное отделение  должны  пройти

предварительный   медицинский  осмотр  и  в  дальнейшем   регулярно

проходить этот осмотр.

13.2. Правила техники безопасности при техническом

обслуживании и ремонте аккумуляторных батарей

Перед  началом  работы исполнители должны  надеть  и  проверить

спецодежду.  Проверить  исправность индивидуальных  средств  защиты

(резиновые полусапоги, перчатки, фартук, защитные очки)  и  наличие

средств  первой  помощи при ожогах электролитом и серной  кислотой.

Подготовить  рабочее место к безопасной работе. Убрать  посторонние

предметы,  освободить проходы. Проверить исправность  оборудования.

При  осмотре аккумуляторных батарей использовать только  переносные

лампы  с  предохранительной сеткой и напряжением не более  42  (В).

Перед   постановкой  аккумуляторных  батарей  на  заряд  необходимо

прочистить  вентиляционные отверстия и вывернуть пробки,  чтобы  не

допустить   скопления  большого  количества  "гремучего"   газа   в

аккумуляторах, приводящего к разрыву крышек моноблока.  При  плавке

свинца  окислы,  образующиеся на его поверхности,  следует  удалять

металлическим  черпаком и сбрасывать в ящик с плотно  закрывающейся

крышкой.  Открывать  крышку  следует только  во  время  сбрасывания

окислов.  Работать  мокрым черпаком или заливать  свинец  в  сырые,

непрогретые  формы  запрещается.  При  отливке  свинцовых   деталей

охлаждать  их  водой  категорически  запрещается,  так  как   вода,

попадая  в  расплавленный свинец, интенсивно испаряется и  увлекает

за  собой  частицы  свинца, которые при  попадании  на  кожу  могут

причинить  ожог.  Для защиты от ожогов при работе  с  расплавленным

свинцом   рабочий   должен  надевать  защитный  резиновый   фартук,

резиновые  перчатки,  резиновые полусапоги  и  защитные  очки.  При

приготовлении  свинцово-сурьмянистого сплава  для  отливки  деталей

необходимо  засыпать его поверхность древесным углем для уменьшения

выделения   паров  свинца.  При  этом  необходимо  особо  тщательно

следить  за  исправностью вытяжной вентиляции или  местного  отсоса

над  верстаком.  Особенно выделяются пары при  расплавлении  свинца

электрической   дугой.   В  этом  случае  работать   необходимо   в

респираторе.  При  замене пластин одежда и руки рабочего  постоянно

загрязняются  соединениями свинца, поэтому  необходимо  работать  в

хлопчатобумажном  костюме  с  кислотостойкой  пропиткой,  резиновом

фартуке  и  перчатках.  При приготовлении заливочной  мастики,  при

работе  с  ней  надо опасаться ожогов. Кроме того,  от  постоянного

соприкосновения  с  маслом,  входящим  в  состав   мастики,   могут

появиться   кожные  заболевания.  Поэтому  перед   началом   работы

необходимо смазать руки вазелином. При сверлильных операциях  можно

пользоваться  электродрелями, которые рассчитаны на напряжение  220

(В),  не более. К работе с электродрелью могут быть допущены  лица,

которые   усвоили  правила  техники  безопасности  при   работе   с

электроинструментом.  Ручка электродрели и ввод  питающих  проводов

должны  быть  надежно изолированы, а включатель  должен  находиться

только  на  электродрели. Корпус электродрели должен быть  заземлен

изолированным проводом сечением не менее 2,5 (кв. мм).  При  работе

с  электродрелью  следует  применять защитные  средства:  резиновые

перчатки,  галоши,  резиновый  коврик  или  изолирующую  подставку.

Пользуясь     электродрелью,    нельзя     допускать     перегрузок

электродвигателя.  Если  электродрель  рассчитана   на   напряжение

питания  36  (В), то для понижения напряжения необходимо  применять

только  двухобмоточный понижающий трансформатор, а  использовать  в

этом   случае   автотрансформаторы  и  реостаты   не   допускается.

Металлический  корпус трансформатора и один из выводов  обмотки  со

стороны низкого напряжения должны быть заземлены.

13.3. Правила техники безопасности при работе

с серной кислотой

Серную  кислоту  нельзя хранить в металлической посуде.  Обычно

для  этого  используют стеклянные бутылки с притертыми  стеклянными

пробками.  Бутылки с кислотой и электролитом разрешается переносить

вдвоем  на  носилках  или одному перевозить на тележке.  Пробки  на

бутылках  при этом должны быть плотно закрыты. Выливать кислоту  из

бутылки  необходимо  только  при помощи специальных  приспособлений

(качалок,  сифонов),  рис.  11.37, не  допускающих  ее  проливания.

Переливание  серной  кислоты  вручную  не  допускается.  Электролит

следует  оставлять в эбонитовой, фаянсовой или керамической посуде,

соблюдая  при  этом  особую  осторожность,  так  как  кислота   при

попадании  на  кожу образует язвы, ожоги, а также портит  одежду  и

обувь. Особенно опасно попадание электролита в глаза.

Запрещается  готовить  электролит в  стеклянной  посуде.  Перед

приготовлением   электролита   концентрированную   серную   кислоту

разбавляют  в  воде  до  плотности 1,4 (г/куб.  см),  а  электролит

необходимой  плотности  приготовляют  уже  из  разбавленной  серной

кислоты.  Лить  серную кислоту в дистиллированную  воду  необходимо

тонкой  струей,  периодически перемешивая  раствор  стеклянной  или

эбонитовой  палочкой. Категорически запрещается  при  приготовлении

электролита вливать воду в серную кислоту, так как при  этом  резко

повышается температура в месте соприкосновения струи воды с  серной

кислотой  и  происходит ее разбрызгивание, в результате чего  капли

электролита   могут   попасть  на  кожу  или  одежду.   Температура

электролита  перед заливкой его в аккумуляторы не должна  превышать

20   -C.  Заливать  электролит  можно  с  помощью  фарфоровой   или

эбонитовой   кружки   и   воронки  или   с   помощью   специального

приспособления.  Уровень  электролита  в  аккумуляторе  измеряют  с

помощью   стеклянной  трубки  с  делениями.  Для  удаления  лишнего

электролита необходимо пользоваться резиновой грушей. При работе  с

кислотой   и   электролитом  необходимо  надевать  защитные   очки,

резиновый фартук, сапоги и перчатки.

13.4. Правила техники безопасности при заряде

аккумуляторных батарей

Аккумуляторные  батареи, устанавливаемые для заряда,  соединяют

между  собой надежно зажимами или наконечниками, имеющими  надежный

электрический контакт, исключающий возможность искрения.  Соединять

аккумуляторные батареи проводкой "закруткой" запрещается,  так  как

искра,  образующаяся в результате плохого контакта,  может  вызвать

взрыв   газа,   выделяющегося  при  заряде  батарей.   При   взрыве

электролит  разбрызгивается и может попасть на кожу и  одежду.  При

заряде  батарей необходимо открывать заливочные отверстия. Контроль

над   ходом   зарядки  должен  осуществляться  только  при   помощи

контрольных    приборов    (термометра,    денсиметра,     пробника

аккумуляторного  и др.). Напряжение аккумуляторной  батареи  должно

проверяться    только    аккумуляторным    пробником.     Проверять

проверяться    только    аккумуляторным    пробником.     Проверять

аккумуляторную батарею коротким замыканием "на искру"  запрещается.

Запрещается  проверять  аккумуляторные  батареи  при  заряде  из-за

возможного   искрения   пробника  и  взрыва   газов.   Пользоваться

пробником  можно  не  ранее  чем через два  часа  после  выключения

батареи    из    зарядной   цепи.   Присоединять   и    отсоединять

аккумуляторные   батареи   разрешается  только   после   отключения

напряжения   зарядной   сети.   Зарядка   аккумуляторных    батарей

осуществляется   только   при  работе  вытяжной   вентиляции.   При

температуре электролита свыше +40 -C необходимо уменьшать  зарядный

ток  на  время, необходимое для понижения температуры.  В  процессе

заряда   температуру   электролита   и   напряжения   аккумуляторов

необходимо  проверять  каждый час. Для осмотра  батарей  необходимо

использовать  переносные  лампы  напряжением  36  (В).  Шнур  лампы

должен  быть заключен в шланг. Запрещается входить в аккумуляторное

отделение с открытым огнем (зажженной спичкой, сигаретой  и  т.п.).

При   перевозке  аккумуляторных  батарей  на  тележках  конструкция

тележки   должна   исключать  возможность  падения   аккумуляторной

батареи.   При   переносе  вручную  малогабаритных   аккумуляторных

батарей  необходимо использовать приспособления (захваты,  носилки)

и   соблюдать   меры   предосторожности  во   избежание   обливания

электролитом.  Электролит,  пролитый  на  стеллажи,  нужно  стереть

ветошью,  смоченной  в  10% растворе соды,  а  пролитый  на  пол  -

сначала  посыпать опилками, затем это место смочить  10%  раствором

соды  и  протереть тряпкой. В помещениях аккумуляторного  отделения

запрещается  хранить и принимать пищу и питьевую воду.  Присутствие

посторонних людей в зарядном помещении категорически запрещается.

13.5. Правила санитарии и оказание первой помощи

Острое   отравление   свинцом   в   производственных   условиях

встречается  очень  редко.  Признаки его  ощущаются  приблизительно

через  час  -  сладковатый  вкус во рту,  тошнота,  слюновыделение,

рвота, боли в животе. Хроническое отравление свинцом неизбежно  при

плохой  вентиляции помещения, работе без респиратора, без перчаток,

при  небрежном  отношении к личной гигиене и  т.п.  В  этом  случае

наблюдается  общая  вялость,  потеря аппетита,  малокровие,  иногда

судороги,  а также заболевания почек. Для предотвращения отравления

свинцом необходимо:

- следить за исправностью вентиляции, ежедневно убирать рабочее

место  и  стеллажи, не реже одного раза в неделю  протирать  стены,

потолки, шкафы и окна влажной тряпкой;

-  работы,  связанные со свинцом или его окислами, проводить  в

резиновых перчатках. Для защиты органов дыхания от свинцовых  паров

необходимо использовать респираторы;

-    каждому    рабочему    соблюдать    меры    индивидуальной

предосторожности:  во время работы не курить,  чаще  полоскать  рот

кипяченой  водой, а перед едой и после еды чистить зубы, мыть  руки

и  лицо  мылом,  принимать  пищу только  в  специальных  для  этого

местах, после окончания работы принимать горячий душ.

При остром отравлении свинцом следует немедленно вызвать врача,

а  до  его  прибытия промыть пострадавшему желудок  (дать  ему  как

можно  больше выпить воды с питьевой содой). При отравлении  парами

серной  кислоты  наблюдается чихание, кашель,  жжение  в  глазах  и

появление   слез.  Пары  серной  кислоты  действуют  на   слизистые

оболочки  полости  рта,  дыхательные  пути  и  глаза,  приводят   к

желудочным  заболеваниям.  При больших концентрациях  паров  серной

кислоты  может  появиться  кровавая  рвота  и  в  дальнейшем  могут

наступать  тяжелые  заболевания  бронхов,  легких.  При  отравлении

парами   серной   кислоты   необходимо  немедленно   обратиться   в

медицинский   пункт,  а  в  качестве  первой  помощи  пострадавшему

рекомендуется  дать  подышать парами  содового  раствора  и  эфира.

Серная  кислота,  попав на кожу, может вызвать  сильный,  долго  не

заживающий  ожог. Попавшую на кожу серную кислоту  надо  немедленно

удалить  тампоном,  смоченным 10% раствором  кальцинированной  соды

или   нашатырного  спирта,  после  чего  пораженное  место  промыть

сильной  струей  воды.  Для  промывки  глаз  следует  применять  2%

раствор питьевой соды, а затем промыть водой с мылом. После  работы

с  электролитом надо обязательно после работы обмыть руки раствором

кальцинированной  соды.  Во  время  плавки  свинца,  при   паяльных

работах,  при приготовлении заливочной мастики возможны ожоги.  При

ожогах   первой  степени  (покраснения)  пораженное  место  следует

покрыть  куском  материи,  обильно смоченной  насыщенным  раствором

питьевой  соды  или слабым раствором марганцовокислого  калия.  При

ожогах  второй и третьей степени, когда образуются пузыри  на  коже

или   получается   ее   глубокое  поражение,  необходимо   положить

стерильную  марлевую повязку (салфетку) на пораженный участок  кожи

и  немедленно вызвать врача или отправить пострадавшего в больницу.

Применять   какие-либо   медикаменты   без   указания   врача    не

рекомендуется.  Сильные ожоги может вызвать электрический  ток.  До

прибытия  врача не следует применять каких-либо мазей,  присыпок  и

не  смазывать  пораженное место йодом. Рану следует покрыть  только

стерильной  марлей.  При  электрическом ударе  обычно  прекращается

дыхание.  В этом случае пострадавшего необходимо как можно  быстрее

освободить   от   токоведущих   частей   оборудования,    проводов.

Оказывающий  помощь должен надеть резиновые перчатки  или  обмотать

руки  сухой  одеждой, надеть резиновые галоши или встать  на  сухую

деревянную  подставку (доску). Если пострадавший  потерял  сознание

или   долго  находился  под  действием  электрического  тока,   ему

необходимо сделать искусственное дыхание.

ЛИТЕРАТУРА

1.  ГОСТ 959.0-84Е. Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные

емкостью  свыше  30  (лч). Общие технические условия.  Взамен  ГОСТ

959.0-79.

2.  ГОСТ  6980-76Е.  Моноблоки  эбонитовые  аккумуляторные  для

автомобилей, автобусов и тракторов.

3.   ГОСТ   7883-82.  Моноблоки  пластмассовые  аккумуляторные.

Технические условия. Взамен ГОСТ 7883-75.

4.  ГОСТ  6709-72. Вода дистиллированная. Технические  условия.

Взамен ГОСТ 6709-53.

5.  ГОСТ  667-73.  Кислота  серная аккумуляторная.  Технические

условия. Взамен ГОСТ 667-53.

6.   ГОСТ   12.4.026.76.  ССБТ.  Цвета   сигнальные   и   знаки

безопасности. Взамен ГОСТ 15548-70.

7.  ГОСТ  8771-76. Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных

мастик. Технические условия. Взамен ГОСТ 8771-58.

8.  ГОСТ  6617-76.  Битумы  нефтяные строительные.  Технические

условия. Взамен ГОСТ 6617-56.

9.  ГОСТ  21743-76.  Масла  авиационные.  Технические  условия.

Взамен ГОСТ 1013-49, ГОСТ 9320-60, ГОСТ 5.2147-73.

10.  ГОСТ  3778-77Е. Свинец. Технические условия.  Взамен  ГОСТ

3778-74, кроме марок С0000, С000, С00.

11.  ГОСТ  1089-82Е. Сурьма. Технические условия.  Взамен  ГОСТ

1089-73.

12.  ГОСТ  8711-78. Амперметры и вольтметры. Общие  технические

условия.

13. ГОСТ 18505-74. Автомобили и их составные части, сдаваемые в

капитальный   ремонт   и   выпускаемые  из  капитального   ремонта.

Комплектность.

14.   ГОСТ   400-80Е.  Термометры  стеклянные   для   испытания

нефтепродуктов. Технические условия.

15.  ГОСТ  215-73. Термометры ртутные стеклянные  лабораторные.

Технические условия.

16.   ГОСТ   18481-81Е.   Ареометры  и   цилиндры   стеклянные.

Технические условия.

17.  ГОСТ 8625-77Е. Манометры избыточного давления, вакуумметры

и мановакуумметры показывающие. Технические условия.

18.  ГОСТ  4366-76.  Смазка солидол синтетический.  Технические

условия.

19. ОСТ 3413-860-86. Асбест хризолитовый. Технические условия.

20. ГОСТ 14182-80. Бутылки стеклянные для химических реактивов.

Технические условия.

21.    ЖУИЦ    563.410.003.ИЭ.   Инструкция   по   эксплуатации

аккумуляторных    батарей.    Батареи   аккумуляторные    свинцовые

стартерные необслуживаемые.

22.  Положение о техническом обслуживании и ремонте  подвижного

состава автомобильного транспорта. М.: Транспорт, 1986. 72 с.

23.  Болотовский В.И., Вайсганг З.И. Эксплуатация, обслуживание

и    ремонт    свинцовых    аккумуляторов.   Л.:    Энергоатомиздат

(Ленинградское отделение), 1988. 208 с.

24.   Хрюкин   Н.С.   Вентиляция  и  отопление   аккумуляторных

помещений. М.: Энергия, 1979. 119 с.

25. Стартерные аккумуляторные батареи: Устройство, эксплуатация

и ремонт / М.А. Ягнитинский. М.: Транспорт, 1991. 255 с.

Приложение 1

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ, УСЛУГ

ПО К-ОКУН 017607 "РЕМОНТ, ЗАРЯДКА И ПРИЕМКА

К ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методика  по  проведению сертификационных проверок  результатов

оказания  услуг  по  ремонту,  зарядке  и  приемке  непригодных   к

эксплуатации  аккумуляторных батарей разработана в  соответствии  с

кодом  К-ОКУН  017607  "Ремонт, зарядка и  приемка  к  эксплуатации

аккумуляторных  батарей" и РД 37.009.028-93  "Положения  о  порядке

сертификации   автообслуживающих  предприятий"   и   на   основании

действующей  в  России  утвержденной документации  и  международных

стандартов ISO.

Методика состоит из следующих этапов:

-  проверка соответствия испытательного оборудования и приборов

на  требования  нормативной документации и видам  проводимых  работ

при проведении сертификационных проверок;

-  контроль  соответствия  выходных  параметров  аккумуляторных

батарей  при  проведении сертификационных предъявительных  проверок

на   соответствие   требованиям  инструкций   фирм   (предприятий)-

изготовителей или технологическим процессам;

-  проверка эталонирования стендов и приборов, используемых при

сертификационных испытаниях;

- порядок оформления результатов сертификационных испытаний.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель  методики  проведения сертификационных испытаний  ремонта,

зарядки   и   приемки  непригодных  к  эксплуатации  аккумуляторных

батарей  состоит  в  оценке  качества  предоставляемой  услуги   по

параметрам, влияющим на безопасность и экологию.

Задача   методики   состоит  в  проверке   в   соответствии   с

требованиями   фирм   (предприятий)-изготовителей   и   нормативно-

технической документации на технологическое обслуживание  и  ремонт

стартерных  аккумуляторных  батарей качественных  и  количественных

показателей   оценки  качества  отремонтированных   и   обслуженных

аккумуляторных батарей.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Методика   проведения  сертификационных  проверок   результатов

оказанных услуг, предназначенная в помощь экспертам-аудиторам,  для

проверки  услуг по К-ОКУН "Ремонт, зарядка и приемка непригодных  к

эксплуатации  аккумуляторных батарей". При проведении  сертификации

количественные  и  качественные показатели следующих  параметров  в

соответствии  с  инструкциями  фирм (предприятий)  -  изготовителей

аккумуляторных  батарей и нормативно-технической  документацией  на

техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей:

- комплектность батареи;

- габаритные размеры батареи;

- соединения аккумуляторов и батарей;

- расположение выводов "+" и "-", их маркировка и размеры;

- состояние наружной поверхности батареи;

- состояние батареи (заряжена или не заряжена);

- наличие предохранительного щита над сепараторами;

- герметичность батареи в местах выводов;

- герметизация батареи;

- обозначение батареи;

- уровень электролита;

- емкость батареи;

- характеристики стартерного режима разряда;

- плотность электролита;

- напряжение батареи;

- выполнение режима разряда.

Объектами   сертификационных  проверок  являются  автомобильные

стартерные кислотные аккумуляторные батареи.

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для   оценки   показателей  качества  услуг   по   техническому

обслуживанию   и   ремонту  аккумуляторных   батарей   используется

следующая   нормативно-техническая   документация   и   технические

требования, табл. 4.1.

Таблица 4.1

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СТАРТЕРНЫХ

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

---------------T------T----------------T-------------------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Код  ¦   Показатели,  ¦Обозначения (нормативные)¦Объем проверки,¦

¦услуг (работ) ¦      ¦  используемые  ¦  нормативно-технической ¦ в % от партии ¦

¦              ¦      ¦при сертификации¦       документации      ¦    батарей    ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦      1       ¦  2   ¦       3        ¦            4            ¦       5       ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦Техническое   ¦017607¦Качество услуг  ¦Батарея должна быть комп-¦100,0          ¦

¦обслуживание  ¦      ¦(работ):        ¦лектна по ГОСТ 18505-73  ¦               ¦

¦и ремонт стар-¦      ¦1. Комплектность¦                         ¦               ¦

¦терных кислот-¦      ¦батареи         ¦                         ¦               ¦

¦ных аккумуля- ¦      ¦                ¦                         ¦               ¦

¦торных автомо-¦      ¦                ¦                         ¦               ¦

¦бильных бата- ¦      ¦                ¦                         ¦               ¦

¦рей           ¦      ¦                ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦2. Габаритные   ¦Батареи по габаритным    ¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦размеры батареи ¦размерам, соединению ак- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦кумуляторов между собой  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦и расположению выводов   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦должны соответствовать   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ГОСТ 959.1-79,           ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ГОСТ 959.25-79           ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦3. Соединение   ¦-                        ¦-              ¦

¦              ¦      ¦аккумуляторов в ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦батарею         ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦4. Расположение ¦-                        ¦-              ¦

¦              ¦      ¦выводов батареи ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦5. Обозначение  ¦Выводы батареи должны    ¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦выводов "+" и   ¦быть обозначены в зависи-¦               ¦

¦              ¦      ¦"-" и их размеры¦мости от полярности зна- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ками "+" и "-" и их раз- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦меры должны соответство- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦вать ГОСТ 959.0-79       ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦6. Состояние на-¦Руководство по техниче-  ¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦ружной поверхно-¦скому обслуживанию и те- ¦               ¦

¦              ¦      ¦сти батареи     ¦кущему ремонту стартерных¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦аккумуляторных батарей   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦(РД-200-РФ-++...). Наруж-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ная поверхность батареи  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦должна быть чистой, не   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦должно быть пузырей, тре-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦щин, неровностей мастики ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦и подтеков свинца в мес- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦тах сварки. Заливочная   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦мастика должна создавать ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦герметичное уплотнение   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦между крышкой и монобло- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ком, не должна отставать ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦от стенок моноблока и    ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦крышек и не должна иметь ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦разрывов и трещин. На на-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ружной поверхности моно- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦блока допускается отсут- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ствие глянца и изменение ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦цвета (серые пятна), за- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦диры и сколы, не наруша- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ющие герметичность бата- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦реи                      ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦7. Наличие пре- ¦Каждый аккумулятор бата- ¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦дохранительного ¦реи должен иметь предо-  ¦               ¦

¦              ¦      ¦щитка           ¦хранительный щиток над   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦блоком пластин           ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦(РД-200-РФ-++)           ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦8. Состояние    ¦Батарея должна быть зали-¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦батареи         ¦та электролитом и полно- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦стью заряжена            ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦(РД-200-РФ-+++...)       ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦8.1. Герметиза- ¦Заливочные и вентиляцион-¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦ция батареи     ¦ные отверстия батарей,   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦выпускаемых в сухом ис-  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦полнении, должны быть за-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦гереметизированы. Герме- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦тизирующая деталь должна ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦легко удаляться перед    ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦приведением батарей в    ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦действие (РД-200-РФ-+++.)¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦9. Уровень      ¦Уровень электролита в ак-¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦электролита     ¦кумуляторах батареи дол- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦жен быть на 10 - 15 (мм) ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦выше предохранительного  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦щитка (РК-200-РСФСР-2/   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦1-2059-85)               ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦10. Герметизация¦Батареи должны быть гер- ¦5% от партии,  ¦

¦              ¦      ¦батарей в местах¦метизированы в выводах и ¦но не менее    ¦

¦              ¦      ¦выводов         ¦зазорах между крышками и ¦двух батарей   ¦

¦              ¦      ¦                ¦стенками моноблока и дол-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦жны выдерживать испытания¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦на герметичность (РК-200-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦РСФСР-2/1-2059-85)       ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦11. Обозначение ¦На каждой батарее должны ¦-              ¦

¦              ¦      ¦батареи         ¦быть нанесены: товарный  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦знак ремонтного предпри- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ятия (подразделения);    ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦клеймо ОТК ремонтного    ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦предприятия (подразделе- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ния); дата приемки ОТК   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦(месяц, год); тип и ис-  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦полнение батареи (надписи¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦должны быть нанесены в   ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦зависимости от конструк- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ции батареи либо на пере-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦мычке между аккумулятора-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ми, или на моноблоке (ес-¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦ли он выполнен из пласт- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦массы))                  ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦12. Емкость     ¦Емкость батареи, опреде- ¦5% от партии,  ¦

¦              ¦      ¦батареи         ¦ляемая при 20-часовом ре-¦но не менее    ¦

¦              ¦      ¦                ¦жиме разряда не позже    ¦двух батарей   ¦

¦              ¦      ¦                ¦четвертого цикла, должна ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦быть не менее 80% от но- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦минального значения (РК- ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦200-РСФСР-2/1-2059-85)   ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦13. Характерис- ¦При начальной температуре¦5% от партии,  ¦

¦              ¦      ¦тики стартерного¦электролита 25 +/- 2 -C  ¦но не менее    ¦

¦              ¦      ¦режима разряда: ¦должны быть не менее     ¦двух батарей   ¦

¦              ¦      ¦                ¦указанных ниже:          ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- разрядный ток,¦3С                       ¦-              ¦

¦              ¦      ¦А               ¦  20                     ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- минимальная   ¦3                        ¦-              ¦

¦              ¦      ¦продолжитель-   ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦ность разряда,  ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦мин.            ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- начальное на- ¦-                        ¦-              ¦

¦              ¦      ¦пряжение на вы- ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦водах, В (через ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦5 - 7 (с) после ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦начала разряда):¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- для 6-вольто- ¦5,1                      ¦-              ¦

¦              ¦      ¦вой батареи     ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- для 12-вольто-¦10,2                     ¦-              ¦

¦              ¦      ¦вой батареи     ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- конечное на-  ¦-                        ¦-              ¦

¦              ¦      ¦пряжение на вы- ¦                         ¦               ¦

¦              ¦      ¦водах, В:       ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- для 6-вольто- ¦4,5                      ¦-              ¦

¦              ¦      ¦вой батареи     ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦- для 12-вольто-¦9,0                      ¦-              ¦

¦              ¦      ¦вой батареи     ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦Испытанию по п. 13 подвергают батареи, достигшие емкости, указанной в п. 12,  но¦

¦не позже чем на пятом цикле                                                     ¦

+--------------T------T----------------T-------------------------T---------------+

¦-             ¦-     ¦14. Плотность   ¦ГОСТ 25475-81 (РТМ-200-  ¦100,0          ¦

¦              ¦      ¦электролита     ¦РФ-+.), РК-200-РСФСР-2/  ¦               ¦

¦              ¦      ¦                ¦1-2059-85                ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦15. Напряжение  ¦То же                    ¦То же          ¦

¦              ¦      ¦батареи         ¦                         ¦               ¦

+--------------+------+----------------+-------------------------+---------------+

¦-             ¦-     ¦16. Выполнение  ¦То же. Проверяется по за-¦5% от партии,  ¦

¦              ¦      ¦режима заряда   ¦писям в журнале регистра-¦но не менее    ¦

¦              ¦      ¦                ¦ции режим зарядки        ¦двух батарей   ¦

L--------------+------+----------------+-------------------------+----------------

Технические требования к испытательному оборудованию и приборам

для  проведения сертификационных проверок, технические  условия  на

проверку  приведены в "Руководстве по техническому  обслуживанию  и

текущему  ремонту  стартерных аккумуляторных  батарей"  (РД-200-РФ-

+++++.),  "Руководстве  по капитальному ремонту  (РК-200-РСФСР-2/1-

2059-85)",   "Электрооборудование  основных   марок   отечественных

автомобилей".

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

5.1. Идентификация услуг

Проверке   качества  услуг  подлежат  автомобильные  стартерные

кислотные   аккумуляторные  батареи,   готовые   к   установке   на

автомобиль или на хранение.

5.2. Форма организации проверки

Проверка качества технического обслуживания и текущего  ремонта

стартерных    кислотных   автомобильных   аккумуляторных    батарей

осуществляется   при   сертификации  данной  услуги   (услуг)   или

инспекторском контроле путем предъявительской проверки  произвольно

отобранных  образцов (аккумуляторных батарей) на предмет соблюдения

параметров показателей, приведенных в табл. 4.1.

5.3. Объем проверки

Проведение  сертификационной проверки результатов  технического

обслуживания   или   текущего   ремонта   аккумуляторных    батарей

осуществляется  на  оборудовании заявителя  данной  услуги.  Работы

проводит персонал заявителя в присутствии и под контролем эксперта-

аудитора   в   соответствии  с  инструкцией  фирмы   (предприятия)-

изготовителя    или    нормативно-технологической    документацией,

перечень  которой  приведен в табл. 4.1 и может корректироваться  в

зависимости  от конструктивных особенностей аккумуляторных  батарей

в  сторону  увеличения или уменьшения, определенных инструкцией  на

конкретный   вид   (тип)  аккумуляторной  батареи.   При   проверке

предприятий-заявителей,    специализирующихся    на     техническом

обслуживании    и    ремонте    аккумуляторных    батарей,    объем

представительской  проверки  не  должен  превышать  1%  от   объема

проверки,  указанной  в колонке 5 таблицы 4.1,  но  не  менее  двух

батарей. При получении неудовлетворительного результата хотя бы  по

одному  параметру объем предъявительской проверки утраивается.  При

повторном      получении      неудовлетворительного      результата

сертификационные  испытания  должны  быть  признаны  для  заявителя

отрицательными.  Проверка  качества технического  обслуживания  или

текущего   ремонта  аккумуляторных  батарей  состоит  из  следующих

этапов:

5.3.1.   Определение  типа  и  модели  аккумуляторных  батарей,

подлежащих сертификации.

5.3.2.  Определение конструктивных особенностей  аккумуляторных

батарей и уточнение перечня контрольных параметров.

5.3.3.   Проверка   наличия  инструкций   фирм   (предприятий)-

изготовителей  или  другой нормативно-технологической  документации

(технологические процессы, руководства по ремонту)  для  конкретных

типов аккумуляторных батарей, подлежащих сертификации.

5.3.4.     Оценка     содержания     нормативно-технологической

документации производится по параметрам, указанным в табл. 4.1.

5.3.5. Проверка системы эталонирования включает:

-  паспорта  на  комплект приборов для проверки  аккумуляторных

батарей;

- журналы поверок приборов для проверки аккумуляторных батарей;

-  периодичность  поверки приборов для проверки  аккумуляторных

батарей.

5.3.6.  Проверка соответствия технических характеристик стендов

и    приборов,   используемых   при   сертификационных    проверках

аккумуляторных батарей, производится в соответствии с  требованиями

РК-200-2/1-2059-85.  Приборы, применяемые  при  испытании  батарей,

должны отвечать следующим требованиям:

1)  вольтметр  класса  точности  не  ниже  0,5  (с)  внутренним

сопротивлением не ниже 300 (Ом/В);

2) амперметр класса точности не ниже 1,0 (допускается применять

амперметры класса 1,5);

3)  термометры со шкалой от 0 до 100 -C с ценой деления 1 -C по

ГОСТ  215-73, со шкалой от минус 30 до 60 -C типа ТН-6 по ГОСТ 400-

80, со шкалой от минус 80 до 60 -C типа ТН-6 ГОСТ 400-80;

4)  ареометры  со шкалой от 1,10 до 1,40 (г/куб.  см)  с  ценой

деления 0,01 (г/куб. см) по ГОСТ-18481-81Е;

5) манометры и вакуумметры класса точности 1,5 по ГОСТ 8625-77;

6)  приборы  для  измерения времени должны быть градуированы  в

секундах,  минутах  и  часах,  они  должны  иметь  точность  +/-  1

(с/час).

5.3.7.  Проверка соответствия технических характеристик  стенда

(приспособления)   для   испытания   аккумуляторных   батарей    на

герметичность должна производиться по следующим параметрам:

-  пониженное или повышенное давление в аккумуляторной  батарее

должно отличаться от атмосферного на (20 +/- 1,33) кПа/(150 +/-  10

мм рт. ст.);

- продолжительность проверки не менее 3 - 5 (с).

5.3.8. Проверка наличия актов поверки приборов, указанных в  п.

5.3.6.

5.3.9.  Проверка квалификации исполнителей по разряду, обучению

на   курсах   и   знанию   технологических  процессов   и   системы

эталонирования, применяемой на предприятии - заявителе услуги.

5.4.   Ознакомление  заявителя  с  процедурой  и   результатами

проверки

С  целью  обеспечения  ознакомления заявителя  с  процедурой  и

объемом  сертификационных  предъявительских  испытаний  на  предмет

оценки  качества  услуг  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

аккумуляторных   батарей  комиссией  в  составе  от   заявителя   -

ответственного  за проведение сертификационных работ  и  инженерно-

технического  работника, отвечающего за техническое обслуживание  и

ремонт  аккумуляторных  батарей,  и эксперта-аудитора  определяется

объем  работ  на основании пункта настоящей Методики и  нормативно-

технической   документации,  приведенной  в  табл.  4.1.   Величины

конкретных   параметров   заносятся  в  протокол   предъявительских

испытаний.  Срок проведения предъявительских испытаний  согласуется

с  предъявителем в пределах срока сертификационной проверки, но  не

более   трех  суток.  При  проведении  подготовительных  работ   по

сертификационным   испытаниям  заявитель  обязан   ознакомиться   с

настоящей  Методикой и подготовить свой персонал в  соответствии  с

предъявленными  требованиями. По желанию заявителя предъявительская

проверка   может   быть   проведена  в  составе   вышеперечисленной

комиссии.   Рабочие   результаты   в   протоколе   предъявительских

сертификационных  испытаний  утверждаются  подписями   со   стороны

заявителя,   ответственного  за  сертификацию,  или   всех   членов

комиссии,   включая  исполнителей  (аккумуляторщики),  и   подписью

эксперта-аудитора.  В  протоколе испытания представители  заявителя

могут  зафиксировать  свое  мнение по  каждому  рассматриваемому  и

поверочному  параметру.  Апелляция  подается  заявителем  на  общих

основаниях  при наличии копии протокола предъявительских испытаний,

утвержденной экспертом-аудитором.

5.5. Оценка трудоемкости проведения проверки

Трудоемкость   проведения  работ  по  подпунктам   пункта   5.3

оценивается  на  основе  практического  опыта  работ  в   следующих

величинах:

- 5.3.1 - 3 (мин.),

- 5.3.2 - 6 (мин.),

- 5.3.3 - 5 (мин.),

- 5.3.4 - 15 (мин.),

- 5.3.5 - 5 (мин.),

- 5.3.6 - 20 (мин.),

- 5.3.7 - 5 (мин.),

- 5.3.8 - 5 (мин.),

- 5.3.9 - 6 (мин.).

Итого - 70 (мин.).

Заполнение    протокола    предъявительских    сертификационных

испытаний  рекомендуется совмещать с выполнением работ  по  пунктам

5.3.1 - 5.3.9.

Фиксирование  результатов поверочных работ по параметрам  табл.

4.1 оценивается следующей трудоемкостью:

- 1 - 0,5 (мин.),

- 2 - 0,5 (мин.),

- 3 - 0,25 (мин.),

- 4 - 0,25 (мин.),

- 5 - 0,25 (мин.),

- 6 - 2,0 (мин.),

- 7 - 1,0 (мин.),

- 8 - 2,0 (мин.),

- 9 - 1,0 (мин.),

- 10 - 4,0 (мин.),

- 11 - 0,5 (мин.),

- 12 - 5,0 (мин.) (проверяется по записям в журнале испытаний),

- 13 - 20 - 30 (мин.),

- 14 - 3 (мин.),

- 15 - 3 (мин.),

- 16 - 5 (мин.) (проверяется по записям в журнале испытаний).

Итого - 48 - 78 (мин.).

Трудоемкость оценки зафиксированных параметров составляет 20  -

30  (мин.).  Таким образом, трудоемкость сертификационной  проверки

по  показателям  качества  (табл. 4.1)  аккумуляторной  батареи  (1

батарея) составляет 2,5 - 3 часа.

5.6. Материально-техническое обеспечение проведения проверки

Предъявительская     сертификационная     проверка     качества

технического   обслуживания   и  ремонта   аккумуляторных   батарей

проводится    на    оборудовании   исполнителя   с   использованием

эксплуатационных   материалов  заявителя  и   силами   исполнителей

заявителя.

5.7. Требования к персоналу, привлеченному для проведения работ

по проверке

Специалисты,   выполняющие  предъявительские   сертификационные

испытания качества услуг по техническому обслуживанию или  текущему

ремонту  стартерных аккумуляторных батарей, должны знать устройство

аккумуляторных батарей.

5.8. Требования к персоналу, привлеченному для проведения работ

по проверке

От   заявителя  услуг  привлекается  персонал,  непосредственно

участвующий в выполнении услуг (техническое обслуживание  и  ремонт

аккумуляторных   батарей),   -   аккумуляторщики   соответствующего

разряда   и  инженерно-технические  работники,  знающие  устройство

аккумуляторных батарей и технологию их технического обслуживания  и

ремонта  и  основы системы эталонирования приборов  для  проведения

проверки   и   имеющие  практический  опыт  работ  по  техническому

обслуживанию   и   ремонту  аккумуляторных  батарей.   Обязательным

условием  обоснования  права участия в сертификационных  испытаниях

является  знание специалистом настоящей Методики, общих  требований

техники безопасности при работе с аккумуляторными батареями и  опыт

проведения сертификационных проверок по данной услуге.

6. МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК (ИСПЫТАНИЙ)

Показатели  1 - 7, 8.1, 11  определяются  внешним  осмотром  и

имеют качественную характеристику. Результаты оценки  сравниваются

с соответствующими  нормативными документами, указанными в колонке

4, табл. 4.1. Показатель  по п. 8 проверяется нагрузочной вилкой и

ареометром.  Затем  данный  показатель  сравнивается с нормативным

значением,  на  основании которого  делается  заключение о степени

заряженности  (разряженности)  аккумуляторной батареи. При этой же

проверке  осуществляется  проверка  уровня  электролита  в  каждом

аккумуляторе   батареи   (п.  9,  табл.  4.1).  При  испытании  на

герметичность  батареи  по  п.  10  необходимо  в  соответствии  с

РК-200-РСФСР-2/1-2059-85  давление  пониженное  или  повышенное по

сравнению   с   атмосферным   давлением   на  (20  +/-  1,33)  кПа

((150 +/- 10 мм  рт. ст.)).  При  этом  показания  вакуумметра или

манометра не должны  меняться в течение  3  - 5 секунд. Испытаниям

подвергать батареи без электролита. Разряд батареи  при  испытании

на номинальную  емкость (п. 12, табл.  4.1)  должен  производиться

после  полного  заряда  батареи.  Разряд  производится  непрерывно

постоянным током, равным 0,005С   (А), до конечного напряжения  на

20

выводах  5,25  (В)  для  6-вольтовой   батареи   и  10,5  (В)  для

12-вольтовой батареи. В течение  всего  разряда величина силы тока

должна  быть постоянной.  Напряжение   на  выводах  аккумуляторной

батареи и температуру  электролита   в  среднем  аккумуляторе  при

разряде вымерять  с  интервалом  не  более  4  (ч).  При  снижении

напряжения до 5,55 (В) на 6-вольтовом  аккумуляторе и 11,1 (В)  на

12-вольтовом - непрерывно до конца разряда.

При   разряде  температура   электролита   должна   находиться

в интервале от 18 до 27 -C по формуле:

С

С   = -----------------,

25   t + 0,01 (t - 25)

где:

С   - емкость, приведенная к температуре 25 -C, Ач;

25

С - емкость, полученная при испытании, Ач;

t  -  средняя   температура   между   начальной   и   конечной

температурой электролита при разряде, -C.

Допустимая  емкость  должна быть не менее 80%  от  номинального

значения.  Аналогично проводятся испытания по п.  13  (табл.  4.1).

При   проверке   по   п.  16  (табл.  4.1)  по  журналу   проверяют

правильность  режима заряда. При этом необходимо обратить  внимание

на соблюдение следующего:

1. Заряд  должен производиться током 0,1С   (А) до  напряжения

20

не менее 2,4 (В) на  каждом  аккумуляторе  батареи, после чего ток

уменьшить  на 50% от первоначального значения и довести батарею до

состояния  полного заряда. Заряд следует производить до достижения

обильного газовыделения во всех аккумуляторах батареи, постоянства

напряжения и плотности электролита в течение 2 часов.

2.  Если  плотность электролита в конце заряда будет отличаться

от  величин, указанных в табл. 6.1 с учетом температурной  поправки

по  табл.  6.2,  то произвести корректировку плотности  электролита

доливкой  дистиллированной  воды в случаях,  когда  плотность  выше

нормы,  и  доливкой раствора кислоты плотностью 1,40  (г/куб.  см),

когда она ниже нормы.

После  корректировки плотности электролита продолжить  заряд  в

течение  30  (мин.)  до  полного перемешивания  электролита,  а  по

окончании заряда выдержать батарею 30 (мин.) без тока.

Таблица 6.1

-----------------------T-----------T-----------------------------¬

¦  Макроклиматические  ¦   Время   ¦   Плотность электролита,    ¦

¦районы (среднемесячная¦   года    ¦    приведенная к 25 -C,     ¦

¦ температура воздуха  ¦           ¦         г/куб. см           ¦

¦    в январе, -C)     ¦           +--------------T--------------+

¦                      ¦           ¦ Заливаемого  ¦  Заряженной  ¦

¦                      ¦           ¦              ¦   батареи    ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦Холодный:                                                       ¦

+----------------------T-----------T--------------T--------------+

¦Очень холодный        ¦Зима       ¦     1,28     ¦     1,30     ¦

¦от -50 до -20         ¦           ¦              ¦              ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦                      ¦Лето       ¦     1,24     ¦     1,26     ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦Холодный от -30 до -20¦Круглый год¦     1,26     ¦     1,28     ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦Умеренный:                                                      ¦

+----------------------T-----------T--------------T--------------+

¦Умеренный от -15 до -3¦Круглый год¦     1,24     ¦     1,26     ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦Теплый влажный        ¦Круглый год¦     1,20     ¦     1,22     ¦

¦от 0 до 4             ¦           ¦              ¦              ¦

+----------------------+-----------+--------------+--------------+

¦Жаркий сухой          ¦Круглый год¦     1,22     ¦     1,24     ¦

¦от -15 до 4           ¦           ¦              ¦              ¦

L----------------------+-----------+--------------+---------------

Примечание.  Допускается  отклонение плотности  электролита  от

значений, приведенных в табл. 6.1.

Таблица 6.2

--------------------------------T--------------------------------¬

¦  Температура электролита при  ¦ Поправка к показанию ареометра,¦

¦  измерении его плотности, -C  ¦         г/куб. см              ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От минус 55 до минус 41 вкл.   ¦              -0,05             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От минус 40 до минус 25 вкл.   ¦              -0,04             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От минус 25 до минус 11 вкл.   ¦              -0,03             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От минус 10 до плюс 4          ¦              -0,02             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От 5 до 9                      ¦              -0,01             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От 20 до 30                    ¦               0,00             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От 31 до 45                    ¦              +0,01             ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦От 46 до 60                    ¦              +0,02             ¦

L-------------------------------+---------------------------------

Примечание:

При  температуре  электролита  ниже  20  -C  величина  поправки

прибавляется  к  фактическому показанию ареометра. При  температуре

электролита  ниже 20 -C величина поправки вычитается  из  показания

ареометра. Когда температура электролита находится в пределах 20  -

30 -C, поправка на температуру не вводится.

Произвести  замер  уровней электролита во  всех  аккумуляторных

батареях.  Если  уровень  электролита  ниже  нормы,  в  аккумулятор

добавить электролит такой же плотности, какая указана в табл.  6.1;

при  уровне  электролита  выше  нормы удалить  избыток  электролита

резиновой    грушей.   Напряжение   аккумуляторов   и   температуру

электролита  при  заряде замерять не реже чем через  4  часа,  а  к

концу заряда - через час.

4.  При  заряде  аккумуляторные батареи  должны  подбираться  в

группы  и  должны  быть соединены между собой. При этом  необходимо

руководствоваться следующим:

1)  во избежание перезаряда батареи должны подбираться в группы

с одинаковой емкостью и с примерно равной степенью разряженности;

2)   количество  последовательно  соединенных  батарей   должно

подбираться в группы в зависимости от выходного напряжения,  исходя

из  того, что для обеспечения постоянства зарядного тока напряжение

в   конце   заряда  нужно  поддерживать  таким,  чтобы  на   каждый

последовательно включенный батареи (группы) приходилось  напряжение

2,7 (В). Для 12-вольтовой батареи напряжение должно быть 2,7 x 6  =

16,2 (В), для 6-вольтовой - 2,7 x 3 = 8,1 (В);

3) количество групп аккумуляторов, подключенных параллельно для

одновременного   заряда,  должно  приниматься  в   зависимости   от

мощности  выпрямителя, режима заряда отдельных групп и  возможности

зарядного устройства.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Результаты  проверки оформляются протоколом  (Приложение  1)  в

трех   экземплярах,  один  из  которых  остается  у  заявителя,   а

остальные   прилагаются   к   протоколу   общего   заключения    по

сертификации предприятия-заявителя.

Приложение 1

к Методике проведения

сертификационных проверок

технического обслуживания

и текущего ремонта стартерных

аккумуляторных батарей

ПРОТОКОЛ

предъявительских сертификационных испытаний проверки

качества технического обслуживания или текущего ремонта

стартерных аккумуляторных батарей

1. Наименование    и    адрес    организации,     производящей

сертификационную проверку ________________________________________

2. Наименование и адрес заявителя ____________________________

__________________________________________________________________

3. Наименование  и  номер  документа,  на  основании  которого

производится проверка, ___________________________________________

__________________________________________________________________

4. Состав комиссии экспертов-аудиторов _______________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Состав представителей от заявителя ________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Дата начала проведения проверки ___________________________

7. Наименование, модель  аккумуляторных  батарей,  по  которым

заявитель оказывает услуги, ______________________________________

8.  Перечень    конструктивных     особенностей     стартерных

аккумуляторных батарей ___________________________________________

9. Перечень    имеющихся    у   заявителя   инструкций   фирм-

изготовителей и (или) технологических процессов  в  соответствии с

конструкциями батарей ____________________________________________

10. Проверка содержания технологических процессов и инструкций

фирм-изготовителей  на основополагающие операции проверки качества

технического обслуживания или ремонта аккумуляторных батарей _____

__________________________________________________________________

- номенклатура параметров в соответствии с табл. 4.1 настоящей

Методики  +  указать   недостающие   показатели,  не  указанные  в

табл. 4.1, _______________________________________________________

11. Проверка применяемой системы эталонирования

- наличие   паспорта  (паспортов)   на  стенды,   приборы  или

приспособления для проверки качества технического обслуживания или

текущего ремонта стартерных аккумуляторных батарей _______________

__________________________________________________________________

-   наличие   журнала   поверки   на   стенды,   приборы   или

приспособления, периодичность поверки, дата последней поверки ____

__________________________________________________________________

- наличие средств поверки стендов, приборов или приспособлений

или применяемого способа поверки _________________________________

12. Поверка соответствий  технических  характеристик  стендов,

приборов    или    приспособлений   параметрам   оценки   качества

технического   обслуживания   или   текущего   ремонта  стартерных

аккумуляторных батарей: __________________________________________

- идентификация стендов, приборов, приспособлений ____________

- характеристики стендов, приборов, приспособлений ___________

- класс   точности  манометров,  вакуумметров,  термометров  и

других приборов и наличие актов на проверки ______________________

__________________________________________________________________

13. Оценка квалификации исполнителя услуг ____________________

__________________________________________________________________

14. Таблица оцениваемых и измеряемых параметров качества услуг

по техническому обслуживанию и ремонту  стартерных  аккумуляторных

батарей

------------------------------T-----------T-----------T----------¬

¦   Наименование показателя   ¦Технические¦Фактическое¦Заключение¦

¦                             ¦  условия  ¦ значение  ¦          ¦

¦                             ¦           ¦показателя ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦              1              ¦     2     ¦     3     ¦     4    ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦1. Комплектность батареи     ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦2. Габаритные размеры батареи¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦3. Соединение аккумуляторов в¦           ¦           ¦          ¦

¦батареи                      ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦4. Расположение выводов      ¦           ¦           ¦          ¦

¦батареи                      ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦5. Обозначение выводов       ¦           ¦           ¦          ¦

¦батареи                      ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦6. Состояние наружной        ¦           ¦           ¦          ¦

¦поверхности батареи          ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦7. Наличие предохранительного¦           ¦           ¦          ¦

¦щитка                        ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦8. Состояние батареи         ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦8.1. Герметизация батареи    ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦9. Уровень электролита в     ¦           ¦           ¦          ¦

¦аккумуляторах батареи        ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦10. Герметизация батареи в   ¦           ¦           ¦          ¦

¦местах выводов               ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦11. Обозначение батареи      ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦12. Емкость батареи          ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦13. Характеристики           ¦           ¦           ¦          ¦

¦стартерного режима разряда:  ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦- разрядный ток, А           ¦3С         ¦           ¦          ¦

¦                             ¦  20       ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦- минимальная продолжитель-  ¦3          ¦           ¦          ¦

¦ность разряда, мин.          ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦- начальное напряжение на    ¦5,1 (для 6 ¦           ¦          ¦

¦выводах, В (через 5 - 7 (с)  ¦В), 10,2   ¦           ¦          ¦

¦после начала разряда)        ¦(для 12 В) ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦- конечное напряжение на     ¦4,5 (для 6 ¦           ¦          ¦

¦выводах, В                   ¦В), 9,0    ¦           ¦          ¦

¦                             ¦(для 12 В) ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦14. Плотность электролита    ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦15. Напряжение батареи       ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦16. Выполнение режима заряда ¦           ¦           ¦          ¦

+-----------------------------+-----------+-----------+----------+

¦17. Другие параметры,        ¦           ¦           ¦          ¦

¦учитывающие конструктивные   ¦           ¦           ¦          ¦

¦особенности батарей          ¦           ¦           ¦          ¦

L-----------------------------+-----------+-----------+-----------

15. Дата окончания работ _____________________________________

16. Особое мнение заявителя __________________________________

__________________________________________________________________

17. Подписи экспертов-аудиторов:            От заявителя:

____________________                        _________________

____________________                        _________________

____________________                        _________________